### ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Μελέτη Διηλεκτρικών Ιδιοτήτων Κεραμικών Υλικών

Εφαρμογή: Τριοξείδιο του Αλουμινίου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γεωργία Δ. Μπαρογιάννη

| Επιβλέπων: | Κωνσταντίνος Δέρβος |
| --- | --- |
|  | Καθηγητής Ε.Μ.Π |

Αθήνα, Iούλιος 2007

### ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Μελέτη Διηλεκτρικών Ιδιοτήτων Κεραμικών Υλικών

Εφαρμογή: Τριοξείδιο του Αλουμινίου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γεωργία Δ. Μπαρογιάννη

| Επιβλέπων: | Κωνσταντίνος Δέρβος |
| --- | --- |
|  | Καθηγητής Ε.Μ.Π |

Αθήνα, Iούλιος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Μελέτη Διηλεκτρικών Ιδιοτήτων Κεραμικών Υλικών

Εφαρμογή: Τριοξείδιο του Αλουμινίου

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Γεωργία Δ. Μπαρογιάννη

| Επιβλέπων: | Κωνσταντίνος Δέρβος |
| --- | --- |
|  | Καθηγητής Ε.Μ.Π |

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την  ..... Ιουλίου 2007.

| ……………….. | ……………….. | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| Κ. Δέρβος | Π. Βασιλείου | Π. Μπούρκας |
| Καθηγητής Ε.Μ.Π | Καθηγήτρια Ε.Μ.Π | Καθηγητής Ε.Μ.Π |

Αθήνα, Ιούλιος 2007

……………………

Γεωργία Δ. Μπαρογιάννη

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π

Copyright © Γεωργία Δ. Μπαρογιάννη, 2007

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ’ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν το συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

# Περίληψη

Σκοπός της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν η μελέτη των διηλεκτρικών ιδιοτήτων των κεραμικών υλικών και ιδιαίτερα του τριοξειδίου του αλουμινίου (Al2O3). Συγκεκριμένα εξετάστηκε η μεταβολή των διηλεκτρικών ιδιοτήτων της αλουμίνας όταν έχουμε αλλαγή στη σύσταση του υλικού (εισαγωγή νανοπούδρας σε διάφορες ποσοστώσεις, δημιουργία μείγματος με TiO2), και μετά από θερμική επεξργασία του.

Γίνεται αναφορά στην κρυσταλλική δομή, τις ιδιότητες και μεθόδους επεξεργασίας των κεραμικών υλικών και παρουσιάζονται οι τρόποι παρασκευής, οι διάφοροι τύποι, οι ιδιότητες και οι εφαρμογές του προς μελέτη κεραμικού υλικού Al2O3.

Με τη μέθοδο της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας και τη χρήση ισοδύναμου παράλληλου κυκλώματος χωρητικότητας-αγωγιμότητας (Cp-G) μετρήθηκε η μιγαδική σχετική διηλεκτρική σταθερά k*, που αποτελείται από το πραγματικό (k΄: σχετική διηλεκτρική σταθερά ή επιτρεπτότητα) και το φανταστικό μέρος (k΄΄), και η εφαπτομένη απωλειών (tanδ) στην περιοχή συχνοτήτων από 20 Hz έως 1MHz. Επίσης έγινε χρήση της μεθόδου περίθλασης ακτίνων Χ (X-ray diffraction – XRD), για την μελέτη της κρυσταλλικότητας των δειγμάτων μας.

Από τα πειραματικά δεδομένα προκύπτει ότι τα διηλεκτρικά χαρακτηριστικά μεταβάλλονται σημαντικά με τη συχνότητα. Αυτό οφείλεται στους μηχανισμούς πόλωσης που εξασθενούν με την αύξηση της  συχνότητας και έτσι μειώνονται τα k΄ και k΄΄. Η διαφορά της σύστασης στο υλικό, που σχετίζεται με το μέγεθος των κόκκων επηρρεάζει σημαντικά τη διηλεκτρική συμπεριφορά του. Πιο συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα σε νανοπούδρα αυξάνεται το k΄ και  το k΄΄, τόσο στις χαμηλές όσο και στις υψηλές συχνότητες και εμφανίζεται μετατόπιση του σημείου συντονισμού της tanδ προς υψηλότερες συχνότητες. Το φαινόμενο που εκδηλώνεται κατά τη θερμική επεξεργασία είναι η πυροσυσσωμάτωση κατά την οποία οι κόκκοι του υλικού ενώνονται με γειτονικούς τους και δημιουργούν μεγαλύτερους μειώνοντας τη συνολική επιφάνεια του υλικού χωρίς όμως να μεταβάλλεται η κρυσταλλική δομή του υλικού. Τέλος, η δημιουργία μείγματος Al2O3 και TiO2 οδηγεί σε μείωση των διηλεκτρικών χαρακτηριστικών. Τα k΄, k΄΄ και η εφαπτoμένη απωλειών παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές από τα αντίστοιχα μεγέθη κάθε υλικού στην καθαρή του μορφή. Η θέρμανση δισκίων μείγματος επιβεβαιώνει το γεγονός ότι εμφανίζεται έντονο το φαινόμενο της πυροσυσσωμάτωσης και της μείωσης των απωλειών (tanδ<1).

## Λέξεις Κλειδιά

Αλουμίνα, Al2O3, Νανοπούδρα, Ισοστατική συμπίεση, Διηλεκτρική φασματοσκοπία, Μιγαδική επιτρεπτότητα, Σχετική διηλεκτρική σταθερά, Εφαπτομένη απωλειών, Πυροσυσσωμάτωση, Μηχανισμοί πόλωσης

Abstract

The scope of this thesis was the study of the dielectric properties of ceramic materials and specifically of aluminium trioxide (Al2O3). Particularly we examined changes of the permittivity properties of alumina, depending on changes on the composition of the material (nanopowder in various ratios, mixing with TiO2), and after thermal processing.

We describe the crystal structure, the properties and methods of treatment of ceramic materials, and present the fabrication processes, the various types, the properties and the applications of ceramic alumina Al2O3.

By the method of dielectric spectroscopy and the use of the equivalent capacitance–conductance parallel circuit (Cp–G), we measured the complex permittivity (real and imaginary part) and the loss factor (tanδ), for the frequency range 20 Hz-1MHz. Τhe method of the X-ray diffraction (XRD) was used for the crystal characterization of the samples.

It was found that the dielectric properties vary significantly with frequency. This is attributed to the polarization mechanisms, which weaken when the frequency increases, and subsequently the real and the imaginary permittivity parts (k’ and k’’ respectively) decrease. The difference in the composition of the material, which is related to the grain size, affects considerably its dielectric behavior. More specifically, when we increased the percentage of nanopowder, k΄ and k΄΄ also increased, both in low and high frequencies, with the resonance point of tanδ showing a shift to higher frequencies. The main mechanism that takes place during calcination is sintering. The crystal grains expand and the relevant packing density is increased. Finally, the mixture of Al2O3 and TiO2 leads to a reduction of the dielectric characteristics. k΄, k΄΄ and tanδ appear considerably lower than the values of each material in its clean form. The heating of mixture pellets confirms the phenomenon of sintering, and the reduction of losses (tanδ <1).

Keywords

Alumina, Al2O3, Nanopowder, Isostatic compression, Dielectric spectroscopy, Complex permittivity, Dielectric constant, Loss factor, Sintering, Polarization mechanisms

Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, κύριο Κωνσταντίνο Δέρβο, ο οποίος με πνέυμα συνεργασίας και κατανόησης, μου ανέθεσε και επέβλεψε τη διπλωματική αυτή εργασία. Οφείλω επίσης να επισημάνω το κλίμα συνεννόησης και τη συμπαράσταση και αρωγή του υποψήφιου διδάκτορα, Ιωάννη Μέργου,από την αρχή μέχρι το τέλος της εργασίας.

Νίωθω την ανάγκη, ακόμη να ευχαριστήσω την καθηγήτρια της σχολής Χημικών Μηχανικων, κυρία Παναγιώτα Βασιλείου για τη συνεργασία της, όπως επίσης και όλα τα μέλη του εργαστηρίου Φυσικοχημείας.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στην οικογένειά μου και τους συμφοιτητές για την συμπαράσταση και υπομονή τους. Όσο σύντομη η διατύπωσή μου, τόσο μεγάλη η ευγνωμοσύνη μου. Ευχαριστώ!!!

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ |
| --- |
| Εισαγωγή ....................................................................................................................... | 12 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Μελέτη Διηλεκτρικών Υλικών |
| 1.1 Διηλεκτρικά υλικά ……..……..………………………………………………….. | 13 |
| 1.2 Διηλεκτρικά μεγέθη ………………………………...…………………................. | 14 |
| 1.2.1 Δύναμη μεταξύ φορτίων…………………………………………....................... | 14 |
| 1.2.2 Σχετική μιγαδική διηλεκτρική επιτρεπτότητα……………………...................... | 14 |
| 1.2.3 Εναλλακτική θεώρηση της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς ………………… | 15 |
| 1.2.4 Εφαπτομένη απωλειών …………………………………………………………. | 16 |
| 1.3 Ηλεκτρικές και διηλεκτρικές ιδιότητες ηλεκτρομονωτικών υλικών …………….. | 17 |
| 1.3.1 Ειδική αγωγιμότητα όγκου (σ) & ειδική επιφανειακή αγωγιμότητα (σε) ……… | 18 |
| 1.3.2 Απορρόφηση ενέργειας στα μονωτικά υλικά ………………………………….. | 18 |
| 1.3.3 Επιθυμητές ιδιότητες μονωτικών υλικών …………...……………....…………. | 19 |
| 1.3.4 Οι διηλεκτρικοί μηχανισμοί ………………………………………..................... | 20 |
| 1.4 Διηλεκτρικές μετρήσεις ………………………………………………………….. | 24 |
| 1.4.1 Παράλληλες πλάκες με διηλεκτρικό …………………………………………… | 24 |
| 1.4.2 Σύγκριση σειριακού και παράλληλου ισοδύναμου κυκλώματος ……………… | 25 |
| 1.4.3 Διηλεκτρική φασματοσκοπία …………………………………………………... | 26 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κεραμικά Υλικά |
| 2.1 Γενικά ...............…………………………………………………………………... | 28 |
| 2.2 Κρυσταλλική Δομή .....................................……………………………………… | 29 |
| 2.2.1 Σταθερότητα Δομής ............................................................................................. | 30 |
| 2.2.2 Είδη Δομών .......................................................................................................... | 30 |
| 2.3 Ιδιότητες Κεραμικών Υλικών …............................................................................. | 32 |
| 2.3.1 Μηχανικες Ιδιότητες ...…………………………………………………………. | 32 |
| 2.3.1.1 Ελαστικότητα ......................................……………………………………….. | 32 |
| 2.3.1.2 Σκληρότητα …...............................................………………………………… | 32 |
| 2.3.2 Θερμικές Ιδιότητες ........................……………………………………………... | 33 |
| 2.3.2.1 Θερμική Διαστολή …..……………………………………………………….. | 35 |
| 2.3.2.2 Θερμική Αγωγιμότητα ...……………………………………………………... | 35 |
| 2.3.2.3 Αντίσταση στο Θερμικό Σοκ .......................................………………………. | 36 |
| 2.3.3 Ηλεκτρικές Ιδιότητες ....................……………………………………………... | 36 |
| 2.3.3.1 Κεραμικά Μονωτικά ........……………………………………………………. | 37 |
| 2.3.3.2 Κεραμικά ως Ημιαγωγοί ................................................................................... | 38 |
| 2.4 Επεξεργασία Κεραμικών ......................................................................................... | 39 |
| 2.4.1 Προετοιμασία Υλικού ......................…………………………………………… | 39 |
| 2.4.2 Μορφοποίηση του Υλικού ……………………………………………………... | 39 |
| 2.4.2.1 Συμπίεση ..............................…………………………………………………. | 40 |
| 2.4.2.2 Συμπίεση με Ξήρανση ……………………………………………………… | 40 |
| 2.4.2.3 Ισοστατική Συμπίεση ............................……………………………………… | 40 |
| 2.4.2.4 Εκβολή .............................................................................................................. | 40 |
| 2.4.3 Θερμική Κατεργασία ..…………………………………………………………. | 41 |
| 2.4.3.1 Θέρμανση και Απομάκρυνση Συνδετικών Υλικών .......................................... | 41 |
| 2.4.3.2 Θερμή Συμπίεση ............................................................................................... | 41 |
| 2.4.3.3 Εφυάλωση ......................................................................................................... | 41 |
| 2.4.4 Πυροσυσσωμάτωση ............................................................................................. | 41 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Το Υλικό – Τριοξείδιο του Αλουμινίου (Al2O3) |
| 3.1 Γενικά....................................................................................................................... | 44 |
| 3.2 Πηγές-Παρασκευή................................................................................................... | 45 |
| 3.2.1 Διεργασία Bayer.................................................................................................... | 45 |
| 3.2.2 Πυρο-γενετική διαδικασία.................................................................................... | 46 |
| 3.2.3 Μέθοδος Peniakoff…............................................................................................ | 47 |
| 3.2.4 Μέθοδος αργίλων.................................................................................................. | 47 |
| 3.2.5 Χημική Διεργασία................................................................................................. | 47 |
| 3.3 Κρυσταλλική δομή .................................................................................................. | 48 |
| 3.4 Τύποι Al2O3-Ιδιότητες............................................................................................. | 49 |
| 3.4.1 α-Αλουμίνα........................................................................................................... | 49 |
| 3.4.2 β-Αλουμίνα........................................................................................................... | 51 |
| 3.4.3 γ-Αλουμίνα............................................................................................................ | 52 |
| 3.4.4 Εμπορικοί βαθμοί αλουμίνας................................................................................ | 53 |
| 3.4.4.1 Χυτή Αλουμίνα (Smelter Grade)....................................................................... | 53 |
| 3.4.4.2 Άνυδρη Αλουμίνα (Calcined)............................................................................ | 53 |
| 3.4.4.3 Αλουμίνα χαμηλής περιεκτικότητας σε ανθρακικό νάτριο (low soda alumina)............................................................................................................. | 54 |
| 3.4.4.4 Eνεργή Αλουμίνα (Reactive)............................................................................. | 54 |
| 3.4.4.5 Tabular Αλουμίνα.............................................................................................. | 54 |
| 3.4.4.6 Τηγμένη Αλουμίνα (Fused)................................................................................ | 54 |
| 3.4.4.7 Υψηλής καθαρότητας Αλουμίνα (High Purity)................................................. | 55 |
| 3.5 Εφαρμογές Αλουμίνας............................................................................................. | 56 |
| 3.5.1 Εφαρμογές σχετιζόμενες με τη Σκληρότητα......................................................... | 56 |
| 3.5.2 Εφαρμογές σχετιζόμενες με την Θερμική Αντοχή............................................... | 57 |
| 3.5.3 Εφαρμογές σχετιζόμενες με την Ηλεκτρική Μόνωση.......................................... | 57 |
| 3.5.4 Χημικές εφαρμογές............................................................................................... | 57 |
| 3.5.5 Εφαρμογές στη Βιοϊατρική................................................................................... | 58 |
| 3.5.6 Διάφορες εφαρμογές............................................................................................. | 58 |
| 3.5.7 Ακτίνες laser από ρουμπίνι................................................................................... | 58 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Πειραματική Διαδικασία |
| 4.1 Γενικά-Υλικο προς μελέτη.………………….............………………………......... | 60 |
| 4.2 Μορφοποίηση του υλικού................................……………………….................... | 61 |
| 4.2.1 Παρασκευή δισκίων.............................................................................................. | 61 |
| 4.2.2 Λειτουργία πρέσσας...........................................……………………................... | 63 |
| 4.2.2.1 Παρατηρήσεις.................................................................................................... | 63 |
| 4.2.3 Θερμική Επεξεργασία........................................................................................... | 65 |
| 4.3 Μετρήσεις................................................................................................................ | 66 |
| 4.3.1 Διαδικασία μετρήσεων.......................................................................................... | 66 |
| 4.3.2 Σφάλματα στις μετρήσεις….........…..................................................................... | 67 |
| 4.3.3 Παράδειγμα μέτρησης........................................................................................... | 68 |
| 4.4 Όργανα Μετρήσεων........................……………………….............……………… | 70 |
| 4.4.1 Φούρνος Nabertherm R 60/750/12 με ελεγκτή B170 (MB1)............................... | 70 |
| 4.4.2 Κελί μετρήσεων-(HP 16451B Dielectric Test Fixture)......................….………. | 71 |
| 4.4.3 Γέφυρα μέτρησης LCR-(HP 4284A Precision LCR Meter)................................. | 73 |
| 4.4.4 Φασματόμετρο Περίθλασης Ακτίνων Χ(Siemens 5000)-XRD............................ | 74 |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Επίδραση της περιεκτικότητας σε nanopowder, της θερμικής επεξεργασίας και των προσμίξεων στις διηλεκτρικές ιδιότητες της αλουμίνας |
| 5.1 Αλλαγές στην μορφή των δισκίων........................................................................... | 76 |
| 5.2 Επίδραση των διαφόρων περιεκτικοτήτων σε nanopowder στα διηλεκτρικα χαρακτηριστικά του Al2O3 χωρίς θερμική επεξεργασία.......................................... | 77 |
| 5.3 Επίδραση της θερμικής επεξεργασίας στα διηλεκτρικά χαρακτηριστικά του Al2O3.................................................................................................................. | 89 |
| 5.3.1 Θερμική επεξεργασία σε δισκία με 50% περιεκτικότητα σε nanopowder........... | 90 |
| 5.3.2 Θερμική επεξεργασία και διάφορες περιεκτικότητες σε nanopowder.................. | 96 |
| 5.4 Επίδραση της θερμικής επεξεργασίας στα διηλεκτρικά χαρακτηριστικά του μείγματος Al2O3 και TiO2.............................................................................. | 100 |
| 5.5 Επίδραση της θερμικής επεξεργασίας στην κρυσταλλική δομή του Al2O3..................................................................................................................... | 106 |
| 5.6 Επίδραση της θερμικής επεξεργασίας στην κρυσταλλική δομή μείγματος Al2O3 και TiO2...................................................................................................... | 110 |
| 5.7 Γενικά Συμπεράσματα-Προτάσεις........................................................................ | 110 |
| ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ |
| Α. Διηλεκτρική φασματοσκοπία …………………………………………………….. | 113 |
| Α.1. Διηλεκτρική απόκριση – Φασματοσκοπία στο πεδίο του χρόνου ……………… | 113 |
| Α.2 Διηλεκτρική απόκριση – Φασματοσκοπία στο πεδίο της συχνότητας ………….. | 118 |
| Β. Διαδικασία χρήσης του φούρνου της Nabertherm R 60/750/12 με ελεγκτή B170 (MB1) ………………………………………………………………………………... | 121 |
| Γ. Αναλυτικά αποτελέσματα μετρήσεων.......………………………………………… | 125 |
| Βιβλιογραφία ………………………………………………………………………… | 137 |

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

##### Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει τα διηλεκτρικά χαρακτηριστικά της αλουμίνας (Al2O3), καθώς και να παρουσιάσει τις μεταβολές αυτών μετά από αλλαγές στην κοκκομετρική σύσταση της αλουμίνας και ύστερα από θερμική επεξεργασία του υλικού. Επίσης γίνεται αναφορά στη διηλεκτρική συμπεριφορά μείγματος αλουμίνας με τιτανία (TiO2).

Στο υλικό μας, αφού πρώτα από κονία μορφοποιήθηκε σε δισκία μετά από συμπίεση, έγιναν μετρήσεις με τη μέθοδο της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας για τα διηλεκτρικά μεγέθη και με τη μέθοδο του XRD για τη χημική του σύσταση και την κρυσταλλική δομή.

Η εργασία χωρίζεται σε πέντε (5) κεφάλαια:

Το πρώτο (1ο) αποτελεί μία εισαγωγή στις ιδιότητες των διηλεκτρικών υλικών, τα μεγέθη που τις περιγράφουν και τους μηχανισμούς που τις επηρεάζουν.

Στο δεύτερο (2ο) παρουσιάζονται οι ιδιότητες, οι εφαρμογές και ορισμένοι τρόποι επεξεργασίας των κεραμικών υλικών.

Το τρίτο (3ο) αναφέρεται στο υλικό που χρησιμοποιήθηκε στα πειράματα (Al2O3). Παρουσιάζονται μέθοδοι παρασκευής του, η κρυσταλλικότητα της δομής του, οι διάφορες μορφές στις οποίες το συναντάμε, ιδιότητες και εφαρμογές του.

Στο τέταρτο (4ο) κεφάλαιο παρουσιάζονται διεξοδικά τα στάδια της πειραματικής διαδικασίας και περιγράφονται πλήρως οι διατάξεις που χρησιμοποιήθηκαν στις μετρήσεις.

Τέλος, το πέμπτο (5ο) κεφάλαιο περιέχει τα αποτελέσματα των μετρήσεων και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές σχετικά με τη διηλεκτρική συμπεριφορά της αλουμίνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Μελέτη Διηλεκτρικών Υλικών

1.1 Διηλεκτρικά υλικά

Όταν ένα ηλεκτρικό πεδίο (Η.Π.) μπορεί να διατηρηθεί με μηδενικές ή σχεδόν μηδενικές απώλειες ισχύος μέσα σε ένα υλικό, τότε αυτό χαρακτηρίζεται ως διηλεκτρικό ή ηλεκτρικός μονωτής. Στην πραγματικότητα το διηλεκτρικό δεν είναι ιδανικός μονωτής, αφού κάποιος αριθμός ηλεκτρονίων το διαπερνά. Εξαιτίας των διαδικασιών αλλαγής πολικότητας του υλικού, μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας χάνεται ως θερμότητα.

Διηλεκτρικό υλικό είναι επομένως εκείνο που έχει την ικανότητα να αποθηκεύει ενέργεια κατά την επιβολή εξωτερικού Η.Π. Όταν εφαρμόζεται μια σταθερή τάση κατά μήκος των παραλλήλων πλακών-οπλισμών ενός πυκνωτή, με διηλεκτρικό ανάμεσα τους, τότε αποθηκεύεται περισσότερη ενέργεια. Αυτό σημαίνει ότι το διηλεκτρικό αυξάνει την ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας στον πυκνωτή, εξουδετερώνοντας κάποια από τα φορτία των ηλεκτροδίων που θα συνέβαλλαν στη διαμόρφωση της συνολικής πεδιακής έντασης μεταξύ των οπλισμών. Η μετρούμενη χωρητικότητα κατά την παρουσία διηλεκτρικού εξαρτάται από τα ηλεκτρικά φορτία του υλικού και σχετίζεται με τη διηλεκτρική σταθερά. Ισχύει ο τύπος:

όπου C, Co είναι οι χωρητικότητες με παρουσία διηλεκτρικού και του κενού αντίστοιχα και εr΄ είναι η σχετική διηλεκτρική σταθερά του υλικού.

Τα διηλεκτρικά υλικά χρησιμοποιούνται στη κατασκευή των πυκνωτών. Είναι τα πλέον κατάλληλα για να εμποδίσουν τη δημιουργία ηλεκτρικών ρευμάτων διαμέσου της μάζας τους, ενώ παράλληλα διατηρούν τις διαφορές δυναμικού στα τμήματα των ηλεκτροτεχνικών διατάξεων και εγκαταστάσεων.

Παρατήρηση: Ένα διηλεκτρικό υλικό λέγεται μονωτικό όταν οι ιδιότητές του είναι τέτοιες που να μπορεί να χρησιμεύσει για  τη μόνωση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα η σχετική διηλεκτρική σταθερά ενός μονωτικού υλικού πρέπει να είναι κοντά στο 1, ενώ για ένα διηλεκτρικό γενικά μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει κατά πολύ το 10. Οι λέξεις διηλεκτρικό και μονωτικό χρησιμοποιούνται συχνά ως περίπου συνώνυμες, όμως με την πρώτη δίνουμε έμφαση στις ιδιότητες του υλικού από φυσική άποψη, ενώ με τη δεύτερη στη χρήση του σε πρακτικές εφαρμογές.

1.2 Διηλεκτρικά μεγέθη

## 1.2.1 Δύναμη μεταξύ φορτίων

Η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ των φορτίων του υλικού δίνεται ως γνωστόν από τον ακόλουθο τύπο:

όπου εο: διηλεκτρική σταθερά του κενού και εο=8.854∙10-12 F/m.

Αν παρεμβάλλεται υλικό μεταξύ των φορτίων η δύναμη μειώνεται και τότε ισχύει ο τύπος:

όπου ε: απόλυτη διηλεκτρική σταθερά ή επιτρεπτότητα που δίνεται από τη σχέση: , όπου εr : σχετική διηλεκτρική σταθερά ή σχετική επιτρεπτότητα.

1.2.2 Σχετική μιγαδική διηλεκτρική επιτρεπτότητα (εr)

Το μέγεθος αυτό περιγράφει την αλληλεπίδραση των υλικών με το Η.Π. Είναι ίση με τη μιγαδική επιτρεπτότητα του υλικού διαιρεμένη με τη μιγαδική επιτρεπτότητα του κενού, άρα ισχύει:

.

Το εr΄ αποτελεί ένδειξη για το πόση ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί στο υλικό από το επιβαλλόμενο Η.Π. και λέγεται σχετική διηλεκτρική σταθερά. Για το κενό είναι εr΄=1, ενώ για τα αέρια μονωτικά υλικά είναι εr΄≈ 1. Όμως για τα περισσότερα υγρά και στερεά μονωτικά είναι: 1≤ εr΄≤ 10. Για τους ημιαγωγούς έχουμε: 10≤ εr΄≤ 20, ενώ για τα μέταλλα το εr΄ τείνει στο άπειρο.

Το εr΄΄ εκφράζει τις απώλειες του υλικού και αποτελεί ένδειξη για το πόσο πολικά χαλαρό αναμένεται ότι θα αποδειχθεί το υλικό ως προς το εξωτερικά επιβαλλόμενο Η.Π. Σημειώνουμε ότι χαλαρό υλικό σε μια συχνότητα έχουμε όταν ο κυρίαρχος μηχανισμός πόλωσης του υλικού είναι ικανός να ακολουθεί τις μεταβολές του εφαρμοζόμενου σε αυτό πεδίου. Το εr΄΄ είναι ποσότητα πάντα θετική και πρακτικά πολύ μικρότερη του εr΄. Σε τελική ανάλυση, το εr΄΄ λαμβάνει υπ’ όψιν του τους μηχανισμούς των διηλεκτρικών απωλειών και της αγωγιμότητας όγκου των υλικών.

Το εr συναντάται επίσης με το συμβολισμό k* = k΄ - j(k΄΄ και ονομάζεται μιγαδική διηλεκτρική σταθερά. Το πραγματικό μέρος k΄ = εr΄ ονομάζεται σχετική διηλεκτρική σταθερά, ενώ επίσης ισχύει k΄΄ = εr΄΄.

## 1.2.3 Εναλλακτική θεώρηση της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς

Όταν εφαρμοστεί εναλλασσόμενη τάση σε πυκνωτή που περιέχει διηλεκτρικό, το συνολικά μετρούμενο ρεύμα θα προέρχεται από το ρεύμα φόρτισης (Icharge) που διαρρέει τον πυκνωτή και σχετίζεται με τη χωρητικότητα της εξεταζόμενης δομής και το ρεύμα απωλειών (Iloss), το οποίο με τη σειρά του σχετίζεται με την αντίσταση όγκου του υλικού. Οι απώλειες μοντελοποιούνται ως μια αγωγιμότητα (G) που συνδέεται παράλληλα με τον ιδανικό πυκνωτή.

Χρησιμοποιούμε, λοιπόν το παράλληλο ισοδύναμο κύκλωμα χωρητικότητας-αγωγιμότητας (C-G):

Σχήμα 1.1: Ισοδύναμο κύκλωμα χωρητικότητας παράλληλα με αγωγιμότητα

Το συνολικό ρεύμα που διαρρέει το δοκίμιο μέσα από τον πυκνωτή (Icharge) και μέσα από την αντίσταση απωλειών (Iloss) είναι:

όπου και εr= εr΄ -j∙ εr΄΄

Η μιγαδική διηλεκτρική σταθερά εr αποτελείται από το πραγματικό μέρος (εr΄), όπου αποδίδεται η αποθήκευση των ηλεκτρικών φορτίων στον ιδανικό πυκνωτή και το φανταστικό (εr΄΄), όπου αποδίδονται οι απώλειες των ηλεκτρικών φορτίων μέσα από την αγωγιμότητα όγκου (G) του εξεταζόμενου συστήματος μόνωσης.

## 1.2.4 Εφαπτομένη απωλειών

Όταν η σχετική μιγαδική διηλεκτρική επιτρεπτότητα σχεδιασθεί σε διανυσματική μορφή (όπου εr*=εr), τότε η πραγματική και η φανταστική συνιστώσα για το εξεταζόμενο ισοδύναμο κύκλωμα πρέπει να εμφανίζουν διαφορά φάσης 90ο. Το διανυσματικό άθροισμα σχηματίζει γωνία δ με τον πραγματικό άξονα εr΄.

Σχήμα 1.2: Διανυσματικό διάγραμμα της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς

Τα αναμενόμενα επίπεδα χαλάρωσης για κάθε υλικό προκύπτουν από την αναλογία εκλυόμενης προς αποθηκευόμενη ενέργεια στο χρόνο μιας περιόδου. Ανά κύκλο συχνότητας ισχύει:

Για τα ισχυρά μονωτικά υλικά, το διάνυσμα εr* προσεγγίζει αυτό του εr΄, ενώ η tanδ τείνει στο μηδέν . Έτσι, όταν το μέτρο του διανυσματικού σφάλματος εerror της μετρητικής διάταξης γίνει μεγαλύτερο του μέτρου του εr΄΄ του μετρούμενου υλικού, η συνολικά μετρούμενη γωνία δerror μπορεί να εμφανισθεί και ως αρνητική.

Σχήμα 1.3: Διανυσματικό διάγραμμα μέτρησης της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς λαμβάνοντας υπόψη το διάνυσμα σφάλματος

Επειδή λοιπόν το Iloss τείνει στο μηδέν πρέπει η γεωμετρία του συστήματος ηλεκτροδίων μέτρησης να είναι τέτοια ώστε να ενισχύει το σήμα του Iloss, προκειμένου να μπορεί να καταγραφεί από μιας υψηλής ακρίβειας γέφυρα LCR σε ένα μεγάλο εύρος συχνοτήτων. Αυτό το πετυχαίνουμε είτε με αύξηση του εμβαδού των οπλισμών, είτε με επιλογή των κατάλληλων υλικών για την κατασκευή του κελιού μετρήσεων.

1.3 Ηλεκτρικές και διηλεκτρικές ιδιότητες ηλεκτρομονωτικών υλικών

Οι κύριες διηλεκτρικές ιδιότητες των μονωτικών υλικών είναι οι παρακάτω:

- ειδική αντίσταση όγκου και επιφανείας

- μιγαδική επιτρεπτότητα, που περιλαμβάνει τη διηλεκτρική σταθερά και τις ηλεκτρικές απώλειες του υλικού οι οποίες εκφράζονται μέσω της tanδ. Τα μεγέθη αυτά μεταβάλλονται με τη συχνότητα οπότε η μελέτη τους πρέπει να επικεντρώνεται στην περιοχή συχνοτήτων που ενδιαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή.

Οι ιδιότητες δεν είναι σταθερές για κάθε υλικό, αλλά μεταβάλλονται ανάλογα με τη συχνότητα, τη θερμοκρασία, την κατεύθυνση του υλικού, το μίγμα, την πίεση λειτουργίας και την όλη δομή του υλικού. Για παράδειγμα η διηλεκτρική σταθερά ενός μίγματος εξαρτάται από την αναλογία των συστατικών του. Ορισμένα υλικά δίνουν διαφορετικές τιμές διηλεκτρικών ιδιοτήτων όταν μετρώνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις (ανισοτροπικά υλικά).

1.3.1 Ειδική αγωγιμότητα όγκου (σ) & ειδική επιφανειακή αγωγιμότητα (σε)

Τα δύο αυτά είδη αγωγιμότητας εμφανίζονται στα στερεά μονωτικά σώματα και ισχύει ότι σ << σε. Η ειδική επιφανειακή αγωγιμότητα (σε) επηρεάζεται σημαντικά από την υγρασία του περιβάλλοντος και την επιφανειακή ρύπανση του σώματος. Είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του ρεύματος ερπυσμού, ποσότητας σχετικά ασταθούς. Η κατανομή όμως της πυκνότητας αυτού του ρεύματος δεν είναι ομοιόμορφη, διότι οι φορείς του ακολουθούν κατά προτίμηση ορισμένους αγώγιμους δρόμους διαρροής στην επιφάνεια ή ρωγμές του σώματος. Η ειδική αντίσταση όγκου είναι μεγάλη για τους μονωτές και μικρή για τα διηλεκτρικά.

## 1.3.2 Απορρόφηση ενέργειας στα μονωτικά υλικά

Όταν τα μονωτικά υλικά βρίσκονται υπό την επίδραση Η.Π. απορροφούν έστω και λίγη ενέργεια από το πεδίο, άρα υπάρχει μια ανεπιθύμητη απώλεια ενέργειας, η οποία μετατρέπεται κυρίως σε θερμότητα. Σε περίπτωση που δεν αποβάλλεται η θερμότητα αυτή από το υλικό προς το περιβάλλον με ταχύ ρυθμό, προκαλεί την αύξηση της θερμοκρασίας των υλικών με αποτέλεσμα την κακή λειτουργία, την εκδήλωση πιθανών βλαβών ή και την πρόωρη καταστροφή των ηλεκτροτεχνικών διατάξεων που τα εμπεριέχουν.

Πιο συγκεκριμένα κάτω από συνεχή τάση η απορρόφηση ενέργειας οφείλεται στη δημιουργία ρεύματος διαρροής στο μονωτικό σώμα, οπότε η θέρμανση οφείλεται στο φαινόμενο Joule. Στα εναλλασσόμενα πεδία εμφανίζεται μία επιπλέον απορρόφηση ενέργειας και θέρμανση του σώματος που προκαλείται από τις περιοδικές πολώσεις και αποπολώσεις του, σύμφωνα με τους διάφορους μηχανισμούς πόλωσης. Η απώλεια ενέργειας ανά περίοδο και ανά μονάδα όγκου είναι:

όπου

- Εm : μέγιστη τιμή πεδιακής έντασης του Η.Π.

- tanδ : εφαπτομένη απωλειών ή συντελεστής απορρόφησης ή διηλεκτρικές απώλειες.

Η εφαπτομένη απωλειών εκφράζει τη συμπεριφορά του υλικού για δεδομένες συνθήκες συχνότητας πεδίου, θερμοκρασίας κ.λ.π. Η γωνία δ δείχνει τη χρονική προπορεία με την οποία το διηλεκτρικό υλικό παρακολουθεί τη μεταβολή του πεδίου σε ένα πυκνωτή, εν συγκρίσει με τη λειτουργία του πυκνωτή εάν είχε διηλεκτρικό το κενό. Συγκεκριμένα σε ένα πυκνωτή που το διηλεκτρικό μέσο είναι ένα μονωτικό υλικό, η τιμή της εφαπτομένης απωλειών ισούται με το λόγο της ενέργειας που απορροφάται από το πεδίο (κυρίως με τη μορφή θερμότητας) προς την ενέργεια που αποθηκεύεται και ανακτάται από τους οπλισμούς του πυκνωτή σε κάθε περίοδο.

## 1.3.3 Επιθυμητές ιδιότητες μονωτικών υλικών

Στο συνεχές πεδίο έχει σημασία να είναι μικρή η τιμή των μεγεθών σ και σε, ενώ στο εναλλασσόμενο πεδίο αναζητούμε υλικά με μικρό εr και tanδ στις συχνότητες λειτουργίας που ενδιαφέρουν άμεσα. Η διηλεκτρική αντοχή ισούται με τη μέγιστη πεδιακή ένταση (Εδ,max) η οποία μπορεί να εφαρμοστεί στο υλικό χωρίς αυτό να χάσει τις μονωτικές του ιδιότητες. Το μέγεθος αυτό έχει βαρύτητα στην επιλογή υλικών για εφαρμογές σε διατάξεις υψηλών τάσεων. Εκτός από το κόστος και τη θερμική αντοχή, κριτήρια αποφασιστικής σημασίας για την αξιολόγηση των μονωτικών υλικών και την επιλογή τους στις διάφορες εφαρμογές είναι οι ηλεκτρικές τους ιδιότητες, δηλαδή τα μεγέθη: σ, σε, εr, tanδ και Εδ.

Άλλες ιδιότητες των μονωτικών υλικών που αποκτούν μεγάλη σημασία σε ειδικότερες εφαρμογές είναι: η θερμική αγωγιμότητα, η μηχανική αντοχή, η χημική σταθερότητα, η υγροσκοπικότητα, η αντοχή στις ακτινοβολίες, η πυκνότητα, το ιξώδες στα υγρά μονωτικά, η αντοχή στη θέρμανση, η αντοχή σε βιολογικές επιδράσεις από έντομα και μικροοργανισμούς. Πολλές από τις ανωτέρω ιδιότητες των μονωτικών υλικών δεν έχουν σταθερές τιμές, αλλά είναι συνάρτηση και άλλων παραγόντων, όπως η συχνότητα του πεδίου, η θερμοκρασία, ο χρόνος και η υγρασία του σώματος.

Τα μεγέθη εr και tanδ μεταβάλλονται σημαντικά με τη συχνότητα. Η υγρασία επηρεάζει προς το χειρότερο τις ιδιότητες των μονωτικών υλικών, πράγμα που φαίνεται μέσα από την υγροσκοπικότητα που είναι η τάση των υλικών να απορροφούν υγρασία από το περιβάλλον. Η θερμική αγωγιμότητα ορίζεται ως η δυνατότητα απαγωγής της θερμότητας που παράγεται στο υλικό λόγω των ηλεκτρικών απωλειών. Για τα περισσότερα μονωτικά υλικά η ειδική θερμική αγωγιμότητα είναι σχεδόν σταθερή για θερμοκρασίες από 20-100ο C. Ανάλογα με τη χρήση του μονωτικού υλικού δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στη μία ή στην άλλη ιδιότητά του.

Στις ηλεκτρικές μονώσεις υψηλών τάσεων σημαντικότερη είναι η μεγάλη διηλεκτρική αντοχή για την αποφυγή της ηλεκτρικής διάσπασης. Στους πυκνωτές επιδιώκεται η χρησιμοποίηση διηλεκτρικού από κατάλληλο μονωτικό υλικό, ώστε να αποκτούν μεγάλη χωρητικότητα και να εξασφαλίζεται η αποθήκευση μεγάλου φορτίου στους οπλισμούς τους. Έτσι, εκτός από μεγάλη διηλεκτρική αντοχή, το διηλεκτρικό υλικό πρέπει να έχει και μεγάλη  εr , καθώς και τη δυνατότητα μορφοποίησης σε λεπτά πάχη.

Επίσης για την αποφυγή μεγάλων απωλειών στα συνεχή ρεύματα ή στις χαμηλές συχνότητες είναι ανάγκη το διηλεκτρικό υλικό να έχει μεγάλη ειδική αντίσταση. Για τον ίδιο λόγο, στις υψίσυχνες εφαρμογές το υλικό πρέπει να έχει μικρή διηλεκτρική σταθερά (εr).

1.3.4 Οι διηλεκτρικοί μηχανισμοί – μηχανισμοί πόλωσης

Σε χρονικά μεταβαλλόμενα συστήματα έχουμε ταυτόχρονη εμφάνιση ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαδίδεται στον ελεύθερο χώρο με ταχύτητα:  , διαθέτει ενεργειακό περιεχόμενο σε ευρύ φάσμα μηκών κύματος (λ=c/f) και φυσικά όσο αυξάνεται η συχνότητα τόσο μειώνεται το μήκος κύματος.

Πολλά από τα θέματα που αναφέρονται στη διάδοση κύματος, συνδέονται με τη διηλεκτρική σταθερά των υλικών. Για παράδειγμα κατά την μετάβαση ενός κύματος από τον ελεύθερο χώρο στο εσωτερικό ενός υλικού, παρουσιάζεται μια μεταβολή της μιγαδικής αντίστασης στην επιφάνεια, οπότε μέρος της προσπίπτουσας ενέργειας ανακλάται, ενώ το υπόλοιπο διαθλάται και μεταδίδεται μέσα στο υλικό. Στο εσωτερικό του υλικού η ταχύτητα και το μήκος κύματος μειώνονται και ισχύει για τον δείκτη διάθλασης: . Σε ένα χαλαρό υλικό αναμένεται κατά την εισαγωγή του να υπάρχει απώλεια ενέργειας, ενώ κατά τη μεταφορά του κύματος στο εσωτερικό υπάρχει απόσβεση της έντασης του κύματος.

Ένα υλικό μπορεί να αναπτύξει αρκετούς διηλεκτρικούς μηχανισμούς που αναμένεται να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της διηλεκτρικής του σταθεράς. Τα διηλεκτρικά υλικά εμφανίζουν μια χωρική κατανομή ηλεκτρικών φορτίων, που μπορεί να μεταβληθεί κατά την επιβολή εξωτερικού Η.Π. Τα φορτία αυτά πολώνονται για να αντισταθμίσουν το Η.Π., δηλαδή τα θετικά και αρνητικά φορτία προσανατολίζονται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Το συνολικό φορτίο παραμένει σταθερό (σχήμα 1.4).

Σχήμα 1.4: Συμπεριφορά του διηλεκρικού υλικού όταν εφαρμόζεται εξωτερικό πεδίο

Υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί πόλωσης, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:

- Η ηλεκτρονική (ατομική) πόλωση επιδρά σε κάθε άτομο ή μόριο δεδομένου ότι τα κέντρα μάζας του νέφους ηλεκτρονίων που περιβάλλει τα άτομα θα μετατοπιστούν από το Η.Π. σχηματίζοντας δίπολα (σχήμα 1.5α). Αυτή η επίδραση είναι εξαιρετικά γρήγορη, μπορεί να παρατηρηθεί μέχρι τις οπτικές συχνότητες (1015 – 1016Hz) και είναι ανεξάρτητη της θερμοκρασίας.

- Η ιοντική πόλωση αναφέρεται σε υλικά τα μόρια των οποίων διαμορφώνουν ιόντα που δε διαχωρίζονται από ασθενή Η.Π. ή χαμηλές θερμοκρασίες (ιοντικές ενώσεις). Εκτός από την ηλεκτρονική πόλωση που προκαλείται σε τέτοια μόρια από ένα Η.Π., εμφανίζονται επίσης και ελαστικές μετατοπίσεις των ιόντων δημιουργώντας επιπλέον δίπολα (σχήμα 1.5β). Ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί μέχρι τις υπέρυθρες συχνότητες (1012 - 1013Hz) και είναι ανεξάρτητος της θερμοκρασίας.

- Η διπολική πόλωση (πόλωση προσανατολισμού) αναφέρεται σε υλικά που περιέχουν μόρια με μόνιμες διπολικές ροπές, με τους προσανατολισμούς στατιστικά ομοιόμορφα κατανεμημένους, λόγω της δράσης της θερμικής ενέργειας. Έτσι χωρίς την εφαρμογή εξωτερικού πεδίου η συνολική πόλωση είναι μηδέν. Όμως κάτω από την επιρροή του Η.Π., τα δίπολα προσανατολίζονται μερικώς, οπότε υπάρχει γραμμική εξάρτηση του P με το E του Η.Π (σχήμα 1.5γ). Είναι αρκετά γρήγορος μηχανισμός και μπορεί να ακολουθήσει σε συχνότητες της τάξης των 1011 - 1012Hz. Επηρεάζεται από τη θερμοκρασία. Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία εξασθενεί.

- Η διεπιφανειακή πόλωση παρατηρείται κυρίως σε μονωτικά υλικά που αποτελούνται από διαφορετικά διηλεκτρικά υλικά όπως το χαρτί (κυτταρίνη) εμβαπτισμένο σε έλαιο. Ο κακός συνδυασμός διαφορετικών διηλεκτρικών υλικών προκαλεί, υπό την επίδραση ενός Η.Π., απόθεση κινούμενων θετικών και αρνητικών φορτίων στις διεπιφάνειες των υλικών, διαμορφώνοντας έτσι κάποια είδη δίπολων (σχηήμα 1.5δ). Το φαινόμενο αυτό είναι αργό και γίνεται αντιληπτό στο φάσμα των συχνοτήτων ισχύος (μέχρι 1kHz). Η μεταφορά φορτίων από στάθμη σε στάθμη μπορεί επίσης να βοηθήσει στη δημιουργία πόλωσης. Είναι μια διαδικασία αργή, έντονα εξαρτώμενη από τη θερμοκρασία και συναντάται συνήθως στις εφαρμογές ισχύος των μονωτικών υλικών.

Συμπερασματικά, η διηλεκτρική πόλωση είναι αποτέλεσμα της σχετικής μετατόπισης θετικών και αρνητικών φορτίων σε ένα υλικό. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το Η.Π. δεν είναι ικανό να αναγκάσει τα φορτία να ξεφύγουν από τα αρχικά άτομα ή και από το υλικό, κάτι που θα προκαλούσε ηλεκτρική αγωγιμότητα.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήμα 1.5: Μηχανισμοί πόλωσης (α): ηλεκτρονική, (β): ιοντική, (γ): διπολική ή προσανατολισμού, και (δ): διεπιφανειακή πόλωση

Κάθε ένας από τους διηλεκτρικούς μηχανισμούς πόλωσης συνδέεται με μια χαρακτηριστική συχνότητα συντονισμού (απότομη αύξηση της διηλεκτρικής σταθεράς σε δεδομένη συχνότητα) ή συχνότητα χαλάρωσης (σταδιακή μείωση της διηλεκτρικής σταθεράς με την αύξηση της συχνότητας). Καθώς η συχνότητα αυξάνεται, οι αργότεροι διηλεκτρικοί μηχανισμοί πόλωσης εξαλείφονται, αφήνοντας μόνο τους ταχύτερους να συμβάλλουν στα φαινόμενα αποθήκευσης ενέργειας (εr΄). Αντίστοιχα, ο συντελεστής απωλειών (tanδ) επαυξάνεται σε κάθε κρίσιμη συχνότητα.

Τα φαινόμενα συντονισμού συνήθως συνδέονται με την ηλεκτρονική ή ατομική πόλωση. Τα φαινόμενα χαλάρωσης αναπτύσσονται κατά την πόλωση προσανατολισμού και τη διεπιφανειακή πόλωση και συνδέονται με τη μετατόπιση ιόντων, δίπολων ή και χωρικών φορτίων στον όγκο του υλικού.

1.4 Διηλεκτρικές μετρήσεις

1.4.1 Παράλληλες πλάκες με διηλεκτρικό

Η χωρητικότητα ενός ζεύγους παράλληλων φορτισμένων πλακών αυξάνεται όταν εισάγουμε ένα διηλεκτρικό υλικό. Ως γνωστό, η χωρητικότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη του Η.Π. μεταξύ των πλακών(Q=CV) και η παρουσία διηλεκτρικού μειώνει το ενεργό Η.Π. (effective). Επίσης ξέρουμε ότι το διηλεκτρικό χαρακτηρίζεται από τη  σχετική διηλεκτρική σταθερά εr και η χωρητικότητα πολλαπλασιάζεται με τον παράγοντα αυτό. Γενικά για την χωρητικότητα ισχύει:

, ενώ για το κενό είναι:

Ισχύουν:    ,   ,

όπου σ: η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου.

Σχήμα 1.6: Παράλληλες φορτισμένες πλάκες

Όταν το διηλεκτρικό τοποθετείται ανάμεσα σε φορτισμένες πλάκες, η πόλωση του μέσου παράγει ένα Η.Π. αντίθετης φοράς προς το Η.Π. που δημιουργούν τα φορτία των πλακών. Η διηλεκτρική σταθερά εr ορίζεται για να δείξει το ποσό της μείωσης του ενεργού Η.Π.(effective).

Στα διηλεκτρικά υλικά έχουμε δύο ειδών απώλειες:

- Ωμικές απώλειες: Υπάρχει διαφορά μεταξύ αντίστασης όγκου (Rv) και επιφανειακής αντίστασης (Rs). Η συνολική αντίσταση είναι:

Οι ωμικές απώλειες γίνονται αισθητές με την αύξηση της θερμοκρασίας του μονωτήρα, που είναι συχνά αξιοσημείωτη.

- Διηλεκτρικές απώλειες: Είναι το αποτέλεσμα αλλαγής της πολικότητας των στοιχειωδών τμημάτων του διηλεκτρικού που οφείλεται στην αλλαγή της φοράς του πεδίου σε κάθε περίοδο. Η αλλαγή αυτή προκαλεί  ταλαντώσεις που παράγουν θερμότητα λόγω τριβής, άρα μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας χάνεται σε θερμότητα. Το ποσό των απωλειών είναι:  , όπου tanδ είναι ένα μέτρο των διηλεκτρικών απωλειών, εξαρτώμενο από τη συχνότητα.

1.4.2 Σύγκριση σειριακού και παράλληλου ισοδύναμου κυκλώματος

Το ηλεκτρικό ισοδύναμο κύκλωμα που χρησιμοποιείται για να προσομοιώσει ένα πυκνωτή παραλλήλων πλακών μπορεί να αποτελείται από μια αντίσταση και μια χωρητικότητα συνδεδεμένες είτε σε σειρά είτε παράλληλα. Συνήθως γίνεται χρήση του παράλληλου ισοδύναμου κυκλώματος. Όμως, ορισμένες φορές είναι επιθυμητό να αναπαριστούμε ένα πυκνωτή σε μια δεδομένη συχνότητα λειτουργίας, με μια χωρητικότητα σε σειρά με μια αντίσταση.

Τα διανυσματικά διαγράμματα ρευμάτων και τάσεων για τα δύο ισοδύναμα κυκλώματα είναι αντίστοιχα (σχήμα 1.7):

Σχήμα 1.7: Διανυσματικό διάγραμμα ρευμάτων και τάσεων α) σειριακό και β) παράλληλο ισοδύναμο κύκλωμα

Εν συνεχεία, δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί μεγεθών, προκειμένου να καθοριστούν οι αναλυτικές εξισώσεις που συνδέουν τα μεγέθη του σειριακού ισοδύναμου κυκλώματος με την μιγαδική διηλεκτρική σταθερά και την εφαπτομένη απωλειών, που έχουν προκύψει από το παράλληλο ισοδύναμο κύκλωμα.

Σχέση μεταξύ σειριακών και παράλληλων μεγεθών:

,

Αντικαθιστώντας βρίσκουμε τη σχέση μεταξύ παράλληλης χωρητικότητας και σειριακών μεγεθών:

Για τις αντιστάσεις RS , RP ισχύει:

Έτσι το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της διηλεκτρικής σταθεράς είναι:

Αφού  η σχέση για τη μιγαδική διηλεκτρική σταθερά είναι:

Η τελευταία σχέση περιγράφει τη μιγαδική διηλεκτρική σταθερά με τη βοήθεια του σειριακού ισοδύναμου κυκλώματος. Στη πράξη, πρέπει το λαμβανόμενο αποτέλεσμα για το εξεταζόμενο υλικό να μην εξαρτάται από τη μορφή του ισοδύναμου κυκλώματος που χρησιμοποιείται.

1.4.3 Διηλεκτρική φασματοσκοπία

Η διηλεκτρική φασματοσκοπία καταγράφει τη μεταβολή των διηλεκτρικών ιδιοτήτων ενός υλικού με την συχνότητα και τη θερμοκρασία. Η μελέτη αυτή προδιαγράφει την ικανότητα μόνωσης του υλικού, αφού λαμβάνει υπ’ όψιν την εκδήλωση φαινομένων χαλάρωσης στις λειτουργικές συνθήκες των εξεταζόμενων υλικών. Τα φαινόμενα χαλάρωσης μεταβάλλουν τη διηλεκτρική συμπεριφορά του υλικού και επιτρέπουν την αποθήκευση περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας στον όγκο του.

Οι μέθοδοι μέτρησης της διηλεκτρικής φασματοσκοπίας (dielectric response methods) είναι βασισμένες στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ γνωστών ηλεκτρικών ποσοτήτων. Τα διανύσματα της μακροσκοπικής πόλωσης P και της έντασης Ε του Η.Π. έχουν την ίδια κατεύθυνση και συνδέονται με τη σχέση  (1) όπου χ: η ηλεκτρική επιδεκτικότητα του υλικού. Το χ απεικονίζει όλα τα είδη πόλωσης και είναι καθαρός αριθμός, ενώ για το κενό ισούται με το μηδέν. Το εο =8.85419∙10-12 As/Vm, είναι η διηλεκτρική σταθερά του κενού, αριθμός που συνδέει τις μονάδες Η.Π. (V/m) με τις μονάδες της ηλεκτρικής μετατόπισης.

Όλες οι διαδικασίες πόλωσης ελαττώνουν τα ηλεκτρικά φορτία στα ηλεκτρόδια, μόλις εφαρμοστεί μια τάση. Από την παραπάνω εξίσωση (1) προκύπτει πως η πόλωση P θα αλλάξει ή θα εξαφανιστεί αν το Η.Π. αλλάξει ή μηδενιστεί αντίστοιχα. Σε οποιοδήποτε διηλεκτρικό (χ > 0) μια οποιαδήποτε μείωση του Ε θα οδηγήσει σε  σταδιακή αποπόλωση ή χαλάρωση (μείωση της πόλωσης). Με αυτό τον τρόπο, οι διηλεκτρικές ιδιότητες γίνονται δυναμικές ποσότητες, που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν στο πεδίο του χρόνου ή της συχνότητας. Λεπτομερής ανάλυση και παράθεση ποσοτικών σχέσεων των διηλεκτρικών μεγεθών τόσο στο πεδίο του χρόνου όσο και της συχνότητας γίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α στο τέλος του παρόντος συγγράμματος.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι διηλεκτρικές ποσότητες εξαρτώνται λίγο ως πολύ από τη θερμοκρασία και γι’ αυτό είναι ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη σε οποιαδήποτε σύγκριση ή μέτρηση αυτών των ποσοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κεραμικά Υλικά

2.1 Γενικά

Το σύνολο των υλικών που αποτελούν τα κεραμικά είναι ευρέως γνωστά και η χρήση τους στον άνθρωπο γνωστή εκατομμύρια χρόνια, με τη βιομηχανία των κεραμικών συνεχώς να αναπτύσσεται, αφού λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους βρίσκουν διαρκώς νέες χρήσεις στις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες.

Τα κεραμικά είναι ανόργανα, μη μεταλλικά υλικά αποτελούμενα από μεταλλικά και μη μεταλλικά στοιχεία, κυρίως οξυγόνο, που συνδέονται μεταξύ τους κύρια με ιοντικούς και σε μικρότερο βαθμό με ομοιοπολικούς δεσμούς.

Αυτοί οι σταθεροί δεσμοί είναι εν μέρει υπεύθυνοι για τη σταθερότητα και την αντοχή των κεραμικών υλικών. O ιονtικός δεσμός των ατόμων οξυγόνου με άτομα μετάλλου είναι πολύ δυνατός γιατί κάθε οξυγόνο με δύο κενές θέσεις ηλεκτρονίων στην εξωτερική στοιβάδα δανείζεται δύο ηλεκτρόνια από τα γειτονικά μέταλλα. Έτσι και τα δύο είδη ατόμων ιοντίζονται, το ένα αρνητικά, το άλλο θετικά και συγκρατούνται μεταξύ τους με μια αντίστοιχη ηλεκτροστατική έλξη.

Τα κεραμικά μπορούν να διαχωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα παραδοσιακά κεραμικά και τα προηγμένης τεχνολογίας κεραμικά. Τα παραδοσιακά κατασκευάζονται από τρία κυρίως υλικά: άργιλο, οξείδιο του πυριτίου (silica – SiO2) και αστρίους (feldspar). Παραδείγματα αυτής της κατηγορίας είναι τα τούβλα, τα κεραμίδια και η πορσελάνη η οποία χρησιμοποιείται και στην κατασκευή μονωτήρων. Τα προηγμένης τεχνολογίας κεραμικά έχουν χημική σύσταση και δομή σαφώς καθορισμένη από τους κατασκευαστές (καθαρά κεραμικά) και η ευρεία χρήση τους οφείλεται στις θερμικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες.

Οι ιδιότητες των κεραμικών υλικών βασίζονται στην εσωτερική δομή των κρυστάλλων τους. Γενικά χαρακτηρίζονται από μηχανική σκληρότητα, ανοχή στη θερμική και χημική προσβολή και ευθραυστότητα, που τα καθιστά σχετικά εύκολα στη μορφοποίηση.

Είναι σκληρά με χαμηλή αντοχή στην παραμόρφωση και μικρή ολκιμότητα. Είναι καλοί ηλεκτρικοί και θερμικοί μονωτές λόγω της έλλειψης ηλεκτρονίων αγωγιμότητας. Εμφανίζουν υψηλά σημεία τήξης και σταθερότητα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες εξαιτίας της σταθερότητας των δεσμών τους. Για αυτές τους τις ιδιότητες τα κεραμικά είναι πολύ χρήσιμα σε πολλές τεχνολογικές εφαρμογές.

Ποσοτικοποιημένα ορισμένες ιδιότητες κάποιων κεραμικών φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 2.1).

Πίνακας 2.1: Ιδιότητες διαφόρων κεραμικών υλικών

| Υλικό | Ειδικό βάρος | Θερμική αγωγιμότητα(20οC) cal.cm/oC.cm2.sec | Θερμική διαστολή | Ηλεκτρική αντίσταση Ohm.cm στους 20οC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | 3,8 | 0,07 | 9x10-6 | - |
| Τούβλο: |  |
| Πηλός ψημένο | 2,1 | 0,002 | 4,5x10-6 | 1,4x108 |
| Γραφίτης | 1,5 | - | 5,4x10-6 | - |
| Πυρίτια | 1,75 | 0,002 | 3,6x10-6 | 1,2x108 |
| Γυαλί: |  |
| Υαλοπίνακας | 2,5 | 0,0018 | 9x10-6 | 1014 |
| MgO | 3,6 | - | 5,4x10-6 | 105(2000οF) |
| SiO2 | 2,65 | 0,03 | 12,6x10-6 | - |
| SiC | 3,17 | 0,029 | 4,5x10-6 | 2,5(2000οF) |

2.2 Κρυσταλλική Δομή

Τα κεραμικά κατά κύριο λόγο έχουν κρυσταλλική δομή στην οποία τα άτομα του υλικού επαναλαμβάνονται με την ίδια γεωμετρία σε ολόκληρο τον κρύσταλλο. Υπάρχουν, επίσης, κεραμικά σε άμορφη μη κρυσταλλική δομή όπως το γυαλί.

Στα κεραμικά υλικά οι δεσμοί είναι τόσο ιοντικού όσο και ομοιοπολικού χαρακτήρα. Η κρυσταλλική δομή ενός υλικού που περιέχει ιοντικούς δεσμούς καθορίζεται από τον αριθμό των ατόμων που απαιτεί κάθε στοιχείο για να αποκτήσει το υλικό ηλεκτρική ουδετερότητα και το βέλτιστο «πακετάρισμα» (optimum packing) βασίζεται στα σχετικά μεγέθη των ιόντων.

Βαθμός σύνταξης-Coordination number (CN)-ορίζεται ως ο αριθμός των πιο γειτονικών ατόμων ή ιόντων που περιβάλλουν ένα άτομο ή ιόν. Το μέγεθος των ιόντων αναφέρεται συνήθως ως ιοντική ακτίνα.

Το ποσοστό κάθε είδους δεσμών στο υλικό μπορεί να υπολογιστεί μέσω των διαφορών ηλεκτραρνητικότητας μεταξύ των ατόμων του υλικού και με χρήση της εξίσωσης του Pauling. Το ποσοστό του ιοντικού χαρακτήρα στον δεσμό δίνεται από τον τύπο:

% ιοντ.χαρακτήρας = [1 - exp(-0.25{Xa - Xb}2)] .100%,

όπου Χa και Χb οι ηλεκτραρνητικότητες των ατόμων Α και Β.

Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ηλεκτραρνητικότητας τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του ιοντικού χαρακτήρα των δεσμών.

2.2.1 Σταθερότητα δομής

Όταν υπάρχει ιοντικός δεσμός μεταξύ ατόμων, οι ενέργειες τους μειώνονται λόγω του σχηματισμού των ιόντων και στη συνέχεια του χημικού τους δεσμού. Επιπλέον, όσο πιο κοντά είναι μεταξύ τους τα ιόντα, τόσο πιο ευσταθής είναι η κατάσταση του υλικού και αυτό πιο αδρανές. Για λόγους σταθερότητας, όσο το δυνατόν περισσότερα ανιόντα (προέρχονται από τα μη μεταλλικά στοιχεία), περιβάλλουν ένα κεντρικό κατιόν (προέρχεται από τα μεταλλικά στοιχεία). Όμως τα ανιόντα πρέπει να είναι «σε επαφή» με το κατιόν, αλλιώς αυτό μπορεί να κινείται ανάμεσα τους και τότε η δομή είναι ασταθής. Το αριθμητικό μέγεθος που περιγράφει το παραπάνω είναι ο λόγος της ακτίνας του κεντρικού κατιόντος προς την ακτίνα περιφερειακών ανιόντων. Όταν τα ανιόντα εφάπτονται μεταξύ τους και με το κεντρικό κατιόν τότε ο λόγος ονομάζεται κρίσιμος λόγος ακτίνων (critical radius ratio). Για να είναι σταθερή η δομή πρέπει ο λόγος να είναι μεγαλύτερος ή ίσος της κρίσιμης τιμής (Σχήμα 2.1).

Σχήμα 2.1: Σταθερότητα της κρυσταλλικής δομής σε σχέση με τον λόγο ακτίνων κατιόντος και ανιόντων

2.2.2 Είδη Δομών

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να αντιληφθούμε ότι μπορεί να προκύψει ένα πλήθος δομών στα κεραμικά υλικά . Όλες όμως αυτές οι δομές βασίζονται στις βασικές γεωμετρίες (κυβική, τετραγωνική, ορθορομβική, ρομβοεδρική, triclinic) του μοναδιαίου κελιού, δηλαδή της μικρότερης δομής ατόμων που δείχνει τη γεωμετρία της δομής, καθώς και που θα τοποθετηθούν τα άτομα μέσα σε αυτό.

Παραδείγματα δομών φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 2.2: Κρίσιμος λόγος ακτίνων και κρυσταλλική δομή για 8, 6, 4 και 3 ανιόντα γύρω από το κατιόν

| Διάταξη ανιόντων γύρω από το κεντρικό κατιόν | Κρίσιμος λόγος ακτίνων | Κρυσταλλική δομή |
| --- | --- | --- |
| Γωνίες κύβου | 0,732 |  |
| Γωνίες οκτάεδρου | 0,414 |  |
| Γωνίες τετράεδρου | 0,225 |  |
| Γωνίες τριγώνου | 0,155 |  |

2.3 Ιδιότητες Κεραμικών Υλικών

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ιδιότητες των κεραμικών υλικών σχετίζονται άμεσα με τη σύσταση και τη δομή τους. Ακολούθως γίνεται προσπάθεια για την ανάπτυξη των βασικότερων από αυτές.

2.3.1 Μηχανικές Ιδιότητες

Οι μηχανικές ιδιότητες των κεραμικών είναι μία σύνθετη συνάρτηση της μικροδομής τους. Παρόλο που σχεδόν όλες οι ιδιότητες των κεραμικών βασίζονται στη σύνθεση και στο πόσο πορώδες είναι το υλικό (porosity), η αντοχή και η ευθραυστότητα παρουσιάζουν ιδιαίτερη συμπεριφορά και δε σχετίζονται απαραίτητα με τα παραπάνω..

2.3.1.1 Ελαστικότητα

Οι ελαστικές ιδιότητες των κεραμικών, όπως το μέτρο του Young (Ε), είναι σημαντικές καθώς καθορίζουν την τάση παραμόρφωσης του υλικού για μια δεδομένη δύναμη, απουσία μη ελαστικών φαινομένων. Όσο πιο δυνατός είναι ο ατομικός δεσμός τόσο μεγαλύτερη δύναμη απαιτείται για την αύξηση των ενδοατομικών αποστάσεων. Έτσι οι ελαστικές ιδιότητες του υλικού βασίζονται κυρίως στη σύνθεση και στην ύπαρξη πόρων στο υλικό και λιγότερο στο μέγεθος του κόκκου.

Τόσο τα πυκνά/συμπαγή, όσο και τα πορώδη κεραμικά ακολουθούν γραμμική συμπεριφορά ελαστικής δύναμης-παραμόρφωσης. Με αύξηση της θερμοκρασίας έχουμε αύξηση των αποστάσεων μεταξύ των ατόμων με αποτέλεσμα τη μείωση της απαιτώμενης δύναμης για το διαχωρισμό τους. Παρ’όλα αυτά το φαινόμενο αυτό είναι μικρό και έχουμε ελάχιστη μείωση του Ε με την αύξηση της θερμοκρασίας.

2.3.1.2 Σκληρότητα

Η σκληρότητα συνήθως ορίζεται ως η αντίσταση στη διεισδυτικότητα (prenetration) και είναι μέγεθος αναφοράς για την τάση κατάρρευσης (yield stress) σε ένα κεραμικό. Η μέτρηση γίνεται με μεθόδους που εστιάζουν στην επιφάνεια του υλικού (π.χ. μέθοδος Vickers).

Σχήμα 2.2: Επίδραση θερμοκρασίας στην ελαστικότητα κεραμικών υλικών

Η σκληρότητα αυξάνει με τη μείωση του μεγέθους κόκκου. Σε υψηλές θερμοκρασίες η πλαστική διαμόρφωση των κεραμικών γίνεται πιο εύκολη αφού είναι διαθέσιμοι περισσότεροι μηχανισμοί ολίσθησης και ελαττώνεται και η σκληρότητα.

Η υψηλή σκληρότητα σε θερμοκρασία δωματίου των κεραμικών επιτρέπει τη χρήση τους σε εφαρμογές υψηλης αντοχής όπως λειαντές, ρουλεμάν και κοπτικά εργαλεία.

2.3.2 Θερμικές Ιδιότητες

Τα περισσότερα κεραμικά υλικά έχουν χαμηλή θερμική αγωγιμότητα εξαιτίας των ισχυρών μεικτών δεσμών ιοντικού και ομοιοπολικού χαρακτήρα και είναι καλοί θερμικοί μονωτές. Στο σχήμα 2.3 φαίνονται οι θερμικές αγωγιμότητες κάποιων κεραμικών συναρτήσει της θερμοκρασίας. Εξαιτίας της μεγάλης θερμικής αντίστασης, τα κεραμικά υλικά χαρακτηρίζονται ως δύστηκτα και είναι κατάλληλα για χρήση σε πολύ θερμό περιβάλλον, αέριο ή υγρό. Χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη βιομηχανία μετάλλων, γυαλιών και χημικών.

Σχήμα 2.3: Θερμική αγωγιμότητα κεραμικών υλικών σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία

Εάν θέλουμε να κατανοήσουμε και κατά συνέπεια να ελέγξουμε τη συμπεριφορά των κεραμικών στις υψηλές θερμοκρασίες θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς και γιατί αντιδρούν όταν αυξάνεται η θερμοκρασία.

Οι πιο σημαντικές θερμικές ιδιότητες είναι η θερμική διαστολή και η θερμική αγωγιμότητα, οι οποίες σε συνδυασμό με τις μηχανικές ιδιότητες σε ένα κεραμικό ενεργοποιούν την ανάπτυξη κατάλληλων μικροδομών για αντίσταση στο θερμικό σοκ, που είναι τυπικό μειονέκτημα των κεραμικών υλικών

Θερμικό σοκ (thermal shock) είναι η ιδιότητα που έχουν να σπάνε όταν υποβάλλονται σε ταχεία θερμική μεταβολή, ιδιαίτερα όταν ψύχονται. Όταν ένα υλικό ψύχεται, η πτώση της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει διαφορετική συστολή σε διαφορετικά σημεία του υλικού. Αν οι δυνάμεις που αναπτύσσονται γίνουν πολύ μεγάλες, τότε μπορεί να δημιουργηθούν ρωγμές και να οδηγήσουν στην καταστροφή του υλικού. Ο ίδιος μηχανισμός αλλά πιο σπάνια συναντάται εάν το κεραμικό θερμανθεί απότομα.

2.3.2.1 Θερμική Διαστολή

Καθώς το κεραμικό θερμαίνεται τα άτομα αρχίζουν να ταλαντώνονται γύρω από τη θέση ισορροπίας τους, με το πλάτος της ταλάντωσης να αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Κεραμικά με μεγάλο ποσοστό μικρής αντοχής ιοντικών δεσμών και/ή συμπαγείς δομές (closed packed) όπως MgO και ZrO2, διαστέλλονται περισσότερο από τα κεραμικά που έχουν πιο ομοιοπολικό χαρακτήρα στους δεσμούς τους και/ή λιγότερο συμπαγείς δομές (όπως SiC, Si3N4). Εξαρτάται επίσης στα πολλυκρυσταλλικά κεραμικά από τις μορφές της μικροδομής.

Για τη διευκόλυνση της θερμικής διαστολής χρησιμοποιούνται διάφοροι τρόποι ελέγχου των μικροδομών, ένας από τους οποίους είναι η εσκεμμένη ύπαρξη μεγάλων κενών σε δύστηκτα υλικά έτσι ώστε να επιτρέπεται σε συστατικά που διαστέλλονται πολύ να τα γεμίζουν.

2.3.2.2 Θερμική Αγωγιμότητα

Η θερμική αγωγιμότητα k, ο ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα διαρρέει ένα υλικό, με μονάδες μέτρησης Wm-1K-1, ελέγχεται από το ποσό της θερμικής ενέργεις που υπάρχει στο υλικό. Φωνόνια(phonons) μεταφέρουν θερμότητα σε μια κρυσταλλική δομή κεραμικού.

Το διαμάντι και ο γραφίτης είναι μονοστοιχειακά κεραμικά με πολύ υψηλό k. Ενδεικτικά το διαμάντι έχει 900 Wm-1K-1 σε θερμοκρασία δωματίου. Σε κεραμικά με πιο πολύπλοκες δομές, όπως ο μουλίτης, τα φωνόνια τείνουν να διασκορπίζονται πιο εύκολα και έτσι παρουσιάζουν μικρότερη θερμική αγωγιμότητα. Ακολουθούν οι τιμές του k για την αλουμίνα σε διάφορες θερμοκρασίες.

# Πίνακας 2.3: Θερμική αγωγιμότητα αλουμίνας για διάφορες θερμοκρασίες

| οC |  | 25 | 100 | 500 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| k |  | 38 | 35 | 11 | 7 |

Εκτός από τη μικροδομή και το πόσο πορώδες είναι το υλικό μας ένας παράγοντας που επηρεάζει το k είναι η θερμοκρασία. Γενικά το k αναμένεται να μειώνεται σε αυξανόμενες θερμοκρασίες στα κρυσταλλικά υλικά όπως η μαγνησία και η αλουμίνα γιατί τα φωνόνια μεταφέρονται πιο δύσκολα όταν έχουμε μεγαλύτερη ταλάντωση των ατόμων.

2.3.2.3 Αντίσταση στο Θερμικό Σοκ

Οι πιθανότητες για θερμικό σοκ αυξάνονται από:

- Υψηλούς θερμικούς συντελεστές διαστολής, οι οποίοι προκαλούν μεγαλύτερες τάσεις

- Μη γραμμικούς θερμικούς συντελεστές διαστολής

- Χαμηλή θερμική αγωγιμότητα

- Χαμηλή τάση κατάρευσης

- Γρήγορη θέρμανση ή ψύξη

- Συστατικά (π.χ. κόκκους) μεγάλου μεγέθους

- Ακανόνιστη/ανώμαλη θέρμανση

- Eξωτερικό μηχανικό φορτίο

2.3.3 Ηλεκτρικές Ιδιότητες

Τα κεραμικά υλικά έχουν ευρεία ποικιλία ηλεκτρικών ιδιοτήτων. Κάποια δεν επιτρέπουν την αγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και υπό την παρουσία ισχυρού ηλεκτρικού πεδίου και έτσι είναι άριστοι μονωτές. Κάποια επιτρέπουν τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματοςκάτω από ορισμένες συνθήκες και μόνο όταν έχει επιτευχθεί ένα ενεργειακό κατώφλι δρώντας έτσι ως ημιαγωγοί. Επίσης κάποια βρίσκουν εφαρμογή ως ηλεκτρικοί αγωγοί.

Ορισμένα κεραμικά (διηλεκτρικά) δεν άγουν ρεύμα αλλά υφίστανται εσωτερική πόλωση φορτίου που επιτρέπει στο υλικό να χρησιμοποιείται για αποθήκευση ηλεκτρικού φορτίου σε πυκνωτές.

Οι ηλεκτρικές αυτές ιδιότητες καθορίζονται αρχικά από τη φύση των ατομικών δεσμών του υλικού και την κρυσταλλική δομή.

Γνωρίζουμε ότι στα μέταλλα οι φορείς ηλεκτρικού φορτίου είναι τα ηλεκτρόνια, λόγω της φύσης των ατομικών δεσμών. Στα κεραμικά με δεσμούς ιοντικού τύπου, φορείς είναι τα ιόντα και ενώ τα ηλεκτρόνια είναι σχετικά ελεύθερα να κινηθούν στα μέταλλα υπό την επίδραση ηλεκτρικού φορτίου, τα ιόντα περιορίζονται από τη θέση τους στην κρυσταλλική δομή.

Κάθε θετικό ιόν (κατιόν) περιβάλλεται από αρνητικά ιόντα (ανιόντα) και αντίστροφα. Έτσι έχουμε ισορροπία στο συνολικό φορτίο και τα ιόντα βρίσκονται σε θέση ισορροπίας.

Πρέπει να προσθέσουμε ενέργεια πριν ένα ιόν μετακινηθεί. Το αντίθετο φορτίο των πιο κοντινών γειτονικών ιόντων προσπαθεί να διατηρήσει το ιόν σε θέση ισορροπίας και προβάλλει ενεργειακό φράγμα. Έτσι όταν τα ιόντα ενός υλικού καταφέρουν να ξεπεράσουν το ενεργειακό φράγμα, κάτω από την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου το υλικό γίνεται ιοντικά αγώγιμο.

Ο βαθμός αγωγιμότητας αυξάνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία.

Πολλές κατηγορίες κεραμικών έχουν υψηλή ιοντική αγωγιμότητα:

- αλογονίδια και ενώσεις του αργύρου και του χαλκού με θείο, σελήνιο και τελλούριο

- οξείδια του φθορίτη

- οξείδια με δομές β-αλουμίνας που από την κατασκευή τους περιέχουν μεγάλα κανάλια μέσα από τα οποία τα κατιόντα μπορούν να κινηθούν.

2.3.3.1 Κεραμικά Μονωτικά

Τα κεραμικά έχουν ηλεκτρικές και μηχανικές ιδιότητες που τα καθιστούν κατάλληλα σαν ηλεκτρικά μονωτικά σε πλήθος εφαρμογών. Ο ιοντικός και ομοιοπολικός χαρακτήρας των δεσμών περιορίζει την κινητικότητα των ιόντων και των ηλεκτρονίων και έτσι τα υλικά αυτά εμφανίζουν μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Αν και εύθραυστα είναι αρκετά σκληρά. Για να χρησιμοποιηθούν ως ηλεκτρικοί μονωτές πολύ σημαντικοί παράγοντες είναι η χημική σύσταση και η κρυσταλλική δομή του υλικού

Η ηλεκτρική πορσελάνη (electrical porcelain) αποτελείται από 50% πηλό (Αl2O3∙6SiO2∙2H2O), 25% πυριτία (SiO2) και 25% αστρίους (feldspar - Κ2Ο∙Αl2O3∙6SiO2). Η σύσταση αυτή προσφέρει πλαστικότητα, μεγάλη θερμική αντοχή και πολύ χαμηλό κόστος. Το κύριο μειονέκτημα είναι οι μεγάλες απώλειες ισχύος συγκριτικά με άλλα υλικά οι οποίες οφείλονται στην μεγάλη κινητικότητα των αλκαλικών ιόντων.

Οι πορσελάνες στεατίτη (steatite porcelains) είναι καλά ηλεκτρικά μονωτικά υλικά γιατί έχουν μικρό συντελεστή απωλειών, δεν απορροφούν υγρασία και είναι συμπαγείς. Χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην βιομηχανία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Κατασκευάζονται από 90% ταλκ (talc) (3ΜgO∙4SiO2∙H2O) και 10% πηλό. Μετά το ψήσιμο αποτελούνται από κρυστάλλους ενσταντίτη (enstatite - MgSiO3) σε υαλώδες πλέγμα.

O φοστερίτης έχει τον χημικό τύπο Mg2SiO4 και συνεπώς δεν έχει αλκαλικά ιόντα στην υαλώδη φάση. Έτσι, συγκριτικά με τον στεατίτη, έχει μεγαλύτερη αντίσταση και μικρότερο συντελεστή απωλειών με την αύξηση της θερμοκρασίας. Επίσης σε μεγάλες συχνότητες έχει μικρότερο συντελεστή διηλεκτρικών απωλειών (tanδ).

Τέλος, τα κεραμικά που έχουν σαν βάση την αλουμίνα (Αl2O3) έχουν υψηλή διηλεκτρική αντοχή και χαμηλές απώλειες ισχύος. Χρησιμοποιούνται ως υπόστρωμα σε ηλεκτρονικές συσκευές λόγω των χαμηλών διηλεκτρικών απωλειών και της λείας επιφάνειας. Επίσης, λόγω των χαμηλών απωλειών ισχύος χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που απαιτείται η μεταφορά ενέργειας μέσω κάποιου κεραμικού όπως σε επικαλύψεις για κεραίες ραντάρ.

2.3.3.2 Κεραμικά ως Ημιαγωγοί

Κάποια κεραμικά έχουν ιδιότητες ημιαγωγών και είναι πολύ χρήσιμα σε κάποιες ηλεκτρικές διατάξεις. Μία από αυτές είναι το θερμίστορ, το οποίο χρησιμοποιείται για μέτρηση θερμοκρασίας (NTC – Negative Temperature Coefficient) ή για έλεγχο και προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (PTC - Positive Temperature Coefficient).

Στο NTC θερμίστορ η αντίσταση μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται, το θερμίστορ γίνεται πιο αγώγιμο όπως και οι ημιαγωγοί πυριτίου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στην κατασκευή των NTC θερμίστορ είναι οξείδια των Mn (μαγγάνιο), Ni (νικέλιο), Fe (σίδηρος), Co (κοβάλτιο) και Cu (χαλκός), τα οποία έχουν υποστεί πυροσυσσωμάτωση.

Για να επιτευχθεί το κατάλληλο εύρος της αγωγιμότητας με τη μεταβολή της θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται συνδυασμοί των παραπάνω υλικών και επιτυγχάνουμε έτσι την επιθυμητή αγωγιμότητα, χαρακτηριστική για τους ημιαγωγούς.

2.4 Επεξεργασία Κεραμικών Υλικών

Τα κεραμικά υλικά επεξεργάζονται με διάφους τρόπους προκειμένου να καταλήξουν στην τελική τους μορφή, με ιδιότητες οι οποίες είναι επιθυμητές για την χρήση την οποία προορίζονται.

Τα περισσότερα κεραμικά υλικά κατασκευάζονται με επεξεργασία κονίας (powder) του υλικού, η οποία με διάφορες διαδικασίες (ομοαξονική και ισοστατική συμπίεση, χύτευση, εξαγωγή, έγχυση σε καλούπι, μορφοποίηση με κορδέλα) λαμβάνει το επιθυμητό σχήμα. Στη συνέχεια ακολουθεί θερμική κατεργασία σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, ώστε οι κόκκοι να ενωθούν μεταξύ τους.

Κάποιες μορφές επεξεργασίας συνδυάζουν τη μορφοποίηση και τη συνένωση των κόκκων σε ένα βήμα. Αυτό περιλαμβάνει θερμή συμπίεση, εναπόθεση χημικών ατμών, ψεκασμό υγρών σωματιδίων και τσιμεντοειδή συγκόλληση.

Τέλος με κατάλληλους ποιοτικούς ελέγχους (ραδιογραφία, μεθόδους βελτίωσης εικόνας, υπερήχους) μπορούμε να ελέγξουμε τις ιδιότητες του κεραμικού μας.

Στη συνέχεια ακολουθούν πιο αναλυτικά τα στάδια επεξεργασίας.

2.4.1 Προετοιμασία του Υλικού

Τα κεραμικά παρασκευάζονται από πρώτες ύλες οι οποίες ποικίλλουν για κάθε εφαρμογή ανάλογα με τις επιθυμητές ιδιότητες του τελικού προϊόντος. Επειδή πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η συμπίεση των κόκκων του υλικού, αυτό πρέπει να αλεστεί ώστε να έχει όσο το δυνατόν μικρότερο μέγεθος κόκκων. Τέλος, προστίθενται οι επιθυμητές προσμίξεις, επίσης σε μορφή κονίας, ώστε να προκύψει το κατάλληλο για την εφαρμογή μείγμα. Η ανάμιξη γίνεται είτε σε υγρό είτε σε ξηρό περιβάλλον.

2.4.2 Μορφοποίηση του υλικού

Τα κεραμικά παίρνουν το επιθυμητό σχήμα με συμπίεση των κόκκων του υλικού, ύστερα από διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε ξηρό ή υγρό περιβάλλον και σε σταθερό ή εύκαμπτο καλούπι.

2.4.2.1 Συμπίεση (Pressing)

Το υλικό το οποίο βρίσκεται σε μορφή κονίας τοποθετείται σε συμπαγές καλούπι και του ασκείται η επιθυμητή πίεση για το κατάλληλο χρονικό διάστημα. Έτσι παίρνουμε προϊόντα με τις απαιτούμενες για την εφαρμογή διαστάσεις.

2.4.2.2 Συμπίεση με ξήρανση (Dry pressing)

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την κατασκευή υλικών με πολύ μεγάλη θερμική αντοχή (high-heat-resistant-materials) και κεραμικών που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικές εφαρμογές. Στο καλούπι μαζί με το υλικό προστίθεται μικρή ποσότητα από νερό ή κάποιο οργανικό συνδετικό υλικό (binder). Με την πίεση που ασκείται στο καλούπι, το υλικό παίρνει την επιθυμητή μορφή και ταυτόχρονα αποβάλλεται μεγάλη ποσότητα νερού ή binder. Με την θερμική επεξεργασία που θα ακολουθήσει αυτό θα απομακρυνθεί εντελώς. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται γιατί προσφέρει ομοιομορφία και μεγάλη ταχύτητα παραγωγής. Μέχρι πέντε χιλιάδες κομμάτια το λεπτό μπορούν να παρασκευασθούν στη βιομηχανία με εφαρμογή της.

2.4.2.3 Ισοστατική Συμπίεση (Isostatic pressing)

Το υλικό τοποθετείται σε ένα εύκαμπτο αεροστεγές καλούπι στο οποίο ασκείται υδραυλική συμπίεση. Με την πίεση η κονία συμπυκνώνεται σε όλες τις κατευθύνσεις ομοιόμορφα και το τελικό προϊόν έχει το επιθυμητό σχήμα.

2.4.2.4 Εκβολή (Extrusion)

Για να παράγουμε κεραμικά με απλές τομές ή σε σχήματα με τρύπες μπορούμε να εκβάλλουμε το υλικό όταν βρίσκεται σε εύπλαστη κατάσταση (plastic state) από καλούπι. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στην παραγωγή τούβλων, σωλήνων αποχέτευσης και ηλεκτρικών μονωτών. Συνήθως χρησιμοποιείται μία μηχανή εκβολής τύπου κενού με κοχλία (vacuum-auger type extrusion machine) όπου το εύπλαστο κεραμικό υλικό (για παράδειγμα πηλός και νερό) πιέζεται μέσα σε καλούπι από χάλυβα ή άλλο μείγμα με ένα μηχανοκίνητο κοχλία. Ορισμένα ειδικά κεραμικά προηγμένης τεχνολογίας παράγονται συχνά με χρήση πιστονιού εκβολής σε υψηλή πίεση.

2.4.3 Θερμική κατεργασία

Το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο στην παρασκευή των περισσότερων κεραμικών αφού εδώ αποκτούν τις χαρακτηριστικές  ιδιότητες τους.

2.4.3.1 Θέρμανση και απομάκρυνση των συνδετικών υλικών

Ο σκοπός της διεργασίας αυτής είναι η απομάκρυνση της υγρασίας πριν το υλικό θερμανθεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες, ώστε να μην υπάρξουν ρωγμές. Η θερμοκρασία εδώ είναι περίπου 100οC για αρκετά μεγάλο διάστημα που φτάνει ακόμα και τη μία μέρα για μεγάλα κομμάτια. Για την απομάκρυνση των οργανικών συνδετικών υλικών (binder) χρειάζονται μεγαλύτερες θερμοκρασίες, περίπου 200 έως 300οC.

2.4.3.2 Θερμή συμπίεση (Hot pressing)

Σε αυτή την μέθοδο εφαρμόζονται ταυτόχρονα η πίεση για την μορφοποίηση και η θέρμανση για την απόκτηση των επιθυμητών ιδιοτήτων. Το καλούπι μπορεί να είναι σταθερό (hot pressing - HP) ή ισοστατικό (hot isostatic pressing - HIP). Χρησιμοποιείται για την παραγωγή κεραμικών υψηλής πυκνότητας και βελτιωμένων μηχανικών ιδιοτήτων.

2.4.3.3 Εφυάλωση (Vitrification)

Κάποια κεραμικά προϊόντα, όπως η πορσελάνη, τα πήλινα αντικείμενα και ορισμένα κεραμικά που χρησιμοποιούνται στην ηλεκτρονική περιέχουν μία υαλώδη φάση (glass phase). Κατά τη θέρμανση τους, λαμβάνει χώρα η διαδικασία της εφυάλωσης. Τότε η υαλώδης φάση υγροποιείται και γεμίζει τους πόρους μεταξύ των κόκκων ενώ μπορεί να αντιδράσει και με κάποιους από αυτούς. Όταν το υλικό αφήνεται στη συνέχεια να κρυώσει, το υγρό στερεοποιείται και σχηματίζει ένα υαλώδες πλέγμα που συνδέει τους κόκκους μεταξύ τους. Η διαδικασία αυτή δεν είναι επιθυμητή σε όλα τα κεραμικά υλικά.

2.4.4 Πυροσυσσωμάτωση (Sintering)

Έτσι ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία οι κόκκοι του υλικού ενώνονται μεταξύ τους με διάχυση στερεάς κατάστασης (solid-state diffusion). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα πορώδες σύνολο συμπιεσμένων κόκκων να μετατραπεί σε συμπαγές και σχεδόν ενιαίο υλικό (κεραμικό). Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται αν το κεραμικό έχει σαν κύριο συστατικό αλούμινα, φερρίτες, τιτανικές ενώσεις και βηρυλλία (οξείδιο του βηρυλλίου).

Με τη μέθοδο αυτή, οι κόκκοι συνενώνονται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον 1000οC, οι οποίες όμως δεν ξεπερνούν το σημείο τήξης του υλικού. Στην πυροσυσσωμάτωση, μεταξύ γειτονικών κόκκων έχουμε διάχυση ατόμων και έτσι οι κόκκοι συνδέονται μεταξύ τους με χημικούς δεσμούς (Σχήμα 2.4).

Σχήμα 2.4: Το αποτέλεσμα της διάχυσης ατόμων μεταξύ της επιφάνειας δύο γειτονικών κόκκων κατά την πυροσυσσωμάτωση. Η δημιουργία του «λαιμού» ενώνει τους δύο κόκκους.

Δεν μεταβάλλεται η κρυσταλλική δομή του υλικού, παρά μόνο στην επιφάνεια του κόκκου. Καθώς προχωράει η διαδικασία, όλο και μεγαλύτεροι, ανάλογα με την ενέργεια, κόκκοι σχηματίζονται και το υλικό γίνεται λιγότερο πορώδες. Επίσης, όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο πιο γρήγορα εξελίσσεται το φαινόμενο (Σχήμα 2.5). Στο τέλος της διαδικασίας, το υλικό φτάνει σε κατάσταση ισορροπίας όπου το μέγεθος των κόκκων είναι σταθερό.

Σχήμα 2.5: Η επίδραση της θερμοκρασίας στην ταχύτητα της πυροσυσσωμάτωσης.

Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία τόσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός μείωσης των πόρων και τόσο καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται.

Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει το φαινόμενο αυτό είναι η τάση για μετάβαση του συστήματος σε χαμηλότερη ενεργειακή κατάσταση. Η υψηλή συνολικά ενέργεια επιφάνειας των αρχικών μεμονωμένων κόκκων αντικαθίσταται από την χαμηλότερη ενέργεια που αφορά την συνολική επιφάνεια του προϊόντος που προέκυψε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: To Υλικό

Τριοξείδιο του αλουμινίου/Αλουμίνα(Al2O3)

3.1 Γενικά

Η αλουμίνα αντιπροσωπεύει το 25% του στερεού φλοιού της γης και όμως δεν απαντάται συνήθως με την ελεύθερη μορφή της. Χαρακτηριστικό του Al3+ είναι το γεγονός ότι είναι ένα μικρό ιόν με υψηλό φορτίο, παρόμοιο σε μέγεθος και αντοχή ηλεκτροστατικού δεσμού με το Si4+, έτσι το Al3+ χαρακτηρίζεται ως ιδανικό για την ένωσή του με την οικογένεια των πυριτικών ενώσεων (τα αργιλοπυριτικά).

Μερικές χρήσιμες ιδιότητες της αλουμίνας είναι το υψηλό σημείο τήξης της, η χημική σταθερότητα, ηλεκτρική αντίσταση και σκληρότητα. Η αλουμίνα είναι στην βιομηχανία των κεραμικών ότι είναι ο σίδηρος στην βιομηχανία των μετάλλων. Είναι το πιο ευρέως διαδεδομένο κεραμικό. Η κονία (powder) αλουμίνας  παράγεται μαζικά και με μικρό κόστος. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία διαφόρων τύπων κεραμικής αλούμινας και με αρκετές διαφορετικές ιδιότητες.

Οι βασικές αγορές για υλικά που βασίζονται στην αλούμινα με ποσοστιαία κατάταξη είναι: Πυρίμαχα υλικά (50%), στιλβωτικά (20%), πυρότουβλα και μπουζί (15%) και κεραμικά με χρήση στην ηλεκτρονική (10%).

Φωτογραφία 3.1: Προϊόντα από αλουμίνα

Η αλουμίνα χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία εφαρμογών που κυμαίνονται από το αντιολισθητικό επίστρωμα που χρησιμοποιείται στην κατασκευή των δρόμων (παραπροϊόν καθαρισμού του βωξίτη) μέχρι την υψηλής πυκνότητας και καθαρότητας αλουμίνα που χρησιμοποιείται στα τεχνητά ανθρώπινα μέλη. Διάφορα προϊόντα από αλουμίνα φαίνονται στη φωτογραφία 3.1.

Το μέγεθος των κόκκων της κονίας αλούμινας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τέτοιων προϊόντων ποικίλει από cm σε μερικές βιομηχανικές εφαρμογές και κατασκευές κτιρίων μέχρι και μm με χρήσεις σε μονολιθικές πυρίμαχες ύλες (monolithic refractories).

3.2 Πηγές-Παρασκευή

Οι συνηθέστερες πηγές από τις οποίες λαμβάνεται η αλουμίνα είναι ο υδραργιλίτης ή γυψίτης (Al(OH)3), που αντιπροσωπεύει τη μορφή της πλήρους ενυδατωμένης φάσης, ο βωξίτης (Al2O(OH)4) και ο διάσπορος (Al2O3.H2O). Ο βωξίτης είναι το κύριο ορυκτό, από την επεξεργασία του οποίου εξάγεται η αλουμίνα. Οι τύποι αυτοί αντιπροσωπεύουν διάφορα στάδια  ενυδάτωσης και συχνά απαντώνται σε μείγματα μεταξύ τους.

Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή της αλουμίνας διαφέρουν ανάλογα με την πρώτη ύλη που διατίθεται, τις σχετικές τεχνικές των χημικών διαδικασιών και των πηγών ενέργειας κάθε χώρας. Μερικά παραδείγματα αποτελούν οι παρακάτω διαδικασίες:

3.2.1 Διεργασία Bayer

Η διεργασία αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη για παραγωγή φθηνής αλουμίνας από βωξίτη. Τέσσερις τόνοι βωξίτη απαιτούνται για την παραγωγή δύο τόνων αλουμίνας. Εργοστάσια παραγωγής συναντώνται κοντά σε ορυχεία βωξίτη για οικονομικούς λόγους. Το κόστος της παραγωγής εξαρτάται από το βαθμό καθαρότητας και την κοκκομετρική διαβάθμιση που απαιτεί ο καταναλωτής. Αποτελείται από πέντε στάδια:

- Προετοιμασία της πρώτης ύλης

- Πέψη

- Καθαρισμός

- Καταβύθιση

- Πύρωση

Η εξίσωση που ακολουθεί συνοψίζει τις αντιδράσεις :

Διάλυμα αργιλικού νατρίου + Απόβλητα

Από το διάλυμα αργιλικού νατρίου μετά από συμπύκνωση μέχρι κορεσμού και διαδικασία γήρανσης σχηματίζεται λεπτόκοκκος γυψίτης. Με συνεχή έλεγχο των συνθηκών γήρανσης: θερμοκρασία, ανάδευση και χρόνο κατά τη διάρκεια της καθίζησης, επιτυγχάνουμε την οικονομικότερη παραγωγή καθώς και έλεγχο στο μέγεθος των κόκκων, την υφή και την καθαρότητα του γυψίτη. Στη συνέχεια με υδρόλυση δημιουργείται ένα παχύρευστο ίζημα Al(OH)3 και ακολουθεί πύρωση. Η τελική πύρωση γίνεται σε θερμοκρασίες πάνω από τους 1200οC για την μετατροπή του γυψίτη σε κεραμική αλουμίνα. Κατά το στάδιο της πέψης απομακρύνονται προσμίξεις όπως ο σίδηρος, το πυρίτιο και το τιτάνιο, οι μεγαλύτερες ποσότητες των οποίων απορρίπτονται ως ερυθρά ιλύς. Το ποσοστό καθαρότητας της αλουμίνας που μπορεί να επιτευχθεί με τη μέθοδο αυτή αγγίζει το 90%.

Σχήμα 3.1:Διαδικασία παραγωγής αλούμινας και αλουμινίου

3.2.2 Πυρο-γενετική διαδικασία

Στη μέθοδο αυτή γίνεται κατεργασία του βωξίτη στους 1200oC  πριν από την αντίδρασή του με λεπτόκοκκο Na2CO3. Έτσι το ορυκτό μετατρέπεται σε μια σειρά αλάτων νατρίου και εκλύεται CO2. Το αργιλικό και το πυριτικό νάτριο απομακρύνονται με νερό και από την υδρόλυση του σιδηρικού νατρίου δημιουργείται ίζημα, γνωστό ως ερυθρά ιλύς. Ακολούθως το διάλυμα κατεργάζεται όπως στη διαδικασία Bayer και λαμβάνουμε την αλουμίνα.

Η διεργασία αυτή έχει κατά ένα μεγάλο ποσοστό αντικατασταθεί από τη μέθοδο Bayer λόγω της υψηλής ενεργειακής απαίτησης καθώς και της υψηλής τιμής των αντιδραστηρίων.

3.2.3 Μέθοδος Peniakoff

Με τη μέθοδο αυτή λαμβάνουμε αλουμίνα μικρότερης καθαρότητας αλλά με τη χρήση μιας εξώθερμης αντίδρασης επιτυγχάνουμε μείωση του ενεργειακού κόστους. Η μέθοδος περιλαμβάνει κατεργασία του βωξίτη, αλλά στη συνέχεια αναμειγνύεται με Na2SO4 και θερμαίνεται στους 900-1000οC όπου λαμβάνει χώρα μία εξώθερμη αντίδραση και εκλύεται SO2 και CO2 καθώς και άλατα νατρίου για περαιτέρω κατεργασία όπως σε όλες τις μεθόδους.

3.2.4 Μέθοδος αργίλων

Στη μέθοδο αυτή ο καολινίτης θερμαίνεται στους 500οC, μετασχηματίζεται σε μετακαολινίτη και ακολουθεί κατεργασία του με HCl ή H2SO4 και τελικά λαμβάνουμε την αλουμίνα στο διάλυμα. Στη συνέχεια με συμπύκνωση και κατεργασία του υγρού παραλαμβάνουμε την αλουμίνα. Αν και παράγονται δύο μόρια πυριτίας ανά μόριο αλουμίνας ως παραπροϊόν, η άργιλος και τα οξέα είναι σχετικά φθηνά.

3.2.5 Χημική Διεργασία

Με τη χημική επεξεργασία του αργίλου μπορούμε να παράγουμε τους πιο καθαρούς τύπους αλουμίνας. Μετά τη δημιουργία αργιλικού διαλύματος από τον καολινίτη, αυτό κατεργάζεται με αμμωνία για το σχηματισμό γυψίτη. Στις διεργασίες αυτές το Al(OH)3 αφού εκπλυθεί πυρώνεται για να σχηματιστεί αλουμίνα.

3.3 Κρυσταλλική δομή

Όπως έχουμε αναφέρει και προηγουμένως υπάρχουν διάφοροι τύποι αλουμίνας, λόγω των διαφορετικών μεθόδων παρασκευής καθώς και της ευρείας περιοχής θερμοκρασιών πύρωσης. Οι διάφοροι λοιπόν τύποι της αλουμίνας αναφέρονται σε μερικά αφυδατωμένους τύπους, και σε προσμίξεις, που είναι βασικά τριαδικά οξείδια.

Οι διάφοροι τύποι αλουμίνας έχουν μερικώς άτακτη κρυσταλλική δομή, αλλά όλοι βασίζονται σε μια συμπαγή (closed-packed) δομή οξυγόνου με πληθώρα ατόμων αργιλίου τοποθετημένα σε θέσεις γύρω από αυτό. Καθώς πλησιάζουμε σε ισορροπία η δομή γίνεται όλο και πιο οργανωμένη.

Μια αρχική θεώρηση της δομής της αλουμίνας θα μπορούσε να τοποθετήσει κάθε ιόν Al3+ έτσι ώστε να έχει έξι πλησιέστερα γειτονικά ιόντα O2 και κάθε ιόν O2 έτσι ώστε να έχει τέσσερα Al3+ κατανεμημένα στις τέσσερις κορυφές του τριγωνικού πρίσματος. Βέβαια εδώ αναφερόμαστε σε μία υπεραπλούστευση, λόγω της υπερβολικά συμμετρικής διάταξης. Επίσης το ιόν του Al3+ είναι μικρό και υψηλά φορτισμένο και πρέπει επομένως να δίνει την αναγκαία πολωτική δύναμη για να παραμορφώσει αυτή την απλή διάταξη.

Φωτογραφία  3.2: Φωτογραφία μικροσκοπίου (Atomic force microscope). Κάτοψη της εξαγωνικής δομής των nanoπόρων της αλουμίνας.

Ένα πιο αξιόπιστο πρότυπο δομής επιτυγχάνεται θεωρώντας τις μονάδες Al2O3 σαν τρία ιόντα οξυγόνου που σχηματίζουν ένα ισοσκελές τρίγωνο με τα ιόντα του αργιλίου πάνω και κάτω από το κέντρο του τριγώνου. Μία από αυτές τις ομάδες τοποθετείται σε κάθε κορυφή του κύβου ενώ μία άλλη τοποθετείται στο κέντρο του κύβου, δίνοντας τους δύο μοριακούς τύπους. Κατόπιν, ο κύβος στρεβλώνεται κατά μήκος της κατεύθυνσης [111], τη διαγώνιο του σώματος, έως ότου η ρομβοεδρική γωνία γίνει 55ο17΄ και το μοναδιαίο κελί 0,542nm. Αυτό τονίζει την παραμορφωτική διάταξη των ιόντων οξυγόνου γύρω από κάθε ιόν αργιλίου.

Στον πίνακα που ακολουθεί έχουμε πληροφορίες κρυσταλλογραφίας για τους διάφορους τύπους αλουμίνας όπως προήλθαν από XRD εξέταση με μονοκρυστάλλους.

## Πίνακας 3.1: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα για διάφορους τύπους αλουμίνας

Αναφερόμενοι λοιπόν στην καθαρή αλουμίνα, περιοριζόμαστε σε μία μόνο κρυσταλλική δομή, την α-Al2O3. Η α-αλούμινα έχει εξαγωνική δομή, και δύο μόρια Al2O3 ανά μοναδιαία κυψελίδα. Οι δομές όλων των τύπων αλουμίνας θα αναφερθούν αναλυτικά στη συνέχεια για να μην γίνει σύγχυση αφού υπάρχει μόνο ένας τύπος καθαρού υλικού και δεν υπάρχουν πολυμορφισμοί στην καθαρή αλουμίνα.

# 3.4 Τύποι Al2O3-Ιδιότητες

Το οξείδιο του αλουμινίου παρουσιάζεται σε διάφορες φάσεις (α, β, γ, χ, δ, κ.α), ανάλογα με τη θερμική επεξεργασία στην οποία υποβάλλουμε το υδροξείδιο του αλουμινίου. Η πιο σταθερή θερμοδυναμικά φάση είναι η α- Al2O3. Ακολουθεί ανάλυση των τριών βασικότερων φάσεων της αλουμίνας.

3.4.1 α-Αλουμίνα

Η κρυσταλλική δομή της α-Αλουμίνας είναι γνωστή από τα προηγούμενα. Κρυσταλλογραφικά δεδομένα συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 3.2) για την εξαγωνική δομική κυψελίδα, το πιο συχνά χρησιμοποιούμενη για την περιγραφή της α-Αλουμίνας, παρόλο που ο κρύσταλλος είναι στην πραγματικότητα ρομβοεδρικός. Η δομή του κρυστάλλου περιγράφεται συνήθως να έχει ανιόντα Ο2- σε σχεδόν εξαγωνική closed packed διάταξη με κατιόντα Al3+ να καταλαμβάνουν τα δύο τρίτα των διακένων του οκταέδρου όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.2.

Πίνακας 3.2: Κρυσταλλογραφικά δεδομένα για την α-Αλουμίνα

Οι κενές θέσεις των κατιόντων του πλέγματος χρησιμοποιούνται για να ορίσουν τα όρια της στοιχειώδους κυψελίδας (Σχήμα 3.3). Η χρήση αυτών των θέσεων στον καθορισμό του κελιού σημαίνει ότι υπάρχει μία περιστροφή 30ο των α-αξόνων γύρω από τον c-άξονα όταν συγκρίνεται με hcp μέταλλα, έτσι ώστε τα closed packed επίπεδα στο πλέγμα των ανιόντων βρίσκονται στην κατεύθυνση <1010> ενώ των hcp μετάλλων βρίσκονται στην κατεύθυνση <1120>.

Σχήμα 3.2: Ο βασικός σχηματισμός της α-αλουμίνας. Οι μεγάλοι λευκοί κύκλοι είναι το closed packed υπόστρωμα ανιόντων, οι μάυροι είναι τα κατιόντα που καταλαμβάνουν τα δύο τρίτα των διακένων του οκταέδρου. Οι μικροί λευκοί κύκλοι είναι κενά.

Σχήμα 3.3: Υπόστρωμα κατιόντων στην α-αλουμίνα. Οι μαύροι κύκλοι είναι Al, οι λευκοί κενά.

Ο Lee και ο Lagerlof ταξινόμησαν χρήσιμες κρυσταλλογραφίες και δεδομένα διάθλασης ηλεκτρονίων για την α-Αλουμίνα, για την οργάνωση της μελέτης του κρυστάλλου. Περιλαμβάνουν στερεογραφικές μελέτες, πίνακες από διαστήματα μεταξύ επιπέδων, γωνίες και άξονες για τις ζώνες διάθλασης.

Από την περιγραφή της δομής δεν εκπλήσσει το εύρημα ότι, λόγω της μερικής ομοιοπολικότητας που προκύπτει από την πόλωση, η αλουμίνα δεν είναι πολύ πυρίμαχο υλικό (σημείο τήξης 2050 οC). Ακόμα, η τάση ατμών αυξάνει γρήγορα από 0,133kNm-2 στους 2148 οC σε 101,325kNm-2 στους 2977 οC, δίνοντας ένα σημείο βρασμού 2980 οC, και ατμούς που περιέχουν διάφορα σωματίδια αλουμινίου και οξυγόνου.

3.4.2 β-Αλουμίνα

Η β-αλουμίνα προκύπτει από την αντίδραση του Al2O3 με Na2CO3 γύρω στους 1100οC και αντιπροσωπεύει τις επιδράσεις που μπορεί να έχουν οι προσμείξεις κατιόντων στη βασική εξαγωνική δομή της αλουμίνας.

Παλαιότερα επικρατούσε η άποψη ότι τα υλικά β-αλουμίνας είναι απλώς μεταβολές στη δομή της α-αλουμίνας μέσω μιας ποικιλίας θερμοκρασιακών μετασχηματσμών. Με τον καιρό και μετά από σειρές πειραμάτων έγινε φανερό ότι ο όρος β-αλουμίνα αναφέρεται σε μία σειρά δυαδικών οξειδίων.

Ο ιδανικός τύπος που καθορίζει τη β-αλουμίνα είναι M2O.11Al2O3 και το μέλος που υπάρχει συχνότερα στη θέση Μ είναι το νάτριο. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν αντί για Na+ λίθιο, άργυρος, κάλιο κ.τ.λ. και να προκύψουν έτσι οι υπόλοιπες συνθέσεις.

Η δομή της β-αλουμίνας είναι βασικά εξαγωνική P63/mmc. Κάθε μοναδιαία κυψελίδα έχει κάθετα στον άξονα c δύο κατοπτρικά επίπεδα των ιόντων O2- και Mn+ που διαχωρίζονται από ένα «συγκρότημα επιπέδων» όπως του σπινέλιου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ των στρωμάτων αυτών.

Η ανάμειξη στερεού ανθρακικού νατρίου και α-αλουμίνας και η έψηση του μείγματος στους 1100οC συνιστούν έναν τυποποιημένο τρόπο παρασκευής της β-αλουμίνας με νάτριο, η οποία αποτελεί τον πρόδρομο για την παρασκευή άλλων τύπων β-αλουμίνας με εναλλαγή ιόντος. Οι νέες μέθοδοι περιλαμβάνουν επίσης και οργανικές διεργασίες

3.4.3 γ-Αλουμίνα

Η γ-αλουμίνα σχηματίζεται πριν από τον α-τύπο κατά την πύρωση του γυψίτη. Το όνομα γ-αλουμίνα δίνεται για να προσδιορίσει έναν αριθμό φάσεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια αποσύνθεσης του ζελατινώδους Al(OH)3 και του βοημίτη, AlO(OH). Κατά την πυροσυσσωμάτωση έχουμε μετατροπή φάσεων από γ σε α, σχηματίζεται μια μικροδομή που αποτελείται από α-κόκκους, μεγέθους της τάξης του μm, με ένα μεγάλο αριθμό αλληλοσυνδεδεμένων πόρων. Αυτό δείχνει ότι η πυροσυσσωμάτωση με μεγάλη ταχύτητα της λεπτής γ-αλουμίνας δεν οδήγει πάντοτε σε βελτιώσεις των προϊόντων αλουμίνας με τη διαδικασία αυτή.

Ικανοποιητικά κρυσταλλωμένα δείγματα γ-Al2O3 μπορεί να επιτευχθούν με την προσθήκη διαλύματος NH3 σε διάλυμα Al(NO)3 και ανάδευση, διήθηση του ιζήματος, έκπλυση, ξήρανση στους 80οC και θέρμανση στους 915οC για μία ώρα.

Ο μετασχηματισμός πάντως από γ σε α αλουμίνα συνεχίζει να παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί πολλοί έχουν την άποψη ότι το γ-Al2O3 είναι ένας ατελής σπινέλιος στον οποίο τα πρωτόνια παίζουν σταθεροποιητικό ρόλο, και τα ενδιάμεσα προϊόντα με πολύ κοντινές δομές εμφανίζουν την τεχνολογικά ενδιαφέρουσα αντίδραση, όπου ο καολινίτης μετατρέπεται σε μουλίτη.

3.4.4 Εμπορικοί τύποι αλουμίνας

3.4.4.1 Χυτή Αλουμίνα (Smelter Grade)

Χυτή ή μεταλλουργική αλουμίνα είναι το όνομα που δόθηκε στο οξείδιο του αλουμινίου που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του μετάλλου αλουμινίου. Παλαιότερα παρασκευαζόταν από υδροξείδιο του αλουμινίου με τη χρήση περιστρεφόμενων καμίνων αλλά σήμερα παράγεται σε ειδικούς ρευστοποιητές με την επεξεργασία της διαπύρωσης.

Στη διαδικασία αυτή το υδροξείδιο του αλουμινίου τροφοδοτείται σε ένα ρεύμα ζεστού αέρα αντίθετης κατεύθυνσης που παράγεται από φλεγόμενο καύσιμο υγρό ή αέριο. Σαν αποτέλεσμα έχουμε την απομάκρυνση του νερού χημικά και έτσι λαμβάνουμε την άνυδρη αλουμίνα, σε έυρος θερμοκρασιών 180οC-600οC. Περαιτέρω έκθεση του υλικού σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 1000οC οδηγεί σε πιο σταθερές α-δομές.

3.4.4.2 Άνυδρη Αλουμίνα (Calcined)

Εάν η θερμοκρασία έκθεσης του υδροξειδίου του αλουμινίου ξεπεράσει το όριο των 1100 οC, τότε περνά από όλα τα παραπάνω στάδια μετατροπών και έχουμε παραγωγή α-Αλουμίνας, η οποία εμπορικά πραγματοποιείται σε επιμήκεις περιστροφικούς κλιβάνους.

Μεταλλοποιητές (metallisers) συχνά χρησιμοποιούνται ως καταλύτες στην αντίδραση για την μείωση της θερμοκρασίας. Οι πιο κοινοί μεταλλοποιητές που χρησιμοποιούνται είναι φθοριούχα άλατα.

Η πιο βασική ουσία που μειώνει την καθαρότητα της αλουμίνας είναι το οξείδιο του νατρίου. Διάφορες βαθμίδες καθαρότητας επιτυγχάνονται με διαφοροποιήσεις στο μέγεθος των κρυστάλλων, μορφολογικές και χημικές συστάσεις. Τα προιόντα άνυδρης αλουμίνας χρησιμοποιούνται ποικιλλοτρόπως σε κεραμικές και πυρίμαχες εφαρμογές.

3.4.4.3 Aλουμίνα χαμηλής περιεκτικότητας σε ανθρακικό νάτριο (low soda)

Πολλές εφαρμογές, συγκεκριμένα στην ηλεκτρολογία/ηλεκτρονική, απαιτούν χαμηλή περιεκτικότητα ανθρακικού νατρίου στην αλουμίνα. Έτσι ως low soda ορίζεται η αλουμίνα με περιεκτικότητα μικρότερη από 0,1% κ.β. σε ανθρακικό νάτριο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες μεθόδους συμπεριλαμβανομένης της χρήσης διάφορων οξέων και χλωρίου.

3.4.4.4 Ενεργή Αλουμίνα (Reactive)

Ο όρος αυτός αποδίδεται σε σχετικά υψηλής καθαρότητας και μικρού μεγέθους κρυστάλλους (<1μm) αλουμίνα, η οποία πυροσυσσωματώνεται σε πλήρως πυκνό σώμα σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες από τη low ή medium soda αλουμίνα. Οι κονίες αυτές μεταφέρονται σε μύλο που σπάει τα συσσωματώματα που προκύπτουν από την ξήρανση. Χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται υψηλή μηχανική αντοχή, θερμική και χημική σταθερότητα.

3.4.4.5 Tabular Αλουμίνα

Αυτή είναι α-Αλουμίνα η οποία είναι είτε τηγμένη και έχει υποστεί πυρασσυσωμάτωση, είτε έχει υποστεί επανακρυσταλλοποίηση,  και ονομάζεται έτσι επειδή περιέχει μορφολογικά πολλά επίπεδα σχηματισμένων κρυστάλλων κορουνδίου. Παράγεται με την συμπίεση άνυδρης αλουμίνας σε καλούπια και στη συνέχεια με θέρμανσή της σε θερμοκρασία 1700 οC -1850οC σε αξονικούς κλιβάνους. Μετά τη θέρμανση, η χυτή αλουμίνα εξάγεται από τα καλούπια και μπορεί με θραύση, κοσκίνισμα ή άλεσμα της να παράγουμε διάφορα μεγέθη κόκκων.

Καθώς το υλικό έχει πυροσυσσωματωθεί χάνει σε μεγάλο βαθμό την πορώδη υφή του και αποκτά υψηλή πυκνότητα, χαμηλή διαπερατότητα, καλή χημική αδράνεια, γίνεται ιδιαίτερα δύστηκτο και έτσι είναι κατάλληλο για πυρίμαχες εφαρμογές.

3.4.4.5Τηγμένη Αλουμίνα (Fused)

Φτιάχνεται σε φούρνους ηλεκτρικών τόξων, με το ρεύμα να διαρρέει κατακόρυφα ηλεκτρόδια άνθρακα. Η παραγόμενη θερμότητα λιώνει την αλουμίνα. Ο φούρνος περιλαμβάνει κελί από χάλυβα το οποίο ψύχεται από νερό. Η fused αλουμίνα έχει ελάχιστα πορώδη υφή, υψηλή πυκνότητα, χαμηλή διαπερατότητα και ακόμα πιο υψηλό σημείο τήξης. Σαν αποτέλεσμα αυτών των χαρακτηριστικών χρησιμοποιείται στην κατασκευή λειαντικών και πυρίμαχων.

3.4.4.7 Υψηλής καθαρότητας Αλουμίνα (High Purity)

Αυτού του τύπου η αλουμίνα πρέπει να έχει 99,99% καθαρότητα και κατασκευάζεται με διάφορες διαδικασίες, είτε ξεκινώντας  από τη μέθοδο Bayer και στη συνέχεια με διαδοχικές διαδικασίες καθαρισμού είτε διαμέσου χλωρίωσης για την επίτευξη του απαραίτητου βαθμού καθαρότητας. Ακόμα υψηλότερες καθαρότητες παράγονται από τη θέρμανση σε υψηλές θερμοκρασίες, θειικού άλατος αλουμινίου αμμωνίου  (AlNH4(SO4)2 ή από το μέταλλο αλουμίνιο. Στην πρώτη περίπτωση ο βαθμός καθαρότητας επιτυγχάνεται με διαδοχικές επανακρυσταλλώσεις. Ιδιαίτερα μεγάλος βαθμός καθαρότητας, στη δεύτερη περίπτωση, μπορεί να γίνει αντιδρώντας το μέταλλο με μια αλκοόλη και στη συνέχεια καθαρίζοντας το αλκοξείδιο του αλουμινίου με απόσταξη, υδρόλυση και θέρμανση. Εφαρμογές περιλαμβάνουν την παραγωγή συνθετικών πολύτιμων λίθων, όπως ρουμπίνια και ζαφείρια για lasers.

Συνοψίζοντας οι βασικότερες ιδιότητες της αλουμίνας είναι:

- Υψηλή αντοχή συμπίεσης (high compression strength)

- Υψηλή σκληρότητα

- Αντίσταση στις εκδορές

- Χημική αδράνεια σε μεγάλο αριθμό χημικών ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες

- Υψηλή θερμική αγωγιμότητα

- Αντίσταση στο θερμικό σοκ

- Υψηλός βαθμός διπλοθλαστικότητας

- Υψηλή διηλεκτρική αντοχή

- Υψηλή ηλεκτρική αντίσταση ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες

- Διαπερατότητα σε μικροκυματικές συχνότητες

- Χαμηλή διατομή δέσμευσης νετρονίων

- Εύκολα διαθέσιμη πρώτη ύλη

3.5 Εφαρμογές Αλουμίνας

Όπως είναι αναμενόμενο από την ανωτέρω ανάπτυξη των ιδιοτήτων και των μορφών της αλουμίνας, υπάρχει ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών, σε διάφορους τομείς, όπου η χρήση της κρίνεται ενδιαφέρουσα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από μία ετήσια παραγωγή 60 εκατομμυρίων τόνων, το 90% χρησιμοποιείται για την κατασκευή του μετάλλου αλουμινίου. Ακολούθως αναφέρονται επιγραμματικά ορισμένες εφαρμογές της αλουμίνας σε μία προσπάθεια κατηγοριοποίησης τους.

3.5.1 Εφαρμογές σχετιζόμενες με την σκληρότητα

Η υψηλή σκληρότητα της αλουμίνας και ιδιαίτερα στην κρυσταλλική της μορφή (κορούνδιο) οδήγησε σε εφαρμογές ως βοηθητικά εργαλεία κοπής μετάλλων.

Συναντάται συχνά σαν υλικό εξαρτημάτων αλεστικών μηχανών, όπως επίσης χρησιμοποιείται σαν μέρος του μύλου του τόρνου (Milling Media) σε ένα ευρύ φάσμα μεγεθών ανάλογα με την εφαρμογή που απαιτείται.

Το οξειδίου του αλουμινίου σε μορφή κονίας χρησιμεύει σε λειαντικές εφαρμογές σαν γυαλιστικό, στιλβωτικό κ.α.

Με τη μορφή λεπτών σωματίων συνδεδεμένων με πυριτιακό γυαλί, είναι η βάση για τα μπουζί των μηχανών εσωτερικής καύσης, για πυρότουβλα και για δοχεία που λιώνουν τήξης μετάλλων.

Λόγω της υψηλής σκληρότητας η αλουμίνα εμφανίζει μεγάλη αντίσταση σε εκδορές/ γδαρσίματα και γενικότερα μηχανική φθορά και διάβρωση. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές όπως π.χ. εσωτερική επένδυση σε σωληνώσεις και σκεύη/ δοχεία, σφράγισμα ασφαλείας σε αντλίες και στρόφιγγες, στεγανωτικούς δακτυλίους κ.α.

Κεραμικά πολυκρυσταλλικής αλουμίνας χρησιμοποιούνται αντί γυαλιού σαν προστατευτικό επίστρωμα σε λάμπες φθορισμού (fluorescent light lamps) και ηλεκτρονικές συσκευές.

Λεπτό στρώμα Al2O3 παράγεται ηλεκτροχημικά πάνω στο αλουμίνιο για να προστατεύει το μεταλλικό υπόστρωμα από διάβρωση.

3.5.2 Εφαρμογές σχετιζόμενες με την θερμική αντοχή

Η μεγάλη ελεύθερη ενέργεια (free energy) που περικλείει στη δομή της, καθιστά την αλουμίνα χημικά σταθερή. Για τους λόγους αυτούς βρίσκει χρήση ως συστατικό σε περιβάλλοντα υψηλής θερμοκρασίας και ακραίων γενικότερα συνθηκών. Υλικά που υποβάλλονται σε τέτοιες ακραίες συνθήκες είναι οι πυρίμαχες ύλες και τα κεραμικά γενικά και πιο ειδικά οι σωλήνες σκαφιδίων των φούρνων, οι σωλήνες εργαστηριακών οργάνων και οι λαβίδες δειγμάτων, βασικά μέρη οργάνων για θερμικές δοκιμές καθώς επίσης συχνή είναι η χρήση της και σε αισθητήρες θερμοκρασίας.

3.5.3 Εφαρμογές σχετιζόμενες με την  ηλεκτρική μόνωση

Η υψηλή ειδική αντίσταση και διηλεκτρική αντοχή (dielectric strength) δίνουν στην αλουμίνα ιδιότητες εξαίρετου ηλεκτρικού μονωτή ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που οδηγεί σε χρήση της αλουμίνας στην ηλεκτρονική ως υπόστρωμα σε transistors, ως υλικό διασύνδεσης και (σε εφαρμογές μικρότερων απαιτήσεων) ως αντιστάτη σε μπουζί τροχοφόρων και σαν μονωτήρα υψηλού δυναμικού.

Τέλος η υψηλή διηλεκτρική σταθερά σε συνδυασμό με τις μικρές διηλεκτρικές απώλειες, συγκεκριμένα στις υψηλές συχνότητες, οδηγούν στη χρήση της αλουμίνας ως συστατικό σε μικροκυματικές συσκευές (Microwave Components), όπως π.χ. κυματοδηγούς.

3.5.4 Χημικές εφαρμογές

Στη χημική βιομηχανία κατασκευάζονται χημικά καθαριστικά για το νερό, όπως θειικό άλας αλουμινίου (aluminium sulphate), πολυχλωριούχο αλουμίνιο και αργιλικό νάτριο, όπως επίσης και συγκεκριμένα χημικά καθαριστικά CD/DVD με καλύτερα αποτελέσματα από την ισοπροπυλική αλκοόλη.

Μεγάλο ποσοστό επίσης χρησιμοποιείται στην παρασκευή ζεολίθων (zeolites), πιγμέντων τιτανίας για επιστρώματα και επιβραδυντών πυρκαγιάς.

Μικρότερο ποσοστό χρησιμοποιείται στην παρασκευή φαρμάκων, οδοντόκρεμας, όπως επίσης και στην χρωματογραφία, στην οποία απαντάται  σε τρείς τύπους, τους λεγόμενους Brockmann types, με διαφορετικό pH, ουδέτερο, αλκαλικό (9.5 pH) και όξινο (4,5pH σε διάλυμα νερού). Η αλουμίνα χρησιμοποιείται σε συνδυσμό με χρώμιο, μαγγάνιο και κοβάλτιο για τη δημιουργία ροζ χρώματος.

3.5.5 Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αλουμίνα υψηλής καθαρότητας χρησιμοποιείται στην ορθοπεδική, σε εμφυτεύματα,και πιο συγκεκριμένα σε εγχειρήσεις αντικατάστασης ισχίου.

3.5.6 Διάφορες εφαρμογές

Τέλος αλουμίνα χρησιμοποιείται ευρύτατα σε μηχανισμούς ρολογιών, σε βαλλιστικές θωρακίσεις, στα ρουμπίνια κοσμημάτων, που είναι υψηλής ποιότητας κρύσταλλοι Al2O3  που περιέχουν μικρή ποσότητα οξειδίου του χρωμίου με αποτέλεσμα τον κόκκινο χρωματισμό. Κατά αντιστοιχία έχουμε γαλάζιο χρώμα προσθέτοντας άτομα τιτανίου. Επίσης εμφανίζεται σε σωλήνες laser αερίου.

3.5.7 Ακτίνες laser από ρουμπίνι (Laser τύπου Ruby)

Στην παράγραφο αυτή αναφέρεται μία χρήση του Al2O3 που οφείλεται στην παραμόρφωση της δομής, όταν περιέχει μικρά ποσοστά ιόντων Cr3+(στοιχείο μετάπτωσης). Το ενεργειακό διαγράμμα των ελεύθερων ιόντων Cr3+ στην αέρια φάση διαφέρει σημαντικά από αυτό των ιόντων Cr3+ στο Al2O3 όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.3. Ο εκφυλισμός αυτός οφείλεται στην παρουσία ιόντων Ο2-

Δεδομένου ότι θέλουμε να επιτύχουμε ενίσχυση του φωτός επιθυμούμε την παρουσία περισσότερων ιόντων στη διεγερμένη κατάσταση έτσι ώστε το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του προσπίπτοντως φωτός να προκαλέσει περαιτέρω εκπομπή, εκτός από την αυτόματη.

Στην πραγματικότητα όμως στην διεγερμένη κατάσταση βρίσκονται λιγότερα ιόντα. Το πρόβλημα αυτό λύνεται από το ίδιο το Al2O3, στη δομή του οποίου υπάρχει κάποιος μηχανισμός όπου η αλληλεπίδραση των ιόντων Cr3+ με το πλέγμα, μέσω των πλησιέστερων ιόντων οξυγόνου στη σφαίρα ένταξης, απορροφά ενέργεια για να γίνει η 2Ε  κατάσταση (Σχήμα 3.3) με αναστροφή πληθυσμού.

Σχήμα 3.4: Παράσταση ενεργειακών σταθμών του Cr3+

(α) απομονωμένη κατάσταση, (β) Al2O3

Το ενεργειακό φράγμα  2Ε προς 4Α2 αντιστοιχεί σε μήκος κύματος 694,3 nm στο κόκκινο τμήμα του φάσματος. Η πρόσπτωση ακτινοβολίας με αυτό το μήκος κύματος προάγει τη διαδικασία εξαναγκασμένης εκπομπής και τα ιόντα 2Ε του Cr3+ επιστρέφουν στην  4Α2 κατάσταση, ενισχύοντας το διεγείρον κύμα (694,3 nm). Αυτό είναι μία δράση laser (ενίσχυση φωτός με εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας) και συγκεκριμένα έτσι λειτουργούσε η πρώτη διάταξη laser που κατασκευάστηκε (1960).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Πειραματική Διαδικασία

Παραγωγή των δειγμάτων, Επεξεργασία και Μετρήσεις

4.1 Γενικά-Υλικό προς μελέτη

Το υλικό το οποίο καλείται η παρούσα διπλωματική να εξετάσει όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως είναι το Al2O3.

Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων μας χρησιμοποιήσαμε αλουμίνα σε μορφή λεπτής κονίας (powder). Χρησιμοποιήσαμε κονία με μέγεθος κόκκων της τάξης nm (nanopowder, όπου στη συνέχεια θα αναφέρεται np), αλλά και με μεγαλύτερο (χονδρόκοκκη). Επίσης έγινε χρήση κονίας τιτανίας TiO2 για την παρασκευή μείγματος. Αναλυτικά στοιχεία για τις διάφορες κονίες σύμφωνα με τους προμηθευτές αναφέρονται ακολούθως. (Πίνακας 4.1).

Πίνακας 4.1: Χαρακτηριστικά κονιών Al2O3 και TiO2

Χονδρόκοκκη Αλουμίνα Εταιρεία: MERCK Κωδικός: 1.01077 Μέγεθος κόκκων: 63-200μm Βαθμός ενεργότητας: 1 κατά Brockmann Περιεκτικότητα σε H2O: (1,2%

Nanopowder (np) Αλουμίνα Εταιρεία: SIGMA-ALDRICH Κωδικός: 544833 Μέγεθος κόκκων: <50nm Μοριακό βάρος: 101,96 Σημείο τήξης: 2040οC (lit) Ειδική επιφάνεια: 35-43m2/g Προσμίξεις: Cl<0,015% SO4<0,05% Fe<0,03% As<0,0005%

Τιτανία (TiO2) Εταιρεία: MERCK Κωδικός: 1.00808 Καθαρότητα: >99,0% Μέγεθος κόκκων: 200-500nm Προσμίξεις: Ουσίες διαλυτές σε H2O (0,5% Ουσίες διαλυτές σε αραιό υδροχλωρικό οξύ (0,5% SO4-2 (0,05% Pb (0,005% Fe (0,05

Επεξεργαστήκαμε την κονία μηχανικά (δημιουργία δισκίων) και  θερμικά προκειμένου να υποβληθεί στη συνέχεια στις διηλεκτρικές και άλλες μετρήσεις.

4.2 Μορφοποίηση Υλικού

4.2.1 Παρασκευή Δισκίων

Προκειμένου να μετατρέψουμε την κονία σε δισκία χρησιμοποιήσαμε μία μήτρα (καλούπι) κατάλληλη για εξαγωγή δισκίων διαμέτρου 16mm (Φωτ.4.1, Σχ.4.1) και μία υδραυλική πρέσα ελαίου (Φωτ. 4.2)

Φωτογραφία 4.1: Καλούπι από ανοξείδωτο χάλυβα. Από αριστερά προς τα δεξιά: έμβολο

(διάμετρος 16mm), μήτρα, βάση και βοηθητικό στοιχείο αποδέσμευσης δείγματος.

Αρχική σκέψη ήταν να χρησιμοποιηθεί μόνο η κονία με τους κόκκους μεγαλύτερων διαστάσεων, μετά όμως απο δοκιμές διαπιστώσαμε ότι η κατασκευή δισκίων με τα υπάρχοντα μέσα δεν ήταν εφικτή (αδύνατη η εξαγωγή ακέραιου του δισκίου από τη μήτρα). Έτσι τα πειράματά μας πραγματοποιήθηκαν με μείγματα αλουμίνας και από τις δύο κονίες που διαθέταμε, σε διάφορες αναλογίες, με στόχο πια όχι μόνο την μελέτη της επίδρασης της θέρμανσης στο υλικό αλλά και των αλλαγών στις ιδιότητες του λόγω διαφορετικού μεγέθους κόκκων.

Για τη δημιουργία κάθε δισκίου τοποθετούσαμε συνολικά 0,7g κονίας. Προκειμένου όμως όλα τα δισκία να έχουν το ίδιο πάχος, για να εξασφαλίσουμε αξιοπιστία στις μετρήσεις, στην περίπτωση της 100%np αλουμίνας, η οποία λόγω των μικρών κόκκων συμπιέζεται περισσότερο, χρησιμοποιήσαμε 1g για κάθε δισκίο. Επίσης κατασκευάσαμε δισκία από διοξείδιο του τιτανίου (TiO2) και δισκία μείγματος Al2O3 και TiO2 . Στο μείγμα μας η αναλογία κάθε υλικού είναι 50% κ.β.

| Τμήμα καλουπιού | Κάτοψη | Πλάγια όψη |
| --- | --- | --- |
| Έμβολο |  |  |
| Μήτρα |  |  |
| Βάση |  |  |
| Βοηθητικό στοιχείο για την αποδέσμευση |  |  |

Σχήμα 4.1: Μηχανολογικό σχέδιο των τμημάτων του καλουπιού

Η πίεση που χρησιμοποιήθηκε στην πρέσα επιλέχθηκε, ύστερα από σειρά δοκιμών, στα 100bar, για να επιτύχουμε εξαγωγή συμπαγών και ακέραιων δισκίων, με διάρκεια παραμονής του δισκίου στην πρέσα 20min.

Φωτογραφία 4.2: Υδραυλική πρέσα ελαίου

4.2.2 Λειτουργία πρέσας

Η διαδικασία κατασκευής του δισκίου έχει ως εξής: η επιθυμητή ποσότητα κονίας ζυγίζεται σε ζυγό ακριβείας και εισάγεται στο καλούπι, το οποίο τοποθετείται κάτω από το έμβολο της πρέσας (σχήμα 4.2–α) και υποβάλλεται σε σταθερή μηχανική πίεση για 20 min. Κατόπιν, αλλάζοντας την τοπολογία στο καλούπι (σχήμα 4.2-β) το εισάγουμε ξανά στην πρέσα προκειμένου το δισκίο να αποδεσμευτεί ομαλά. Κατά το δεύτερο στάδιο η πίεση του ελαίου παραμένει μηδενική γιατί απλά ωθούμε το δισκίο εκτός της μήτρας.

4.2.2.1 Παρατηρήσεις

- Στην πράξη όμως, αυτή η πίεση εκφράζεται ως δύναμη στο έμβολο της πρέσας (, όπου Poil η πίεση του ελαίου και Αp το εμβαδό του εμβόλου), το οποίο πιέζει το έμβολο του καλουπιού. Τελικά η ασκούμενη δύναμη μεταφέρεται στη κονία (, όπου Px η πίεση στην κονία και Αx το εμβαδό της επιφάνειας του δισκίου). Επειδή το εμβαδόν του εμβόλου της πρέσας είναι

| (α) | (β) |
| --- | --- |

Σχήμα 4.2: Οι δύο τρόποι τοποθέτησης του καλουπιού στην πρέσα, (α) για τη συμπίεση της κονίας και (β) την εξαγωγή του παραγόμενου δισκίου. Υπόμνημα: (1) Έμβολο, (2) Μήτρα, (3) Βάση, (4) Κονία, (5) Βοηθητικό στοιχείο αποδέσμευσης δείγματος.

μεγαλύτερο από το εμβαδόν του καλουπιού (διάμετρος Dp=35mm έναντι Dx=16mm), η πίεση που μεταφέρεται στη κονία είναι αυξημένη κατά το λόγο των εμβαδών, δηλαδή κατά το τετράγωνο του λόγου των διαμέτρων. Επομένως στην περίπτωσή μας η πίεση στο καλούπι προκύπτει σχεδόν πενταπλάσια από την πίεση του ελαίου. Συγκεκριμένα ισχύει:

Έτσι η πίεση που πραγματικά ασκείται στην κονία για να μορφοποιηθεί σε δισκίο είναι περίπου 480bar.

- Η συχνή χρήση του καλουπιού και τα διαφορετικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι πιθανό να προκαλέσουν φθορές στα σημεία που το προς μορφοποίηση υλικό έρχεται σε επαφή με αυτό κατά τη διάρκεια της συμπίεσης (βάση, έμβολο και σε μικρότερο βαθμό η μήτρα). Η χρήση κάποιου λιπαντικού θα προκαλούσε μόλυνση του υλικού οπότε επιλέχθηκε σαν λύση η λείανση των επιφανειών όποτε κρινόταν απαραίτητη. Τέλος, κάθε φορά που το καλούπι επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί καθαριζόταν με βιομηχανική ακετόνη ώστε να απομακρυνθούν υπολείμματα από το προηγούμενο δισκίο ή μολυσματικοί παράγοντες που μπορεί να είχαν επικαθίσει στις επιφάνειες του.

4.2.3 Θερμική Επεξεργασία

Εκτός από τα δισκία τα οποία μετρήθηκαν χωρίς να θερμανθούν, τα υπόλοιπα θερμάνθηκαν σε διάφορες θερμοκρασίες από 500οC μέχρι 1150 οC, για διαφορετικούς χρόνους παραμονής στις θερμοκρασίες αυτές (από 2hr μέχρι 3hr) αλλά με τον ίδιο ρυθμό ανόδου θερμοκρασίας για όλες τις θερμοκρασίες ψησίματος. Για το ψήσιμο των δισκίων χρησιμοποιήθηκε ο φούρνος Nadertherm R60/750/12 με ελεγκτή Β170(ΜΒ1), (Φωτ.4.4).

Ο ρυθμός ανόδου ήταν εύκολο να καθοριστεί επειδή η αύξηση της θερμοκρασίας στο φούρνο γίνεται γραμμικά. Έτσι ορίζοντας το χρόνο ανόδου και γνωρίζοντας την αρχική θερμοκρασία ορίζεται και ο ρυθμός ανόδου της θερμοκρασίας. Επιλέχθηκε να είναι τέτοιος ώστε η μετάβαση από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (20oC) στους 850 oC να γίνεται σε τρεις (3) ώρες δηλαδή ο ρυθμός να είναι 276,67oC/h. Αποφασίστηκε να μην προηγηθεί του ψησίματος κάποια διαδικασία αφύγρανσης (είτε εισαγωγή σε σύστημα κενού είτε θέρμανση σε χαμηλή θερμοκρασία) γιατί η οποιαδήποτε ποσότητα υγρασίας θα απομακρυνόταν στα πρώτα στάδια του ψησίματος (100 – 150 oC).

Φωτογραφία 4.3: Πυρίμαχο σκαφίδι και δισκία προς θερμική κατεργασία

Τα δισκία εισάγονται στον φούρνο μέσα σε σκαφίδια κατασκευασμένα από αλουμίνα ώστε να αντέχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες (Φωτ.4.3). Τα σκαφίδια τοποθετήθηκαν στην μέση του φούρνου και τα άκρα του σωλήνα παρέμενουν κλειστά κατά την διάρκεια της θέρμανσης. Η χρήση των σκαφιδίων είναι απαραίτητη ώστε τα δισκία να μεταφέρονται εντός και εκτός του σωλήνα θέρμανσης με ακρίβεια, ευκολία και με μειωμένες πιθανότητες ατυχήματος.

4.3 Μετρήσεις

Bασικό τμήμα των πειραμάτων μας αποτέλεσε η διαδικασία των μετρήσεων για την εύρεση των διηλεκτρικών μεγεθών του υλικού μας. Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις ενδιάμεσες φάσεις στις οποίες βρέθηκαν τα δισκία μας: άψητα αμέσως μετά την κατασκευή τους και μετά το πέρασμα διαφόρων χρονικών διαστημάτων, ψημένα στις διάφορες θερμοκρασίες και για διαφορετικούς χρόνους παραμονής στις θερμοκρασίες αυτές και τέλος μετά την παραμονή των δισκίων σε συνθήκες κενού.

Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων χρησιμοποιήσαμε το κελί μετρήσεων, τη γέφυρα LCR καθώς και τον υπολογιστή με το κατάλληλο λογισμικό για το πρόγραμμα μετρήσεων.

Οι μετρήσεις μας έγιναν χωρίς ιδιαίτερο έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών, σε συνθήκες δωματίου, δηλαδή με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18οC μέχρι 22 οC και υγρασία περίπου 30% με 40%.

4.3.1 Διαδικασία μετρήσεων

Πιο αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η ακόλουθη: τοποθετούσαμε το δισκίο στο κελί και μετρούσαμε το πάχος του με τη βοήθεια του βερνιέρου που αυτό διαθέτει. Με χρήση της γέφυρας LCR και του ηλεκτρονικού υπολογιστή που είναι κατάλληλα συνδεδεμένος μαζί της παίρναμε μετρήσεις για τα μεγέθη Cp και G (στη συνέχεια συμβολίζονται Cm και Gm αντίστοιχα) του υλικού σε όλο το φάσμα των διαθέσιμων συχνοτήτων (20Hz – 1MHz).

Οι παράμετροι που ορίζονταν για τις μετρήσεις ήταν:

- Κλίμακα συχνοτήτων: Λογαριθμική

- Μετρούμενα μεγέθη: Cp – G (χωρητικότητα - αγωγιμότητα σε παράλληλη σύνδεση)

- Ζώνη συχνοτήτων: fstart=20 Hz,  fstop=1 MHz

- Χρόνος μεταξύ των μετρήσεων (tbm): 1s

- Συνεχής τάση (bias)=0

- Πλάτος εναλασσόμενης τάσης: 2000mV=2V

- Integration factor: long (εσωτερική ρύθμιση του οργάνου)

- Σε κάθε συχνότητα το αποτέλεσμα ήταν ο μέσος όρος 8 μετρήσεων.

Όταν ολοκληρωνόταν αυτή η σειρά μετρήσεων, αφαιρούσαμε το δισκίο από το κελί, ρυθμίζαμε με τη βοήθεια του βερνιέρου την απόσταση μεταξύ των πλακών να είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που είχαν όταν υπήρχε το δισκίο, και μετρούσαμε για τις ίδιες συχνότητες την χωρητικότητα του αέρα (Com). Τέλος αποθηκεύαμε τις μετρήσεις σε ένα αρχείο και μετρούσαμε την διάμετρο του δισκίου η οποία θα μπορούσε να είναι διαφορετική των 16mm μετά τη θέρμανση του. Παρ’όλα αυτά στα δισκία αλουμίνας που παρασκευάσαμε δεν παρουσιάσθηκε τέτοιο φαινόμενο.

4.3.2 Σφάλματα στις μετρήσεις

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η απλή εφαρμογή των θεωρητικών τύπων για την εξαγωγή των υπό μελέτη μεγεθών θα μας οδηγούσε σε σφάλματα και αυτό γιατί η διάμετρος των πλακών – ηλεκτροδίων του κελιού (38mm) είναι μεγαλύτερη από αυτή των δισκίων (περίπου 16mm). Η διαφορά αυτή του εμβαδού πρέπει να ληφθεί υπόψη για την εξαγωγή σωστών αποτελεσμάτων.

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η μιγαδική διηλεκτρική σταθερά δίνεται από τον τύπο  εr= εr΄ -j∙ εr΄΄, όπου εr΄=κ΄=C/Co και εr΄΄=κ΄΄=G/ωCo. Αυτό ισχύει μόνον αν το μετρούμενο υλικό καλύπτει ολόκληρη την περιοχή μεταξύ των πλακών. Στη δική μας περίπτωση όμως το εμβαδόν Sx του μετρούμενου δισκίου είναι μικρότερο από το εμβαδόν Sολ των πλακών, οπότε μια περιοχή του χώρου μεταξύ των πλακών καταλαμβάνεται από αέρα. Επομένως η χωρητικότητα που μετρούμε ισοδυναμεί με δύο παράλληλες χωρητικότητες, μία με εμβαδόν Sx που καλύπτει το δισκίο (σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄) και μία με εμβαδόν SA=Sολ-Sx που περιέχει αέρα (σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄= 1). Οι χωρητικότητες αυτές δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις:

και

Τότε η συνολική μετρούμενη χωρητικότητα, λόγω παράλληλης σύνδεσης, θα είναι το άθροισμά τους:

,

ενώ η χωρητικότητα του κενού είναι:

.

Άρα η υπολογιζόμενη από το σύστημα κελί – γέφυρα LCR σχετική διηλεκτρική σταθερά είναι:

(1)

Η σχέση (1) τελικά δίνει την τιμή της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς του υλικού.

Με ανάλογο τρόπο, στον τύπο υπολογισμού του φανταστικού μέρους θεωρείται ότι η αγωγιμότητα G και η χωρητικότητα κενού Co αναφέρονται στο ίδιο εμβαδόν, πράγμα που δε συμβαίνει στην περίπτωσή μας. Για να ισχύει ο τύπος θα πρέπει αντί της μετρούμενης αγωγιμότητας Gm (Gm=GA+Gx=Gx, αφού GA=0) να χρησιμοποιήσουμε την ισοδύναμη χωρητικότητα Geq που θα είχε το δισκίο αν καταλάμβανε όλη την επιφάνεια μεταξύ των πλακών. Δεδομένου ότι η αγωγιμότητα είναι ανάλογη του εμβαδού (G=σS/d), ο λόγος των αγωγιμοτήτων ισούται με το λόγο των εμβαδών και ισχύει:

και το φανταστικό μέρος της μιγαδικής διηλεκτρικής σταθεράς δίνεται από τη σχέση

(2)

Επομένως, η εφαπτομένη απωλειών είναι:

(3), όπου .

Έτσι μετά την αναγωγή των εμβαδών μέσω των τύπων (1), (2), (3), μπορούμε να υπολογίσουμε τη μιγαδική σχετική διηλεκτρική σταθερά (εr=k*) και την εφαπτομένη απωλειών (tanδ) για κάθε συχνότητα.

4.3.3 Παράδειγμα μέτρησης

Ένα παράδειγμα του πίνακα μετρήσεων όπως τις δίνει ο υπολογιστής και των τιμών k΄, k΄΄ και tanδ μετά την αναγωγή φαίνεται παρακάτω. (Πίνακας 4.2)

Πίνακας 4.2: Πίνακας μετρήσεων για το δισκίο (15)  (50%Al2O3,  ακτίνα rx=8mm)

| F (Hz) | Cm (Farad) | Gm (Ω-1) | Geq (Ω-1) | Com (Farad) | K'm | K' | K'' | Tanδ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 9,96E-10 | 1,43E-07 | 7,60E-07 | 6,67E-12 | 149,3544 | 787,8642 | 9,07E+02 | 1,15E+00 |
| 30 | 8,06E-10 | 1,42E-07 | 7,52E-07 | 5,80E-12 | 139,0271 | 733,0889 | 6,88E+02 | 9,38E-01 |
| 40 | 7,24E-10 | 1,59E-07 | 8,42E-07 | 5,19E-12 | 139,3907 | 735,0173 | 6,45E+02 | 8,77E-01 |
| 50 | 6,71E-10 | 1,80E-07 | 9,55E-07 | 5,04E-12 | 133,0771 | 701,5302 | 6,03E+02 | 8,59E-01 |
| 60 | 6,39E-10 | 2,08E-07 | 1,10E-06 | 5,05E-12 | 126,7053 | 667,7344 | 5,80E+02 | 8,69E-01 |
| 70 | 6,03E-10 | 2,25E-07 | 1,19E-06 | 5,01E-12 | 120,3303 | 633,922 | 5,42E+02 | 8,55E-01 |
| 80 | 5,73E-10 | 2,46E-07 | 1,31E-06 | 4,98E-12 | 115,0482 | 605,9058 | 5,22E+02 | 8,61E-01 |
| 90 | 5,48E-10 | 2,67E-07 | 1,42E-06 | 5,00E-12 | 109,6256 | 577,1445 | 5,01E+02 | 8,68E-01 |
| 100 | 5,25E-10 | 2,88E-07 | 1,53E-06 | 5,02E-12 | 104,4742 | 549,8216 | 4,85E+02 | 8,82E-01 |
| 200 | 3,74E-10 | 4,42E-07 | 2,35E-06 | 4,99E-12 | 74,80849 | 392,4765 | 3,74E+02 | 9,53E-01 |
| 300 | 2,99E-10 | 5,69E-07 | 3,02E-06 | 5,00E-12 | 59,77154 | 312,7212 | 3,20E+02 | 1,02E+00 |
| 400 | 2,51E-10 | 6,75E-07 | 3,58E-06 | 5,01E-12 | 50,20956 | 262,005 | 2,85E+02 | 1,09E+00 |
| 500 | 2,18E-10 | 7,69E-07 | 4,08E-06 | 5,01E-12 | 43,43423 | 226,069 | 2,59E+02 | 1,14E+00 |
| 600 | 1,92E-10 | 8,50E-07 | 4,51E-06 | 5,02E-12 | 38,33223 | 199,0082 | 2,38E+02 | 1,20E+00 |
| 700 | 1,72E-10 | 9,23E-07 | 4,89E-06 | 5,01E-12 | 34,42181 | 178,2675 | 2,22E+02 | 1,25E+00 |
| 800 | 1,56E-10 | 9,99E-07 | 5,30E-06 | 5,02E-12 | 31,12602 | 160,7869 | 2,10E+02 | 1,31E+00 |
| 900 | 1,43E-10 | 1,05E-06 | 5,59E-06 | 5,02E-12 | 28,45445 | 146,617 | 1,97E+02 | 1,34E+00 |
| 1000 | 1,32E-10 | 1,10E-06 | 5,85E-06 | 5,03E-12 | 26,30946 | 135,2401 | 1,85E+02 | 1,37E+00 |
| 2000 | 7,90E-11 | 1,44E-06 | 7,63E-06 | 5,03E-12 | 15,6925 | 78,92825 | 1,21E+02 | 1,53E+00 |
| 3000 | 5,97E-11 | 1,63E-06 | 8,64E-06 | 5,03E-12 | 11,85559 | 58,57751 | 9,11E+01 | 1,56E+00 |
| 4000 | 4,99E-11 | 1,76E-06 | 9,35E-06 | 5,03E-12 | 9,911955 | 48,26855 | 7,39E+01 | 1,53E+00 |
| 5000 | 4,40E-11 | 1,86E-06 | 9,89E-06 | 5,03E-12 | 8,748239 | 42,09626 | 6,25E+01 | 1,49E+00 |
| 6000 | 4,02E-11 | 1,95E-06 | 1,03E-05 | 5,04E-12 | 7,975035 | 37,99523 | 5,44E+01 | 1,43E+00 |
| 7000 | 3,75E-11 | 2,01E-06 | 1,07E-05 | 5,04E-12 | 7,456007 | 35,24233 | 4,82E+01 | 1,37E+00 |
| 8000 | 3,54E-11 | 2,08E-06 | 1,10E-05 | 5,04E-12 | 7,023943 | 32,95068 | 4,36E+01 | 1,32E+00 |
| 9000 | 3,39E-11 | 2,13E-06 | 1,13E-05 | 5,04E-12 | 6,729155 | 31,38714 | 3,97E+01 | 1,26E+00 |
| 10000 | 3,25E-11 | 2,19E-06 | 1,16E-05 | 5,04E-12 | 6,457788 | 29,94783 | 3,66E+01 | 1,22E+00 |
| 20000 | 2,68E-11 | 2,59E-06 | 1,38E-05 | 5,04E-12 | 5,329213 | 23,96192 | 2,17E+01 | 9,07E-01 |
| 30000 | 2,47E-11 | 2,94E-06 | 1,56E-05 | 5,03E-12 | 4,911713 | 21,74752 | 1,64E+01 | 7,55E-01 |
| 40000 | 2,35E-11 | 3,27E-06 | 1,73E-05 | 5,03E-12 | 4,668472 | 20,45739 | 1,37E+01 | 6,69E-01 |
| 50000 | 2,26E-11 | 3,59E-06 | 1,90E-05 | 5,03E-12 | 4,497496 | 19,55054 | 1,20E+01 | 6,16E-01 |
| 60000 | 2,20E-11 | 3,91E-06 | 2,08E-05 | 5,03E-12 | 4,365285 | 18,8493 | 1,09E+01 | 5,80E-01 |
| 70000 | 2,14E-11 | 4,28E-06 | 2,27E-05 | 5,03E-12 | 4,244476 | 18,20853 | 1,03E+01 | 5,63E-01 |
| 80000 | 2,10E-11 | 4,56E-06 | 2,42E-05 | 5,03E-12 | 4,167006 | 17,79764 | 9,56E+00 | 5,37E-01 |
| 90000 | 2,07E-11 | 4,75E-06 | 2,52E-05 | 5,03E-12 | 4,117343 | 17,53423 | 8,85E+00 | 5,05E-01 |
| 100000 | 2,02E-11 | 5,22E-06 | 2,77E-05 | 5,03E-12 | 4,012154 | 16,97631 | 8,75E+00 | 5,15E-01 |
| 200000 | 1,78E-11 | 8,51E-06 | 4,51E-05 | 5,03E-12 | 3,5369 | 14,45559 | 7,14E+00 | 4,94E-01 |
| 300000 | 1,63E-11 | 1,17E-05 | 6,20E-05 | 5,02E-12 | 3,249546 | 12,93147 | 6,55E+00 | 5,07E-01 |
| 400000 | 1,53E-11 | 1,47E-05 | 7,80E-05 | 5,03E-12 | 3,044668 | 11,84481 | 6,17E+00 | 5,21E-01 |
| 500000 | 1,45E-11 | 1,75E-05 | 9,29E-05 | 5,03E-12 | 2,884227 | 10,99384 | 5,88E+00 | 5,35E-01 |
| 600000 | 1,38E-11 | 2,01E-05 | 1,07E-04 | 5,02E-12 | 2,756096 | 10,31425 | 5,64E+00 | 5,47E-01 |
| 700000 | 1,35E-11 | 2,18E-05 | 1,16E-04 | 5,02E-12 | 2,682988 | 9,926482 | 5,23E+00 | 5,27E-01 |
| 800000 | 1,28E-11 | 2,48E-05 | 1,32E-04 | 5,02E-12 | 2,559989 | 9,274101 | 5,22E+00 | 5,63E-01 |
| 900000 | 1,22E-11 | 2,80E-05 | 1,49E-04 | 5,01E-12 | 2,442792 | 8,652496 | 5,25E+00 | 6,07E-01 |
| 1000000 | 1,21E-11 | 2,88E-05 | 1,53E-04 | 5,00E-12 | 2,41712 | 8,516332 | 4,86E+00 | 5,70E-01 |

4.4 Όργανα μετρήσεων

4.4.1 Φούρνος Nadertherm R 60/750/12 με ελεγκτή B170 (MB1)

Για να επιτύχουμε την κεραμοποίηση του υλικού μας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ψήσιμο αυτού. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ο φούρνος που εικονίζεται στη συνέχεια.

Φωτογραφία 4.4: Ο φούρνος της Nadertherm

Ο φούρνος αυτός χαρακτηρίζεται ως σωληνωτός (tube furnace) με διάμετρο σωλήνα 60mm, μήκος σωλήνα 75cm, προσφέρει θέρμανση μίας ζώνης και η μέγιστη θερμοκρασία που επιτυγχάνει αγγίζει τους 1200οC.

Για τον έλεγχο των παραμέτρων ψησίματος υπάρχει ένας ελεγκτής (controller). Έτσι ο χρήστης μπορεί να ορίσει τη μέγιστη θερμοκρασία, το χρόνο ανόδου, το χρόνο παραμονής, καθώς και τη χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης της διαδικασίας.

Η μέτρηση της θερμοκρασίας ανά πάσα στιγμή γίνεται με τη χρήση ενός θερμοζεύγους PtRh-PT το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του σωλήνα, με άμεσο αποτέλεσμα η μέτρηση της θερμοκρασίας να μην είναι αντιπροσωπευτική για όλο το μήκος του σωλήνα. Η θερμοκρασία κατά μήκος του σωλήνα ακολουθεί μία κατανομή όπως αυτή που φαίνεται που φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα:

Σχήμα 4.3: Μεταβολή της θερμοκρασίας κατά μήκος της ζώνης θέρμανσης

Η λεπτομερής περιγραφή του τρόπου χρήσης της συσκευής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B.

4.4.2 Κελί μετρήσεων –(HP 16451B Dielectric Test Fixture)

Το HP 16451B είναι μια δοκιμαστική διάταξη για τη μέτρηση διηλεκτρικών υλικών την οποία συνδέουμε με τη γέφυρα LCR και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι τη συχνότητα των 15MHz.

Αποτελείται από δύο μεταλλικές πλάκες (ηλεκτρόδια), οι οποίες σχηματίζουν έναν πυκνωτή. Η μία από τις δύο αυτές πλάκες είναι κινούμενη και προσαρμόζουμε έτσι, με τη βοήθεια του βερνιέρου, την απόσταση των οπλισμών του πυκνωτή. Ανάμεσα στις πλάκες αυτές τοποθετούμε το διηλεκτρικό του οποίου θέλουμε να μετρήσουμε τις χαρακτηριστικές.Το κελί εικονίζεται στην ακόλουθη φωτογραφία:

# Φωτογραφία 4.5: Το κελί μετρήσεων

Η σύνδεση του κελιού μετρήσεων με τη γέφυρα LCR γίνεται μέσω τετραπολικού ομοαξονικού καλωδίου. Εκτός αυτού υπάρχουν ηλεκτρόδια προστασίας (guard electrodes) και ένα μικρόμετρο που μετρά την απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων με ακρίβεια εκατοστού του χιλιοστού. Τα τετραπολικά καλώδια που συνοδεύουν το κελι αντισταθμίζουν τις θερμοκρασιακές μεταβολές στα άκρα τους για θερμοκρασίες μεταξύ 0 και 55οC.

Προκειμένου να διατηρείται το ηλεκτρικό πεδίο σταθερό ανάμεσα στις πλάκες το κάτω ηλεκτρόδιο (unguarded electrode) είναι γειωμένο, ενώ στο πάνω ηλεκτρόδιο (guarded electrode) υπάρχει ένας εξωτερικός δακτύλιος που επίσης γειώνεται (guard electrode).

Το σχηματικό διάγραμμα του κελιού μετρήσεων και των καλωδίων του φαίνονται στο ακόλουθο σχήμα:

Σχήμα 4.4: Διάγραμμα που δείχνει τον τρόπο σύνδεσης των ακροδεκτών του τετραπολικού καλωδίου με τα ηλεκτρόδια του κελιού

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι εάν το διηλεκτρικό που θέλουμε να μετρήσουμε έχει εμβαδό μικρότερο από αυτό των πλακών (ηλεκτρόδια) τότε πρέπει να γίνει αναγωγή στο εμβαδό του παρεμβαλλόμενου διηλεκτρικού, όπως περιγράφεται παραπάνω.

4.4.3 Γέφυρα μέτρησης LCR –(HP 4284A Precision LCR Meter)

Το HP 4284A αποτελεί μία γενικής χρήσης γέφυρα μέτρησης LCR και είναι κατάλληλο για τον έλεγχο των εισερχόμενων εξαρτημάτων σε μια γραμμή παραγωγής, για τον έλεγχο της ποιότητας παραγωγής και για εργαστηριακή - ερευνητική χρήση. Το HP 4284A χρησιμοποιείται για να μετρήσει τις παραμέτρους του ισοδύναμου LCR κυκλώματος διηλεκτρικών υλικών και διατάξεων ημιαγωγών σε ένα ευρύ φάσμα μεταβλητών συχνοτήτων, από 20Hz έως 1MHz, με πειραματικά σήματα από 5mV ως 40V Vrms.

Το HP 4284A παρέχει μετρήσεις χωρητικότητας και συντελεστή απωλειών (Cp-D) με βασική ακρίβεια 0.05% στη χωρητικότητα και 0.0005% στο συντελεστή απωλειών και ανάλυση 6 δεκαδικών ψηφίων σε όλες τις συχνότητες δοκιμής (η ανάλυση του συντελεστή απωλειών είναι 0.000001).

Με τη χρήση της κάρτας επικοινωνίας HP-IB η γέφυρα συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή και με κατάλληλο λογισμικό βασισμένο στη γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα που μπορεί να χαρακτηρίζει πλήρως νέα υλικά με χειρισμό αποκλειστικά από υπολογιστή.

Φωτογραφία 4.6: Η γέφυρα LCR (1) και ο Η/Υ (2) για τον έλεγχό της

Στις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του πειραματός μας χρησιμοποιήσαμε τη γέφυρα μέτρησης LCR σε λειτουργία παράλληλου ισοδύναμου κυκλώματος Cp-G για να μετρήσουμε τη χωρητικότητα και την αγωγιμότητα τόσο του δείγματος, όσο και του αέρα.

4.4.4 Φασματόμετρο Περίθλασης Ακτίνων Χ (Siemens 5000)-XRD

Το φασματόμετρο περίθλασης ακτίνων Χ (Φωτ.4.7) είναι ένα όργανο το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για τον προσδιορισμό της σύστασης και της κρυσταλλικής δομής του προς εξέταση δείγματος. Η μέθοδος αυτή που εκμεταλλεύεται την μελέτη της περίθλασης των ακτίνων Χ πάνω στο δείγμα, χρησιμοποιείται για την ποιοτική χημική ανάλυση των δειγμάτων. Πιο συγκεκριμένα, με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να βρούμε τις χημικές ενώσεις από τις οποίες αποτελείται το δείγμα μας (χωρίς όμως να μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς την ποσόστωση κάθε μίας), καθώς και την κρυσταλλική δομή του.

Φωτογραφία 4.7: XRD Siemens 5000

Η λειτουργία του βασίζεται στην ακτινοβόληση του υλικού με ακτίνες Χ υπό διάφορες γωνίες (οι οποίες μπορούν να καθοριστούν από το χρήστη) και στη μέτρηση στη συνέχεια της ισχύος που περιθλάται από το δείγμα, για τις διάφορες αυτές γωνίες.

Το XRD συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπου με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού (εδώ χρησιμοποιείται το λογισμικό DifracPlus) γίνεται ο έλεγχός του, αλλά και η επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Ανάλογα λοιπόν με την μορφή του κρυσταλλικού πλέγματος στην επιφάνεια του υλικού μας, εμφανίζονται κορυφές διαφορετικής έντασης σε διάφορες γωνίες περίθλασης. Στη συνέχεια γίνεται σύγκριση από το χρήστη των αποτελεσμάτων αυτών με χαρακτηριστικές κορυφές γνωστών ενώσεων που είναι αποθηκευμένες σε μία βάση δεδομένων στον υπολογιστή.

Συγκρίνοντας έτσι τις κορυφές προσδιορίζουμε τη χημική σύσταση του δείγματος. Εάν βέβαια το δείγμα μας αποτελείται από περισσότερες της μίας ενώσεις, εμφανίζονται εντονότερες οι κορυφές των ενώσεων με την μεγαλύτερη αναλογία στο δείγμα μας. Η μέθοδος περιορίζεται στην ανίχνευση κρυσταλλικών ενώσεων που έχουν επίπεδη επιφάνεια και το πάχος τους υπερβαίνει μία τιμή κατωφλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:

Επίδραση της περιεκτικοτητας σε nanopowder, της θερμικής επεξεργασίας και των προσμίξεων στις διηλεκτρικές ιδιότητες της αλουμίνας

5.1 Αλλαγές στην μορφή των δισκίων

Οι δύο κονίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν λευκού χρώματος, αλλά μετά τη συμπίεση τους στην πρέσα τα σχηματιζόμενα δισκία είχαν μία ελαφριά γκρίζα απόχρωση. Πιο έντονο το φαίνόμενο παρουσιάστηκε στα δισκία που παρασκευάστηκαν εξ ολοκλήρου από nanopowder, ενώ σε αυτά που περιείχαν 50%np, εάν η ανάμειξη που είχε προηγηθεί της συμπίεσης δεν ήταν καλή, εμφανίζονταν γκρίζες περιοχές κατά τόπους στην επιφάνεια του δισκίου. (Τέτοια δισκία δεν χρησιμοποιήθηκαν για περαιτέρω επεξεργασία)

Μετά τη θέρμανση των δισκίων, η προηγούμενη γκρίζα απόχρωση εξαφανίστηκε, ενώ μία έντονη γυαλάδα παρατηρήθηκε στην επιφάνειά τους. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να αποδωθεί στο φαινόμενο της πυροσυσσωμάτωσης. Πριν τη θέρμανση και λόγω της συμπίεσης που έφερε πολύ κοντά τους κοκκους ήταν έντονο το φαινόμενο της διάχυσης του φωτός, προσδίδοντας στο υλικό το γκρίζο χρώμα. Στη συνέχεια αυτό δεν παρατηρείται λόγω της συνένωσης των κόκκων σε μεγαλύτερους.

Τέλος παρατηρήθηκε η εξαγωγή ορισμένων δισκίων από το φούρνο με οριζόντιες ρωγμές, οι οποίες προ θέρμανσης δεν ήταν ορατές. Το γεγονός αυτό αποδώθηκε σε σφάλματα κατά τη διαδικασία συμπίεσης (ανομοιόμορφη κατανομή κονίας μέσα στη μήτρα, διαφορετική δύναμη πίεσης σε διάφορα τμήματα του δισκίου κ.τ.λ).

5.2 Επίδραση των διαφόρων περιεκτικοτήτων σε nanopowder στα διηλεκτρικά χαρακτηριστικά του Al2O3 χωρίς θερμική επεξεργασία

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται οι μετρήσεις και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη της διηλεκτρικής συμπεριφοράς του υλικού μας με διάφορες ποσοστώσεις nanopowder (np), με τη συχνότητα (διηλεκτρική φασματοσκοπία).

Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιάσουμε μετρήσεις σε δισκία περιεκτικότητας σε nanopowder 30%, 40%, 50% καθώς και δισκία κατασκευασμένα μόνο από np.

Για το σκοπό αυτό μετρήθηκαν δισκία περιεκτικότητας 30% σε np (9,41), 40% σε np (14, 40), 50% σε np (15, 20, 23, 24, 26, 27, 32, 33, 34) και 100% np (30, 31, 35, 36, 37, 38).

Σε κάθε περίπτωση παρατίθενται δύο διαγράμματα για το πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς (εr΄= k΄) σε συνάρτηση με τη συχνότητα και επίσης δύο για το φανταστικό (εr΄΄= k΄΄). Το πρώτο για το k΄ απεικονίζει τις τιμές του αντίστοιχου μεγέθους σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων (20Hz – 1MHz) και το δεύτερο μόνο στις υψηλές συχνότητες. Αυτό γίνεται γιατί παρατηρείται μεγάλη μείωση των μεγεθών μετά από τις χαμηλές συχνότητες (20Hz – 1kHz) οπότε το δεύτερο διάγραμμα προσφέρει καλύτερη άποψη της τιμής τους στο υπόλοιπο του φάσματος (1kHz – 1MHz). Για το k΄΄ το πρώτο είναι σε γραμμική κλίμακα (ώστε να διακρίνονται οι διαφορές στις χαμηλές συχνότητες) και το δεύτερο σε λογαριθμική κλίμακα ώστε να φαίνεται η μείωση προς το μηδέν στις υψηλές συχνότητες. Τέλος, παρατίθεται το διάγραμμα της εφαπτομένης απωλειών (tanδ) σε γραμμική κλίμακα, σε όλο το φάσμα.

Ακολουθούν τα διαγράμματα για τα δισκία με περιεκτικότητα σε nanopowder 30%, 40%, 50% και 100%.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχήμα 5.1: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία Al2O3, περιεκτικότητας 30%np, που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)μεγέθυνση του (α) στις υψηλές συχνότητες,

(γ)φανταστικό μέρος k΄΄,

(δ)k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και (ε) εφαπτομένη απωλειών tanδ.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχήμα 5.2: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία Al2O3, περιεκτικότητας 40%np, που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)μεγέθυνση του (α) στις υψηλές συχνότητες,

(γ)φανταστικό μέρος k΄΄,

(δ)k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και (ε) εφαπτομένη απωλειών tanδ.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχήμα 5.3: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία Al2O3, περιεκτικότητας 50%np, που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)μεγέθυνση του (α) στις υψηλές συχνότητες,

(γ)φανταστικό μέρος k΄΄,

(δ)k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και

(ε)εφαπτομένη απωλειών tanδ.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχήμα 5.4: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία Al2O3, (35,36) περιεκτικότητας 100%np, που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)μεγέθυνση του (α) στις υψηλές συχνότητες,

(γ)φανταστικό μέρος k΄΄,

(δ)k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και (ε) εφαπτομένη απωλειών tanδ.

Στα παραπάνω διαγράμματα παρατηρώντας τη μορφή των καμπυλών βλέπουμε ότι ακολουθούν την ίδια μορφή. Στις χαμηλές συχνότητες (20Hz-1kHz) λαμβάνουν υψηλές τιμές.

Στη συνέχεια οι τιμές των παραπάνω μεγεθών μειώνονται άλλες πιο ομαλά, άλλες πιο απότομα, μέχρι τη συχνότητα του 1MHz. Η ομοιομορφία αυτή παρατηρείται και μεταξύ των καμπυλών του πραγματικού και του φανταστικού μέρους της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς.

Η απότομη μείωση στην περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων με την αύξηση της συχνότητας οφείλεται πιθανότατα στην υψηλή χαλάρωση λόγω της διεπιφανειακής πόλωσης που εκδηλώνει το υλικό σε αυτές τις συχνότητες. Όταν η συχνότητα είναι σχετικά χαμηλή τα δίπολα που υπάρχουν στο υλικό μπορούν να παρακολουθούν τις μεταβολές του εφαρμοζόμενου πεδίου πιο εύκολα. Σε υψηλότερες συχνότητες οι μηχανισμοί πόλωσης εξασθενούν με αποτέλεσμα το υλικό να αποθηκεύει λιγότερη ενέργεια και συνεπώς να μειώνεται η σχετική διηλεκτρική σταθερά (k΄). Το γεγονός ότι εξασθενούν οι μηχανισμοί πόλωσης σημαίνει επιπλέον ότι τα φορτία των διπόλων ταλαντώνονται λιγότερο και επομένως μειώνονται οι απώλειες ενέργειας (k΄΄). Έτσι δικαιολογείται η ομοιομορφία που εμφανίζουν σε όλες τις μετρήσεις τα διαγράμματα των k΄ και k΄΄.

Ακολουθούν τα συγκεντρωτικά διαγράμματα για τις διάφορες περιεκτικότητες, τα οποία θα μας βοηθήσουν στην εξαγωγή των συμπερασμάτων για τα διηλεκτρικά χαρακτηριστικά σχετιζόμενα με την περιεκτικότητα σε nanopowder.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχήμα 5.5: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία Al2O3, διαφόρων περιεκτικοτήτων (30%, 40%, 50%, 100%) σε np, που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)μεγέθυνση του (α) στις υψηλές συχνότητες

(γ)φανταστικό μέρος k΄΄, (δ) k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και

(ε) εφαπτομένη απωλειών tanδ.

Παρατηρώντας τα διαγράμματα των k΄, k΄΄ βλέπουμε ότι στις χαμηλές συχνότητες υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση τιμών.

Πιο συγκεκριμένα η καμπύλη του k΄ για τα δισκία 30% και 40%σχεδόν ταυτίζεται με μέγιστη τιμή περίπου 300, για τα δισκία με 50% ανέρχεται στα 700 ενώ για τα 100% η διαφορά είναι σημαντική αφού παρουσιάζει μέγιστο στα 2800.

Αντίστοιχα στην καμπύλη του k΄΄, ενώ τα δισκία με 30%, 40% και 50% στις χαμηλές συχνότητες εμφανίζουν ένα μέγιστο σε τιμές κάτω από 1000, αυτά με 100% ανέρχονται πάνω από 4000.

Στις υψηλές συχνότητες παρατηρούμε σημαντική πτώση σε όλες τις περιεκτικότητες με το δισκίο 100% np να έχει πιο απότομη πτώση αλλά σταθερά την μεγαλύτερη τιμή k΄ και k΄΄ από τα υπόλοιπα δισκία.(Περίπου 20 για το k΄).

Το γεγονός αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί εάν σκεφτούμε ότι όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα σε np στο δισκίο μας έχουμε περισσότερους μικρούς κόκκους του υλικούς μας, συνεπώς αυξάνεται η ενεργός επιφάνεια του με αποτέλεσμα να εμφανίζει και μεγαλύτερη πόλωση.

Σημαντικές διαφορές εμφανίζονται και στο διάγραμμα της εφαπτομένης απωλειών tanδ. Στα δισκία με 30% και 40% το μέγιστο παρουσιάζεται κοντά το ένα στο άλλο, γύρω στα 800Ηz, στα 50% στα 5kHz ενώ στα δισκία 100% πάνω από τα 10kHz και με σαφώς μεγαλύτερη τιμή.

Γενικά παρατηρούμε πολύ υψηλές τιμές της tanδ (>1) για όλες τις περιεκτικότητες και σχεδόν για όλο το εύρος συχνοτήτων γεγονός που δυσχεραίνει τη χρήση του υλικού στην παρούσα μορφή του.

Συγκεντρωτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαφορά της σύστασης στο υλικό, που σχετίζεται με το μέγεθος των κόκκων επηρρεάζει σημαντικά τη διηλεκτρική συμπεριφορά του. Πιο συγκεκριμένα όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα σε np αυξάνεται το k΄ και  το k΄΄, τόσο στις χαμηλές όσο και στις υψηλές συχνότητες και εμφανίζεται μετατόπιση του σημείου συντονισμού της tanδ προς τα δεξιά.

5.3 Επίδραση της θερμικής επεξεργασίας στα διηλεκτρικά χαρακτηριστικά του Al2O3

Τα δισκία αλουμίνας που παρασκευάσαμε θερμάνθηκαν σε διάφορες θερμοκρασίες ώστε να μελετηθεί η επίδραση της θερμοκρασίας στις διηλεκτρικές ιδιότητες του υλικού. Σε αυτή την παράγραφο παρούσιάζονται οι μετρήσεις και τα συμπεράσματα από τη μελέτη του υλικού με διηλεκτρική φασματοσκοπία.

5.3.1 Θερμική επεξεργασία σε δισκία με 50% περιεκτικότητα σε nanopowder

Για τις μετρήσεις αυτές χρησιμοποιήσαμε δισκία με 50% περιεκτικότητα σε nanopowder. Συγκεκριμένα, μετρήθηκαν δισκία που είχαν θερμανθεί στους 500οC (26), 700 οC (32), 900 οC (20, 23), 1100 οC (6,8,11,12,18,25) και στους 1150 οC (15,16,17,19,24). Αναλυτικά οι μετρήσεις όλων των δισκίων εμφανίζονται στο Παράρτημα Γ. Στη συνέχεια ακολουθούν τα διαγράμματα με τα συγκριτικά παοτελέσματα ανάμεσα στα δισκία που θερμάνθηκαν σε διάφορες θερμοκρασίες και σε αυτά που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχήμα 5.6: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία Al2O3, περιεκτικότητας 50%np, χωρίς θερμική επεξεργασία και που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία σε διάφορες θερμοκρασίες.

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)μεγέθυνση του (α) στις υψηλές συχνότητες,(γ)φανταστικό μέρος k΄΄,

(δ)k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και (ε) εφαπτομένη απωλειών tanδ.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχήμα 5.7: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία Al2O3, περιεκτικότητας 50%np, που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία σε διάφορες θερμοκρασίες (500οC, 700οC, 900οC, 1100οC και 1150οC).

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)μεγέθυνση του (α) στις υψηλές συχνότητες,

(γ)φανταστικό μέρος k΄΄,

(δ)k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και (ε) εφαπτομένη απωλειών tanδ.

Παρατηρώντας το διάγραμμα 5.6 βλέπουμε ότι όλα τα δισκία που έχουν υποστεί θερμική κατεργασία παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές τόσο στο k΄ και k΄΄, όσο και στην εφαπτομένη απωλειών.

Πιο συγκεκριμένα για το k΄ στις χαμηλές συχνότητες (μέχρι 1kHz) έχουμε μία διαφορά στα μέγιστα περίπου 780 ενώ στις υψηλές τείνουν να συγκλίνουν με μια διαφορά περίπου 5.

Αντίστοιχα συμπεράσματα παρατηρούμε και για το k΄΄, ενώ για την tanδ σημαντικό είναι το γεγονός ότι ενώ προ θέρμανσης το υλικό παρουσίαζε ιδιαίτερα αυξημένη τιμή (περίπου 1,6) στο μέγιστό της (5kHz), μετά, η καμπύλη παρουσιάζει μία φθίνουσα μορφή με τιμές σημαντικά μικρότερες της μονάδος.

Αυτή είναι πιθανό να οφείλεται στην υγρασία που ήταν εγκλωβισμένη στο εσωτερικό του δισκίου. Η υγρασία επηρεάζει την σχετική διηλεκτρική σταθερά του υλικού και προκαλεί αύξηση της τιμής της. Αυτό συμβαίνει γιατί τα μόρια του νερού λειτουργούν σαν δίπολα H-OH και συνεπώς αυξάνεται η ενέργεια που μπορεί να αποθηκευτεί από το υλικό και η ενέργεια απωλειών. Η πόλωση του νερού είναι πιο έντονη στην περιοχή από 1kHz έως 10kHz.

Γενικά παρατηρούμε ότι αύξηση της θερμοκρασίας κατεργασίας προξενεί στο υλικό μείωση του πραγματικού και του φανταστικού μέρους της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς (k΄ και k΄΄). Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο της πυροσυσσωμάτωσης.

Λόγω της φύσης του υλικού, οι μηχανισμοί πόλωσης που κυριαρχούν είναι ηλεκτρονικής, ιοντικής και κυρίως διεπιφανειακής μορφής (βλέπε παράγραφο 1.3.4). Οι διεπιφάνειες των κόκκων είναι ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει την συνολικά αποθηκευόμενη ενέργεια και συνεπώς τα διηλεκτρικά μεγέθη. Η χαλάρωση είναι πολύ έντονη στις χαμηλές συχνότητες επειδή η διεπιφανειακή πόλωση είναι μηχανισμός που εκδηλώνεται στο πεδίο των συχνοτήτων ισχύος (έως 1kHz).

Αύξηση στη θερμοκρασία κατεργασίας και θέρμανση για τον ίδιο χρόνο και αμετάβλητο ρυθμό ανόδου οδηγεί σε πιο έντονα αποτελέσματα του φαινομένου. Περισσότεροι κόκκοι έχουν ενωθεί μεταξύ τους σχηματίζοντας μεγαλύτερους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κενά μεταξύ των κόκκων και ο αέρας στον όγκο του δείγματος να μειώνονται και συνεπώς η ενεργός επιφάνεια του υλικού να ελαττώνεται. Επομένως, το συνολικό διεπιφανειακό φορτίο που συμβάλλει στην αποθήκευση ενέργειας από το υλικό μειώνεται και συνεπώς μειώνεται το k΄. Επειδή ελαττώνονται τα φορτία διεπιφανειακής πόλωσης μειώνεται και η διεπιφανειακή αγωγιμότητα στα όρια των κόκκων του υλικού και συνεπώς και οι απώλειες και το k΄΄. Αυτό είναι κάτι που παρατηρείται σε κάθε συχνότητα του φάσματος που εξετάζουμε (20Hz – 1MHz).

Επιπλέον, όσον αφορά τα διαγράμματα των k΄ και k΄΄ στις χαμηλές συχνότητες υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των καμπύλων από δισκία που έχουν θερμανθεί στην ίδια θερμοκρασία (Παράρητμα Γ, Σχήματα Γ3, Γ4, Γ5). Αυτές μειώνονται σημαντικά και σχεδόν εξαλείφονται για συχνότητες υψηλότερες του 1kHz. Επίσης, οι διαφοροποιήσεις μειώνονται με την αύξηση της θερμοκρασίας ψησίματος. Επειδή δεν υπάρχουν πιθανότατα μεγάλες διαφορές στην κατανομή του μεγέθους των κόκκων λόγω της βιομηχανικής παραγωγής της κονίας, όλα τα δισκία έχουν υποστεί την ίδια συμπίεση και η θερμοκρασία επεξεργασίας είναι υψηλή ώστε να μην υπάρχει υγρασία, οι διαφορές  θα μπορούσαν να αποδοθούν στην τυχαία ταξινόμηση των κόκκων κατά τη συμπίεση και σε σφάλματα μέτρησης.

Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία θέρμανσης και το φαινόμενο της πυροσυσσωμάτωσης γίνεται πιο έντονο, μειώνονται οι πόροι του υλικού και επομένως τα κενά μεταξύ των κόκκων. Τα δείγματα γίνονται πιο ομοιόμορφα και συνεπώς αναμένεται να μειωθεί η επίδραση του τρόπου στοίβαξης των κόκκων μετά τη συμπίεση (packing density) στις διηλεκτρικές ιδιότητες.

Αναφορικά με την tanδ μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι για το δισκίο που θερμάνθηκε στην υψηλότερη θερμοκρασία, είναι σχεδόν σταθερή κάτω από 0,4 μέχρι τη συχνότητα των 10kHz όπου εμφανίζει γόνατο και για συχνότητες μεγαλύτερες των 10kHz φθίνει απότομα, ενώ για τις υπόλοιπες θερμοκρασίες έχει και μεγαλύτερες τιμές και και παρουσιάζουν μέγιστο περίπου στα 3kHz.

Οι διαφορές που παρουσιάζονται στα διαγράμματα δισκίων που θερμάνθηκαν στην ίδια θερμοκρασία, δεν είναι σημαντικές γεγονός που θα δικαιολογούσε την κατάταξή τους σε σφάλματα είτε κατασκευής των δισκίων είτε κατά τη διάρκεια των μετρήσεων.

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το υλικό μας παρουσιάζει μία σχετική σταθερότητα στη διηλεκτρική συμπεριφορά του με χαμηλές απώλειες, μετά την επεξεργασία του σε υψηλές θερμοκρασίες.

Στις χαμηλές συχνότητες, για θερμοκρασίες επεξεργασίας μεγαλύτερες των 1100οC καταφέραμε να μικρύνουμε πάρα πολύ το πραγματικό και φανταστικό μέρος της διηλεκτρικής σταθεράς, ενώ σε συχνότητες μεγαλύτερες των 10kHz παρατηρούμε και μία τάση σταθεροποίησής τους.

5.3.2 Θερμική Επεξεργασία και Διάφορες Περιεκτικότητες σε nanopowder

Όπως έχουμε αναφέρει και στην παράγραφο 4.1, παρασκευάσαμε δισκία με διάφορες περιεκτικότητες σε nanopowder αλουμίνας. Στην ενότητα αυτή θα σχολιάσουμε πως επηρεάζει η αλλαγή αυτή στη σύσταση του υλικού τη διηλεκτρική συμπεριφορά του μετά από θερμική επεξεργασία.

Πιο συγκεκριμένα ακολουθούν διαγράμματα που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων δισκίων 50%np (32,16) και 100%np (36,38) που θερμάνθηκαν στους 700 οC και αντίστοιχα στους 1150 οC.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχήμα 5.8: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία Al2O3, περιεκτικότητας 50%np και 100%np, που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία στους 700οC.

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)μεγέθυνση του (α) στις υψηλές συχνότητες,

(γ)φανταστικό μέρος k΄΄, (δ)k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και (ε) εφαπτομένη απωλειών tanδ.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχήμα 5.9: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία Al2O3, περιεκτικότητας 50%np και 100%np, που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία στους 1150οC.

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)μεγέθυνση του (α) στις υψηλές συχνότητες,

(γ)φανταστικό μέρος k΄΄,

(δ)k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και (ε) εφαπτομένη απωλειών tanδ.

Όπως παρατηρούμε από τα παραπάνω στη σχετικά χαμηλή θερμοκρασία για το υλικό μας τα διαγράμματα δε διαφέρουν ουσιαστικά. Αντίθετα όμως στη θερμοκρασία των 1150οC το δισκίο που αποτελείται από 100% np εμφανίζει χαμηλότερες τιμές για τα k΄,k΄΄.

Επίσης η εφαπτομένη απωλειών tanδ παρουσιάζει πιο απότομη πτώση, παρά το γεγονός ότι ξεκινάει από μεγαλύτερες τιμές, και διατηρείται σταθερά στις υψηλές συχνότητες σε χαμηλότερες τιμές.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και αν λάβουμε υπόψη μας ότι βρισκόμαστε σχετικά κοντα στη θερμοκρασία κεραμοποίησης του υλικού μας, αντιλαμβανόμαστε ότι οι μικρότεροι κόκκοι της nanopowder πυροσυσσωματώνονται πιο εύκολα, μειώνοντας την ενεργό επιφάνεια του υλικού και άρα και του k΄. Αντίστοιχα έχουμε μείωση των απωλειών (tanδ) και του k΄΄ ως αποτέλεσμα της διεπιφανειακής αγωγιμότητας στα όρια των κόκκων του υλικού.

5.4 Επίδραση της θερμικής επεξεργασίας στα διηλεκτρικά χαρακτηριστικά του μείγματος Al2O3 και TiO2

Στην παρούσα παράγραφο θα εξετάσουμε πως μεταβάλλονται τα διηλεκτρικά χαρακτηριστικά σε μείγματα Al2O3 και TiO2. Ακολουθούν τα διαγράμματα που παρουσιάζουν τις διηλεκτρικές ιδιότητες του μείγματος συγκριτικά με το καθαρό Al2O3 (50%np) και το καθαρό TiO2 καθώς και την επίδραση της επεξεργασίας σε διάφορες θερμοκρασίες.

Για την πρώτη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε από την αλουμίνα δισκίο με περιεκτικότητα 50% np (15), και από το μείγμα το δισκίο Μ6 (που αποτελείται από 50% Al2O3 και 50% TiO2). Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε δισκία που θερμάνθηκαν στους 900οC (Μ10) και στους 1100οC (Μ2).

Από τα ακόλουθα διαγράμματα (Σχήμα 5.10) βλέπουμε ότι οι χαρακτηριστικές k΄ και k΄΄ του μείγματος εμφανίζονται αρκετά χαμηλότερα από αυτές του Al2O3 και TiO2 ακολουθώντας όμως την ίδια μορφή καμπύλης. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διηλεκτρική σταθερά k΄εξαρτάται όχι μόνο από το είδος του υλικού αλλά και το μέγεθος των κόκκων κάθε υλικού. Σε αντίθετη περίπτωση θα περιμέναμε η καμπύλη του μείγματος να εμφανίζεται ανάμεσα σε αυτές που αντιστοιχούν στο καθαρό TiO2 και Al2O3 .

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχήμα 5.10: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία Al2O3 με περιεκτικότητα 50%np, TiO2 και μειγματος αυτών, που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)μεγένθυση του (α) στις υψηλές συχνότητες,

(γ)φανταστικό μέρος k΄΄,

(δ)k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και (ε) εφαπτομένη απωλειών tanδ.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχήμα 5.11: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία μείγματος Al2O3 και ΤiO2, που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία σε διάφορες θερμοκρασίες.

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)μεγένθυση του (α) στις υψηλές συχνότητες,

(γ)φανταστικό μέρος k΄΄,

(δ)k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και (ε) εφαπτομένη απωλειών tanδ.

Στην περίπτωσή μας όμως έχουμε μία μη ομαλή μετάβαση από τις καμπύλες των συστατικών στην καμπύλη του μείγματος μας. Το γεγονός αυτό δικαιολογείται εάν λάβουμε υπόψη μας το μέγεθος των κόκκων κάθε υλικού. Οι κόκκοι του TiO2 είναι πολύ μικρότεροι από αυτούς της χονδρόκοκκης αλουμίνας που χρησιμοποιήσαμε για το δισκίο του μείγματος, συνεπώς κατά τη διαδικασία συμπίεσης γεμίζουν τα κενά που αφήνουν οι χονδροί κόκκοι του  Al2O3. Είναι όμως μεγαλύτεροι από αυτούς της np αλουμίνας, που επιτελούν τον ίδιο ρόλο στο δισκίο καθαρής Al2O3, και επομένως συνεισφέρουν λιγότερο στη διεπιφανειακή πόλωση. Άμεση συνέπεια αυτού είναι η μετρούμενη διηλεκτρική σταθερά k΄να παίρνει χαμηλότερες τιμές, τόσο στις χαμηλές όσο και στις υψηλές συχνότητες.

Αναφορικά με την καμπύλη εφαπτομένης απωλειών, αυτή του μείγματος εμφανίζει χαμηλότερες απώλειες στις υψηλές συχνότητες από την αλουμίνα και την τιτανία, τα μέγιστα όμως και των τριών δισκίων εμφανίζονται στις ίδιες περίπου συχνότητες, 5kHz-7kHz.

Από το γεγονός αυτό συμπεραίνουμε ότι εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την αλουμίνα στη μη θερμικά επεξεργασμένη μορφή της μπορούμε να προσαρμόσουμε τα διηλεκτρικά χαρακτηριστικά της δημιουργώντας μείγματα με κατάλληλα υλικά που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εκάστοτε εφαρμογή μας.

Παρατηρώντας τα διαγράμματα των θερμικά επεξεργασμένων μειγμάτων βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία τόσο επέρχεται πτώση των τιμών και ιδιαίτερα στις υψηλές συχνότητες, όπου ελαχιστοποιείται και η εφαπτομένη απωλειών. Εμφανίζεται δηλαδή και εδώ το ίδιο φαινόμενο όπως στα δισκία καθαρής αλουμίνας, που οφείλεται στην αφύγρανση και την πυροσυσσωμάτωση.

5.5 Επίδραση της θερμικής επεξεργασίας στην κρυσταλλική δομή

του Al2O3

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, η κρυσταλλική δομή της αλουμίνας μπορεί να παρουσιάσει αλλαγές με την επίδραση διαφόρων παραγόντων όπως η πίεση, η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες ή η μίξη της με άτομα άλλων στοιχείων.

Στην παράγραφο αυτή θα μελετήσουμε την επίδραση της θερμοκρασίας στην κρυσταλλική δομή του Al2O3 με τη βοήθεια της μεθόδου περίθλασης των ακτίνων Χ (X-ray diffraction, XRD). Στις μετρήσεις αυτές χρησιμοποιήθηκαν τρία δισκία Al2O3 (50%np): ένα που δεν είχε υποστεί καμία θερμική επεξεργασία (21), ένα που είχε θερμανθεί στους 500οC (26) και τέλος ένα που είχε θερμανθεί στους 1150 οC (24). Στη συνέχεια παρατίθενται τα διαγράμματα για το κάθε δισκίο χωριστά (Σχήμα 5.12).

Στα διαγράμματα για το δισκίο που δεν έχει υποστεί καμία θερμική επεξεργασία οι κορυφές είναι πολύ χαμηλές και δεν διακρίνονται εύκολα από το θόρυβο. Πολλές από τις κορυφές ταυτίζονται με αυτές της δ-αλουμίνας, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του συστήματος, ενώ για το κορούνδιο (Al2O3) ο συσχετισμός είναι μηδενικός. Η μορφή του υποβάθρου (background) δείχνει τη μη κρυσταλλικότητα του δείγματος μας.

Στα διαγράμματα για το δισκίο που δεν έχει υποστεί καμία θερμική επεξεργασία οι κορυφές είναι πολύ χαμηλές και δεν διακρίνονται εύκολα από το θόρυβο. Πολλές από τις κορυφές ταυτίζονται με αυτές της δ-αλουμίνας, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του συστήματος, ενώ για το κορούνδιο (Al2O3) ο συσχετισμός είναι μηδενικός. Η μορφή του υποβάθρου (background) δείχνει τη μη κρυσταλλικότητα του δείγματος μας.

Αντίστοιχα στο δεύτερο δισκίο που θερμάνθηκε στους 500οC δεν παρατηρούμε κάποια ουσιαστική αλλαγή. Το υλικό παραμένει άμορφο, γεγονός που ενισχύεται από την ύπαρξη υποβάθρου αλλά με μία μεγαλύτερη τάση να ακολουθεί τις κορυφές. (Μερικώς άτακτη κρυσταλλική δομή).

Τέλος στο σχήμα 5.13 εμφανίζονται τα αποτελέσματα του δισκίου που θερμάνθηκε στους 1150 οC. Εδώ είναι ευδιάκριτη η αντιστοίχιση των κορυφών του δείγματος με αυτές του κορουνδίου.

(α)

(β)

Σχήμα 5.12: Τα αποτελέσματα του XRD ξεχωριστά για κάθε δισκίο Al2O3. Το ύψος της κάθε κορυφής υποδηλοί το ποσοστό της κάθε μορφής. Με τετράγωνο συμβολίζονται οι κορυφές που αντιστοιχούν στην κρυσταλλική αλουμίνα. (α): δισκίο που δεν έχει υποστεί καμία θερμική κατεργασία, (β): δισκίο που έχει θερμανθεί στους 500oC

Στα διαγράμματα για το δισκίο που δεν έχει υποστεί καμία θερμική επεξεργασία οι κορυφές είναι πολύ χαμηλές και δεν διακρίνονται εύκολα από το θόρυβο. Πολλές από τις κορυφές ταυτίζονται με αυτές της δ-αλουμίνας, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του συστήματος, ενώ για το κορούνδιο (Al2O3) ο συσχετισμός είναι μηδενικός. Η μορφή του υποβάθρου (background) δείχνει τη μη κρυσταλλικότητα του δείγματος μας.

Αντίστοιχα στο δεύτερο δισκίο που θερμάνθηκε στους 500οC δεν παρατηρούμε κάποια ουσιαστική αλλαγή. Το υλικό παραμένει άμορφο, γεγονός που ενισχύεται από την ύπαρξη υποβάθρου αλλά με μία μεγαλύτερη τάση να ακολουθεί τις κορυφές. (Μερικώς άτακτη κρυσταλλική δομή).

Τέλος στο σχήμα 5.13 εμφανίζονται τα αποτελέσματα του δισκίου που θερμάνθηκε στους 1150 οC. Εδώ είναι ευδιάκριτη η αντιστοίχιση των κορυφών του δείγματος με αυτές του κορουνδίου.

Συμπερασματικά, το Al2O3 αποκτά κρυσταλλική δομή σε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, μεγαλύτερες των 1000 οC., ενώ σε χαμηλότερες θερμοκρασίες τα διαγράμματα παρουσιάζουν την εικόνα του άμορφου υλικού.

Σχήμα 5.13: : Τα αποτελέσματα του XRD για δισκίο Al2O3ν που έχει θερμανθεί στους 1150oC,  Το ύψος της κάθε κορυφής υποδηλοί το ποσοστό της κάθε μορφής. Με τετράγωνο συμβολίζονται οι κορυφές που αντιστοιχούν στο καρούνδιο και με ρόμβο αυτές που αντιστοιχούν στην κρυσταλλική δομή της αλουμίνας

5.6 Επίδραση της θερμικής επεξεργασίας σε μείγματα Al2O3 καιTiO2

Στα πλαίσια της μελέτης της επίδρασης της θερμοκρασίας στην κρυσταλλικότητα της δομής με τη μέθοδο του XRD έγιναν μετρήσεις και σε μείγματα Al2O3 με ΤiΟ2. Το μείγμα που παρασκευάσαμε περιείχε 50% Al2O3 (χονδρόκοκκη) και 50% ΤiΟ2.

Μελετήσαμε ενδεικτικά δύο δισκία. Ένα (Μ3) το οποίο δεν έχει υποστεί θερμική επεξεργασία και ένα (Μ2) το οποίο έχει θερμανθεί στους 1100οC. Τα αποτελέσματα συγκεντρωτικά εμφανίζονται στο ακόλουθο σχήμα  (Σχήμα 5.14).

Στο δισκίο χωρίς θερμική επεξεργασία παρατηρούμε ότι το μείγμα εμφανίζεται να ακολουθεί τις αναμενόμενες κορυφές του ανατάση (TiO2) με πολύ μικρή περιεκτικότητα ρουτιλίου όπως ακριβώς και στο καθαρό δείγμα ΤiΟ2, ενώ δεν ακολουθεί καθόλου τις κορυφές του Al2O3.

Αντίθετα στο δισκίο το οποίο θερμάνθηκε στους 1100 οC εμφανίζονται ευδιάκριτα οι κορυφές του κορουνδίου και μειώνονται σημαντικά οι κορυφές που αντιστοιχούν στο ανατάση χωρίς να ανεβαίνουν αντίστοιχα οι κορυφές του ρουτιλίου. Το γεγονός αυτό υπάρχει πιθανότητα να οφείλεται στην πολύ καλή κρυσταλλοποίηση του κορουνδίου (πολύ υψηλές κορυφές), με αποτέλεσμα οι κορυφές του ανατάση και του ρουτιλίου είναι πολύ μικρές και δυσδιάκριτες.

5.7 Γενικά Συμπεράσματα-Προτάσεις

Ανακεφαλαιώνοντας, τα δισκία από αλουμίνα εμφανίζουν μεγάλη εξάρτηση στα διηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά από τη συχνότητα. Η σχετική διηλεκτρική σταθερά (k΄) μειώνεται περίπου εκθετικά στην περιοχή από 20Hz έως 1kHz. Αυτό οφείλεται στην έντονη διεπιφανειακή πόλωση που εκδηλώνει η αλουμίνα λόγω της κοκκώδους μορφής της. Όσο αυξάνεται η συχνότητα το υλικό ακολουθεί τις μεταβολές του εξωτερικού πεδίου με μεγαλύτερη δυσκολία και έτσι μειώνεται η ενέργεια που μπορεί να αποθηκεύσει και οι διηλεκτρικές απώλειες του.

Όταν υφίστανται θερμική επεξεργασία τα k΄ και k΄΄ μειώνονται σε όλο το φάσμα. Αυτό αποδίδεται στο φαινόμενο της πυροσυσσωμάτωσης. Με τη θέρμανση γειτονικοί κόκκοι συνενώνονται σχηματίζοντας μεγαλύτερους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται η ενεργός επιφάνεια του υλικού και συνεπώς τα διεπιφανειακά φορτία στα οποία αποδίδονται τα διηλεκτρικά χαρακτηριστικά του.

Σχήμα 5.14: Τα αποτελέσματα του XRD συγκεντρωτικά για τα δισκία παρασκευασμένα με μείγμα Al2O3 και TiO2. Με τετράγωνο συμβολίζονται οι κορυφές που αντιστοιχούν στο κορούνδιο (Al2O3),  με ρόμβο αυτές του ανατάση (TiO2), με κύκλου του ρουτιλίου (TiO2) και με τρίγωνο οι κορυφές που αντιστοιχούν στην αλουμίνα.

Εξαιτίας αυτού, οι μηχανισμοί πόλωσης είναι πιο ασθενείς σε κάθε συχνότητα, το υλικό εμφανίζει μικρότερη χαλάρωση και έτσι είναι διηλεκτρικά πιο σταθερό. Οι μεταβολές αυτές γίνονται πιο έντονες όσο αυξάνεται η θερμοκρασία επεξεργασίας. Η σταθερότητα στη συχνότητα είναι γενικά μία επιθυμητή ιδιότητα στις εφαρμογές και έτσι τα κεραμικά υλικά θεωρούνται ενδιαφέροντα σαν διηλεκτρικά.

Γενικά όλες οι παραπάνω μετρήσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κατά τη θέρμανση της αλουμίνας είναι έντονο το φαινόμενο της πυροσυσσωμάτωσης με άμεσο αποτέλεσμα την απότομη και μεγάλη πτώση των k΄ και k΄΄ (βλέπε ανάλογη παράγραφο). Έτσι συμπεραίνουμε ότι έχει ξεκινήσει η κεραμοποίηση του υλικού μας, αλλά δεν μπορούμε να αποφανθούμε για την πλήρη μετατροπή του σε κεραμικό (λόγω τεχνικών δυσκολιών-μέγιστη θερμοκρασία φούρνου 1200οC-παρά τα πειράματα με διαφορετικούς χρόνους ψησίματος και παραμονής στον φούρνο) αφού αυτό πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 1250οC

Η δημιουργία μείγματος Al2O3 και TiO2 οδηγεί σε μείωση των διηλεκτρικών χαρακτηριστικών. Τα k΄, k΄΄ και η εφαπτομένη απωλειών παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές από τα αντίστοιχα μεγέθη κάθε υλικού στην καθαρή του μορφή. Η θέρμανση δισκίων μείγματος επιβεβαιώνει το γεγονός ότι εμφανίζεται έντονο το φαινόμενο της πυροσυσσωμάτωσης και της μείωσης των απωλειών (tanδ<1).

Με βάση τα συμπεράσματα που προέκυψαν η αλουμίνα κρίνεται ως ένα υλικό το οποίο μετά την κατάλληλη επεξεργασία, π.χ. θέρμανση που εμείς χρησιμοποιήσαμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονωτικό, ως υπόστρωμα σε transistors, λαμβάνοντας υπόψη τις χαμηλές απώλειες που εμφανίζει, ιδιαίτερα στις υψηλές συχνότητες.

Ως διηλεκτρικό μπορούμε να σημειώσουμε ότι είναι ένα ευέλικτο υλικό, δηλαδή ανάλογα με τη εφαρμόγή που θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, μπορούμε με ανάλογες μεθόδους να ορίσουμε το k΄, π.χ στις τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές επιθυμούμε υψηλό k΄ στα ηλεκτρονικά κυκλώματα το k΄θέλουμε να έχει χαμηλές τιμές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Διηλεκτρική φασματοσκοπία

Στο σημείο αυτό θα γίνει λεπτομερέστερη ανάλυση των διηλεκτρικών μεγεθών, καθώς επίσης και η εξαγωγή εξισώσεων στο πεδίο της συχνότητας με μετασχηματισμό Laplace από τις αντίστοιχες στο πεδίο του χρόνου, με έμφαση στη μιγαδική φύση της διηλεκτρικής επιτρεπτότητας.

Α.1. Διηλεκτρική απόκριση – Φασματοσκοπία στο πεδίο του χρόνου

Η ηλεκτρική μετατόπιση D, σε περιοχή μεταξύ ηλεκτροδίου με μόνωση κενού είναι παράλληλη της έντασης του Ηλεκτρικού Πεδίου (Η.Π) Ε, σύμφωνα με τη σχέση: D=εο∙Ε . Για Η.Π. παραγόμενο από χρονομεταβλητή τάση ισχύει: D(t)= εο∙Ε(t)

Το D αντιπροσωπεύει τα θετικά και αρνητικά ηλεκτρικά φορτία ανά μονάδα επιφανείας, που επάγονται στην επιφάνεια των ηλεκτροδίων. Αυτά τα φορτία συμβάλλουν στη δημιουργία όλων των δυναμικών γραμμών του Η.Π. Τα D και Ε παράγονται συνήθως από μια πηγή τάσης που συνδέεται με τα υπό εξέταση ηλεκτρόδια. Για την περίπτωση ενός ηλεκτροστατικού πεδίου δεν έχουμε καμία χρονική καθυστέρηση μεταξύ των δύο μεγεθών D και E. Για χρονομεταβλητά όμως πεδία το Ε(t) ακολουθεί το ρεύμα μετατόπισης που προέρχεται από την πηγή τάσης ώστε να διατηρείται η πυκνότητα φορτίων στα ηλεκτρόδια. Το ρεύμα ισούται με dQ/dt, όπου Q το συνολικό φορτίο για κάθε ηλεκτρόδιο. Όταν το κενό αντικαθίσταται από ισοτροπικό διηλεκτρικό υλικό, η ηλεκτρική μετατόπιση D αυξάνεται κατά το ποσό της μακροσκοπικής πόλωσης και γίνεται:

D(t) = εο∙Ε(t)+P(t) = εο∙(1+χ) ∙E(t)

Τα διανύσματα P, D είναι παράλληλα με το Ε για τα ισοτροπικά υλικά. Η παραπάνω εξίσωση διαχωρίζει τα δύο είδη μετατόπισης. Η χρονική εξάρτηση του P(t) δεν είναι η ίδια με του Ε(t) καθόσον οι διάφορες διαδικασίες πόλωσης έχουν διαφορετικές χρονικές καθυστερήσεις ως προς το Ε, που προκαλούνται από τη χρονικά εξαρτημένη συμπεριφορά της επιδεκτικότητας χ = χ(t).

Για να μελετήσουμε τη χρονική καθυστέρηση, εφαρμόζουμε Η.Π. στο διηλεκτρικό τη χρονική στιγμή to, ενώ για t > to η ένταση του Η.Π. είναι σταθερή. Το διηλεκτρικό μπορεί τότε να χαρακτηριστεί από τη χρονικά εξαρτώμενη επιδεκτικότητά του χ(t) και από την πόλωση P(t) ως απόκριση στο πεδίο του χρόνου. Για t<to η επιδεκτικότητα ή η πόλωση ισούται με το μηδέν. Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη των διαδικασιών πόλωσης στο πεδίο του χρόνου και εκφράζεται ως εξής:

Σχήμα A.1: Πόλωση του διηλεκτρικού στο πεδίο του χρόνου

Το χ(t)  και το P(t) αντιπροσωπεύουν τις βηματικές συναρτήσεις. Ο παράγοντας u(t) χρησιμοποιείται για να δείξει τη βηματική συνάρτηση για το Η.Π. Εο. Στο παραπάνω σχήμα το πρώτο μέρος της συνάρτησης απλοποιείται σε μια ιδανική βηματική συνάρτηση για να ερμηνεύσει τις πολύ γρήγορες διαδικασίες πόλωσης. Έχουμε λοιπόν μια στιγμιαία πόλωση P(t=to)=P∞, που περιλαμβάνει όχι μόνο την ηλεκτρονική, αλλά και άλλες πολύ γρήγορες διαδικασίες πόλωσης. Ο δείκτης ∞  του  P∞  σχετίζεται με το πεδίο της συχνότητας. Αυτό το μέρος, τουλάχιστον για το συνηθισμένο εξοπλισμό μέτρησης, δεν μπορεί να καταγραφεί ούτε στο πεδίο του χρόνου ούτε σε αυτό της συχνότητας. Δεδομένου ότι όλες οι διαδικασίες πόλωσης είναι πεπερασμένες σε ένταση και σταθεροποιούνται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, η πόλωση αποκτά τελικά μια σταθερή τιμή P(t→∞)=Ps . Η βηματική απόκριση των πολώσεων αυτών γράφεται:

όπου g(t) αδιάστατη, μονότονη αύξουσα συνάρτηση, έτσι :  , αν εr΄=1+χ τότε:

Από τη θεωρία κυκλωμάτων, μπορεί να υπολογιστεί η χρονικά εξαρτώμενη πόλωση P(t) για κάθε μορφή χρονικά εξαρτημένης διέγερσης Ε(t) του δοκιμίου, δεδομένου ότι είναι γνωστές οι ειδικές λύσεις για τη βηματική διέγερση. Αυτό γίνεται με χρήση της συνέλιξης ή του ολοκληρώματος Dahamel και το αποτέλεσμα είναι :

όπου f(t) η συνάρτηση διηλεκτρικής απόκρισης που δίνεται από τον τύπο:

Η f(t) είναι μονότονη, φθίνουσα συνάρτηση και αναφέρεται στο υπό εξέταση διηλεκτρικό. Η πόλωση P(t) παράγει το κύριο μέρος του ρεύματος πόλωσης (ή απορρόφησης ή φόρτισης) σε ένα δοκίμιο αν το ΗΠ Ε(t) εφαρμοστεί ξαφνικά. Μέχρι τώρα, δεν έχει εξετασθεί ακόμα οποιαδήποτε ‘‘καθαρή’’ συνεχής αγωγιμότητα σο, που αντιπροσωπεύει τη μετακίνηση ελεύθερων φορτίων στο διηλεκτρικό και που δε περιλαμβάνεται στην πόλωση.

Σύμφωνα με τις εξισώσεις Maxwell το πεδίο Ε(t) παράγει μια συνολική πυκνότητα ρεύματος j(t), που μπορεί να γραφεί ως άθροισμα των ρευμάτων πόλωσης κενού και μετατόπισης, άρα:

,όπου ε∞=1+χ∞

Το ρεύμα πόλωσης (ή απορρόφησης ή φόρτισης) ipol(t) του δοκιμίου καταγράφεται ως:

όπου Co η γεωμετρική χωρητικότητα του δοκιμίου, δ(t): συνάρτηση δ, που προκύπτει από την ξαφνική εφαρμογή βηματικής τάσης τη χρονική στιγμή t=to.

Οι εξισώσεις (1) και (2) είναι οι πρώτες, βασικές εξισώσεις για τη μέτρηση της συνάρτησης της διηλεκτρικής απόκρισης f(t) ή για το χαρακτηρισμό των διηλεκτρικών υλικών στο πεδίο του χρόνου. Για να γίνει αυτό, μια συνεχής βηματική τάση VC, που είναι σταθερή χωρίς κυματισμό, εφαρμόζεται ξαφνικά στο δοκίμιο που πριν έχει αποφορτιστεί.

Σημείωση: Η διάσταση του f(t)→1/s και το μέγεθός του είναι συνδεδεμένο με το Co, δηλαδή τη «γεωμετρική χωρητικότητα», που είναι είτε η χωρητικότητα κενού του συστήματος ηλεκτροδίων μεταξύ των οποίων τοποθετείται το διηλεκτρικό, είτε η «χωρητικότητα υψηλής συχνότητας» του διηλεκτρικού στο χρόνο to όπου άρχισε η τρέχουσα μέτρηση.

Η μετάβαση από τη σχέση (1) στη (2) είναι εύκολη. Το ρεύμα φόρτισης περιέχει τρεις όρους:

Ο 1ος όρος συσχετίζεται με την εγγενή αγωγιμότητα του δοκιμίου και είναι ανεξάρτητος από οποιοδήποτε είδος πόλωσης.

Ο 2ος όρος με τη συνάρτηση δ, δε μπορεί να καταγραφεί πρακτικά στο πεδίο του χρόνου, λόγω πολύ γρήγορων διαδικασιών πόλωσης.

Ο 3ος όρος αντιπροσωπεύει όλα τα είδη πόλωσης που ενεργοποιούνται κατά την εφαρμογή τάσης. Το ipol μπορεί να αγνοηθεί αν είναι σταθερή ποσότητα, πράγμα που συμβαίνει όταν οφείλεται στο dc όρο, ή όταν γίνεται πολύ μικρό. Αν το δοκίμιο βραχυκυκλωθεί την t=tc μπορεί να μετρηθεί το idepol (αποπόλωσης) από το ακόλουθο σχήμα:

Σχήμα A.2 : Τάση και ρεύμα με πόλωση στο πεδίο του χρόνου

Ξαφνικός μηδενισμός της Vc θεωρείται αρνητική βηματική τάση στο χρόνο t=tc και αμελώντας το 2ο όρο στη σχέση (2) (πολύ σύντομοι παλμοί ρεύματος) έχουμε για t ≥ (to+Tc):

όπου  TC: η διάρκεια εφαρμογής βηματικής τάσης

και     idepol: το ρεύμα αντίθετης πολικότητας

Ο 2ος όρος της σχέσης (3) παραλείπεται μόνο αν η περίοδος φόρτισης TC είναι αρκετά μεγάλη, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες πόλωσης. Το idepol είναι ανάλογο της f(t) αφού η dc αγωγιμότητα σο του διηλεκτρικού δεν λαμβάνεται υπόψη, αλλά μπορεί εύκολα να υπολογιστεί από τη διαφορά ανάμεσα στο ipol και το idepol . Έτσι, η σχέση (3) είναι μια δεύτερη βασική εξίσωση για τη μέτρηση της f(t) του διηλεκτρικού υλικού στο πεδίο του χρόνου.

Ωστόσο, αν η περίοδος φόρτισης TC είναι ανεπαρκής, δε θα μπορέσουν να μηδενίσουν το 2ο όρο οπότε υπάρχει φαινόμενο ‘‘μνήμης’’ στο διηλεκτρικό, λόγω των φαινομένων πόλωσης που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Στο ανωτέρω σχήμα οι κορυφές του ρεύματος που σχετίζονται με τη δ(t) στις σχέσεις (2) & (3) δε συμπεριλαμβάνονται για προφανείς λόγους.

Πρακτικά οι μετρήσεις των ipol  και  idepol  γίνονται με μια τεχνική δύο ηλεκτροδίων και τα αποτελέσματα είναι συνάρτηση των ιδιοτήτων των μονωτικών υλικών και της γεωμετρίας του μονωτικού συστήματος.

Σχήμα A.3 : Κύκλωμα μέτρησης των ρευμάτων  ipol και  idepol στο πεδίο του χρόνου

Οι δύο αντιστάσεις του παραπάνω κυκλώματος αντιπροσωπεύουν μικρούς αντιστάτες προστασίας, που δεν επηρεάζουν τα καταγραφόμενα ρεύματα. Αν το δοκίμιο περιέχει ένα σύστημα μόνωσης, που μπορεί να υποδιαιρεθεί σε διαφορετικά υποσυστήματα, τα ipol  και  idepol   μπορούν να καθοριστούν από την επιλεγμένη διευθέτηση των ηλεκτροδίων.

Α.2 Διηλεκτρική απόκριση – Φασματοσκοπία στο πεδίο της συχνότητας

Η μετάβαση από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο της συχνότητας γίνεται αναλυτικά με χρήση των μετασχηματισμών Laplace ή Fourier στην εξίσωση (1). Η ιδανική βηματική απόκριση για τη συνολική πυκνότητα ρεύματος μιας f(t) που παίρνει υπόψη τις στιγμιαίες διαδικασίες πόλωσης είναι:

όπου j(t)→j(p) , E(t) →E(p) , E(t)΄→p∙E(p) , f(t) →F(p)

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνέλιξη του τελευταίου όρου της σχέσης (4) με το p ως τελεστή Laplace, παίρνουμε:

Αφού για τη μιγαδική συχνότητα ισχύει: p=i∙ω τότε η σχέση (5) γίνεται:

Συνεπώς το F(ω) είναι ο μετασχηματισμός Fourier της f(t) ή της μιγαδικής επιδεκτικότητας αφού:

Το φάσμα συχνοτήτων θεωρείται από 0 ≤ ω ≤ ∞ . Από τις σχέσεις (6) και (7) παίρνουμε τη συνολική πυκνότητα ρεύματος:

Το κύριο μέρος αυτού του ρεύματος προέρχεται από τη μιγαδική ηλεκτρική μετατόπιση D(ω) που είναι ανάλογη με τη σχετική μιγαδική διηλεκτρική επιτρεπτότητα εr*(ω) σύμφωνα με τη σχέση:

όπου:

Στην πραγματικότητα, αυτές οι μετρήσεις της διηλεκτρικής απόκρισης στο πεδίο της συχνότητας, δύσκολα εκτελούνται αν η κλίμακα των συχνοτήτων γίνει πολύ μεγάλη. Συνήθως στην εφαρμοσμένη μηχανική, η ηλεκτρική ενέργεια μετράται μόνο με ένα ζεύγος τιμών ‘‘C-tanδ’’, δηλαδή μόνο στη συχνότητα λειτουργίας. Υπάρχουν όμως εξελιγμένα εργαστηριακά όργανα, που καλύπτουν αρκετά ευρείες περιοχές συχνοτήτων. Από την σχέση (8) προκύπτει ότι τέτοια όργανα δε μπορούν να διακρίνουν τη συμβολή στο ρεύμα της ‘‘καθαρής’’ συνεχούς αγωγιμότητας σο, από αυτή των διηλεκτρικών απωλειών χ΄΄(ω). Αυτό σημαίνει ότι η μετρούμενη σχετική μιγαδική διηλεκτρική επιτρεπτότητα εrm*(ω), είναι διαφορετική από τη σχετική μιγαδική διηλεκτρική επιτρεπτότητα εr*(ω), που προέρχεται από τις σχέσεις (9) & (10). Η εrm*(ω) καθορίζεται ως εξής:

Άρα ο συντελεστής διηλεκτρικών απωλειών tanδ(ω) δίνεται από την σχέση:

Το πραγματικό μέρος της σχέσης (11) αντιπροσωπεύει τη χωρητικότητα ενός δοκιμίου, ενώ το φανταστικό μέρος αντιπροσωπεύει τις απώλειες. Τόσο το πραγματικό όσο και το φανταστικό μέρος εξαρτώνται από τη συχνότητα. Αυτό δεν εμφανίζεται όμως αν μια μέτρηση ‘‘C-tanδ’’ γίνει σε μια συχνότητα. Αφού η γήρανση των υλικών θα αλλάξει αυτές τις ποσότητες με διαφορετικό τρόπο στις διάφορες περιοχές του φάσματος συχνοτήτων, νέα διαγνωστικά εργαλεία θα ελέγξουν και θα ανιχνεύσουν αυτή την επίδραση.

Η εξίσωση (7) αποκαλύπτει τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ των πεδίων του χρόνου και της συχνότητας. Κατά συνέπεια το πραγματικό και φανταστικό μέρος της μιγαδικής επιδεκτικότητας χ(ω) μπορούν να μετατραπούν στη συνάρτηση διηλεκτρικής απόκρισης f(t) και αντίστροφα. Οι δύο περιοχές εκτείνονται από 0 → ∞, αλλά στην πράξη για κάθε μετατροπή, μόνο τα αποτελέσματα μιας πεπερασμένης μέτρησης είναι διαθέσιμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

Διαδικασία χρήσης του φούρνου της Nabertherm R 60/750/12 με ελεγκτή B170 (MB1)

Στο σημείο αυτό θα γίνει περιγραφή του τρόπου χρήσης του φούρνου του εργαστηρίου:

- Τοποθετούμε τα προς θερμική κατεργασία δοκίμια στο ειδικό κεραμικό σκαφίδι από αλούμινα (Φωτογ.4.3). Αυτό αποσκοπεί στο να γίνεται η εισαγωγή και η εξαγωγή τους στο φούρνο με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια.

- Τοποθετούμε το σκαφίδι στην μέση του σωλήνα  γιατί η θερμοκρασία δεν είναι η ίδια σε όλο το μήκος του κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, αλλά εμφανίζει την παρακάτω κατανομή (σχήμα B.1):

Σχήμα B.1: Μεταβολή της θερμοκρασίας κατά μήκος της ζώνης θέρμανσης

- Κλείνουμε τα άκρα του σωλήνα με τις ειδικές τάπες (Φωτογ. Β.1).

- Κλείνουμε το διακόπτη Ι/Ο. Πρέπει να προσέξουμε η συσκευή να είναι συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος με ασφάλεια των 16Α και να διασφαλίζεται η αντίστοιχη διατομή των καλωδίων δεδομένου ότι για τη λειτουργία της διάταξης απαιτείται υψηλό ρεύμα.

Φωτογραφία Β.1: Πλάγια όψη του φούρνου

- Ο έλεγχος της λειτουργίας της συσκευής γίνεται μέσω του ελεγκτή (Φωτογ.B.2).

Φωτογραφία B.2: Ο ελεγκτής Β170 του φούρνου

Εισαγωγή νέου προγράμματος:

- Πατάμε το πλήκτρο “Τ1” του ελεγκτή. Από το πληκτρολόγιο της συσκευής εισάγουμε την επιθυμητή θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου (oC) και πατάμε “enter”.

- Πατάμε το “time start”. Από το πληκτρολόγιο της συσκευής εισάγουμε την χρονική καθυστέρηση με την οποία θέλουμε να ξεκινήσει τη λειτουργία της η συσκευή στην μορφή Ώρες :Λεπτά (ΩΩ:ΛΛ – δύο ψηφία στο κάθε πεδίο) και πατάμε “enter”.

- Πατάμε το “time1”. Από το πληκτρολόγιο της συσκευής εισάγουμε το χρόνο ανόδου της θερμοκρασίας στο μέσο του σωλήνα θέρμανσης από την τρέχουσα τιμή στην επιθυμητή στην μορφή ΩΩ:ΛΛ και πατάμε “enter”. Επειδή η άνοδος της θερμοκρασίας γίνεται γραμμικά καθορίζοντας τον χρόνο ανόδου καθορίζεται και ο ρυθμός ανόδου.

- Πατάμε το “time2”. Από το πληκτρολόγιο της συσκευής εισάγουμε το χρόνο παραμονής στην επιθυμητή θερμοκρασία στην μορφή ΩΩ:ΛΛ και πατάμε “enter”. Κατά το στάδιο αυτό η θερμοκρασία στο εσωτερικό του σωλήνα παραμένει σταθερή.

- Πατάμε “start”, οπότε αρχίζει η πραγματοποίηση του θερμοκρασιακού κύκλου.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η πτώση της θερμοκρασίας γίνεται με φυσική απαγωγή που προσεγγίζει τον εκθετικό τρόπο. Κατά το στάδιο αυτό μπορούμε να ανοίξουμε ή να κλείσουμε το διακόπτη Ι/Ο. Όσο η συσκευή είναι σε λειτουργία στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία στη μέση του σωλήνα.

Όταν εισάγεται η τιμή κάποιας παραμέτρου, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία στο διάγραμμα που έχει ο ελεγκτής αναβοσβήνει. Ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται η διαδικασία, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία παραμένει αναμμένη.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενός θερμοκρασιακού κύκλου, πατώντας το κουμπί που αντιστοιχεί σε κάποια παράμετρο μπορεί να δει ο χρήστης τη τιμή της παραμέτρου εκείνη τη στιγμή χωρίς να διακοπεί το πρόγραμμα της θέρμανσης.

Ο ρυθμός ανόδου της θερμοκρασίας πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος μίας μέγιστης οριακής τιμής που προκύπτει από τις προδιαγραφές της συσκευής. Αν είναι μεγαλύτερος, τότε η συσκευή λειτουργεί με την τιμή του ορίου. Η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να επιτευχθεί είναι 1200oC.

Τερματισμός της διαδικασίας.

Αν ο χρήστης επιθυμεί να διακόψει τη διαδικασία θέρμανσης πριν αυτή ολοκληρωθεί πλήρως τότε πατάει το “stop” στο πληκτρολόγιο του ελεγκτή. Από τη στιγμή αυτή ο φούρνος ξεκινάει να ψύχεται με φυσικό τρόπο

Επαναπροσδιορισμός παραμέτρου

Αν ο χρήστης επιθυμεί, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία, να επαναπροσδιορίσει την τιμή κάποιας μεταβλητής τότε μπορεί να ακολουθήσει ανάλογα με τη περίπτωση μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

- Να πατήσει το πλήκτρο που αντιστοιχεί στην παράμετρο που επιθυμεί να διορθώσει (βλέπε «Εισαγωγή νέου προγράμματος»), να δώσει τη νέα τιμή και να πατήσει “enter”. Αυτό μπορεί να γίνει αν η αντίστοιχη φάση δεν έχει ολοκληρωθεί.

- Αν η φάση έχει ολοκληρωθεί, τότε πρέπει να τερματίσει τη διαδικασία, πατώντας το  “stop”, και να εισάγει το νέο πρόγραμμα (βλέπε «Εισαγωγή νέου προγράμματος»).

Παράδειγμα εισαγωγής προγράμματος και καμπύλη θερμοκρασίας στη μέση του σωλήνα

Επιθυμούμε να θερμάνουμε δοκίμια στους 1050oC για δύο (2) ώρες και με χρόνο ανόδου τρεις (3) ώρες από τη θερμοκρασία δωματίου (25oC) που βρίσκεται ο φούρνος στην επιθυμητή θερμοκρασία. Η διαδικασία θέλουμε να ξεκινήσει σε ένα (1) λεπτό από το πάτημα του “start”.

- Πατάμε το Τ1 και πληκτρολογούμε 1050. Πατάμε “enter”.

- Πατάμε το “time start” και πληκτρολογούμε 00:01. Πατάμε “enter”.

- Πατάμε το “time1” και πληκτρολογούμε 03:00. Πατάμε “enter”.

- Πατάμε το “time2” και πληκτρολογούμε 02:00. Πατάμε “enter”.

- Πατάμε “start”.

Έπειτα από πέντε (5) ώρες και ένα (1) λεπτό η διαδικασία θέρμανσης θα ολοκληρωθεί. Η καμπύλη της θερμοκρασίας έχει τη παρακάτω μορφή (Σχήμα B.2):

Σχήμα B.2: Η αύξηση της θερμοκρασίας στο φούρνο είναι γραμμική. Η ψύξη γίνεται με φυσική απαγωγή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Αναλυτικά αποτελέσματα μετρήσεων

Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά τα διαγράμματα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων μας που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήμα Γ.1: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία Al2O3, περιεκτικότητας 50%np, που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία στους 500οC.

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)φανταστικό μέρος k΄΄,

(γ)k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και (δ) εφαπτομένη απωλειών tanδ.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήμα Γ.2: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία Al2O3, περιεκτικότητας 50%np, που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία στους 700οC.

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)φανταστικό μέρος k΄΄,

(γ)k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και (δ) εφαπτομένη απωλειών tanδ.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχήμα Γ.3: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία Al2O3, περιεκτικότητας 50%np, που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία στους 900οC.

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)μεγέθυνση του (α) στις υψηλές συχνότητες,

(γ)φανταστικό μέρος k΄΄,

(δ)k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και (ε) εφαπτομένη απωλειών tanδ.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχήμα Γ.4: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία Al2O3, περιεκτικότητας 50%np, που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία στους 1100οC.

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)μεγέθυνση του (α) στις υψηλές συχνότητες,

(γ)φανταστικό μέρος k΄΄,

(δ)k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και (ε) εφαπτομένη απωλειών tanδ.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχήμα Γ.5: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία Al2O3, περιεκτικότητας 50%np, που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία στους 1150οC.

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)μεγέθυνση του (α) στις υψηλές συχνότητες,

(γ)φανταστικό μέρος k΄΄,

(δ)k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και (ε) εφαπτομένη απωλειών tanδ.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

Σχήμα Γ.6: Διηλεκτρικές μετρήσεις σε δισκία μείγματος Al2O3 και TiO2, που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία.

(α)πραγματικό μέρος της μιγαδικής σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς k΄,

(β)μεγέθυνση του (α) στις υψηλές συχνότητες,

(γ)φανταστικό μέρος k΄΄,

(δ)k΄΄ σε λογαριθμική κλίμακα και (ε) εφαπτομένη απωλειών tanδ.

# ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Κ.Θ. Δέρβος, Π. Βασιλείου, «Εισαγωγή στα υλικά», Εκδόσεις Ε.Μ.Π, Αθήνα, 2004

- Κ.Θ. Δέρβος, «Εισαγωγή στα ημιαγώγιμα υλικά και βασικές διατάξεις», Εκδόσεις Ε.Μ.Π, Αθήνα, 2000

- Π. Βασιλείου, Αν. Ανδρεόπουλος, «ΥΛΙΚΑ ξύλο, κεραμικά, πολυμερή, μέταλλα», Εκδόσεις Ε.Μ.Π, Αθήνα, 2004

- Χρ.Π. Φτίκος, «Επιστήμη και Τεχνική των Κεραμικών», Εκδόσεις Ε.Μ.Π, Αθήνα, 2005

- “Modern Ceramic Engineering, Properties, Processing”, Second Edition, David W.Richerson.

- “Introduction to ceramics”, Second Edition, Kingery Bowen Uhlmann

- “Chemical Processing of Advanced Materials”, Larvy L.Hench-John K.West

- “High Temperature Oxides” , Part IV-Refractory Glasses, Glass-Ceramics and Ceramics, Allen M.Alper

- “Ceramic Microstructures”, William E.Lee, Kluwer Academic Publishers

- «Χαρακτηρισμός Διηλεκτρικών Ιδιοτήτων Υλικών: Επίδραση Περιβάλλοντος σε Ασβεστιτική Κονία», Διπλωματική εργασία του Δημήτριου Στεργιαλή, Ε.Μ.Π, Αθήνα, Οκτώβριος 2005

- www.wikipedia.com

- www.azom.com/details

- www.alunet.net/shownews.asp?ID=520&

- www.almaco.gr/Alumina.pdf

- www.materials.uoc.gr/ceramics/

# Footnotes

Σε όλο το κεφάλαιο τα δισκία αναφέρονται μόνο με τον αύξοντα αριθμό κατασκευής τους

# Text boxes

(